Тезисы лекций

Тема 1  Введение в технологию химические волокна

Цель: Ознакомить со способами получения и классификацией искусственных (синтетических) и натуральных (природного происхождения) волокон. Показать место неорганических и органических волокон в сравнении с другими материалами.

План:

1 Классификация волокон и сравнительные характеристики разных волокон. 
2 Основные методы получения волокон.

1 Текстильными волокнами называют гибкие прочные тела с малыми поперечными размерами, ограниченной длины, пригодные для изготовления текстильных изделий. Текстильные волокна подразделяют на два класса: натуральные и химические. По происхождению волокнообразующего вещества натуральные волокна подразделяют на три подкласса: растительного, животного и минерального происхождения, химические волокна — на два подкласса: искусственные и синтетические.

Искусственное волокно — химическое волокно, изготовленное из природных высокомолекулярных веществ.

Синтетическое волокно — химическое волокно, изготовленное из синтетических высокомолекулярных веществ. Волокна могут быть элементарными и комплексными.

Элементарное — волокно, не делящееся в продольном направлении без разрушения (хлопок, лен, шерсть, вискоза, капрон и др.).

Комплексное волокно состоит из продольно скрепленных элементарных волокон.

Натуральные волокна

Хлопок — это волокна, покрывающие семена растений хлопчатника. Хлопчатник — однолетнее растение высотой 0,6—1,7 м, произрастающее в районах с жарким климатом. Основным веществом (94—96 %), из которого состоит хлопковое волокно, является целлюлоза. Хлопковое волокно нормальной зрелости под микроскопом имеет вид плоской ленточки со штопорообразной извитостью и с каналом, заполненным внутри воздухом (рис. 2). Один конец волокна со стороны его отрыва от семени хлопчатника открыт, другой, имеющий коническую форму, закрыт.

Лубяные волокна получают из стеблей, листьев или оболочек плодов различных растений. Стеблевыми лубяными волокнами являются лен, пенька, джут, кенаф и др., листовыми — сизаль и др., плодовыми — койр, получаемый из покрова скорлупы кокосовых орехов. Из лубяных волокон наибольшую ценность представляют льняные.

Лен — однолетнее травянистое растение, имеет две разновидности: лен-долгунец и лен-кудряш. Из льна-долгунца получают волокна. Основным веществом, из которого состоят лубяные волокна, является целлюлоза (около 75 %). К сопутствующим веществам относятся: лигнин, пектиновые, жировосковые, азотистые, красящие, зольные вещества, вода. Льняное волокно имеет четыре-шесть граней с заостренными концами и характерными штрихами (сдвигами) на отдельных участках, возникшими ) результате механических воздействий на волокно при его получении (рис. 3).

Рис. 3. Волокна льна под микроскопом: 1 — продольный вид; 2 — форма поперечного среза Количество волокна зависит от степени его зрелости.

В отличие от хлопкового льняное волокно имеет сравнительно толстые стенки, узкий канал, закрытый с обоих концов; поверхность волокна более ровная и гладкая, поэтому льняные ткани меньше, чем хлопчатобумажные, загрязняются и легче отстирываются. Эти свойства льна особенно ценны для бельевых полотен. Льняное волокно уникально и тем, что при высокой гигроскопичности (12 %) оно быстрее других текстильных волокон поглощает и выделяет влагу; оно прочнее, чем хлопковое, удлинение при разрыве — 2—3 %. Содержание в льняном волокне лигнина делает его устойчивым к действию света, погоды, микроорганизмов. Термического разрушения волокна не происходит до + 160°С. Химические свойства льняного волокна аналогичны хлопковому, т. е. оно устойчиво к действию щелочей, но  не устойчиво к кислотам. В связи с тем, что льняные ткани имеют свой естественный достаточно красивый шелковистый блеск, мерсеризации их не подвергают.

Однако льняное волокно сильно сминается из-за низкой упругости, трудно отбеливается и окрашивается.

Благодаря высоким гигиеническим и прочностным свойствам из льняных волокон получают бельевые ткани (для нательного, столового, постельного белья), летние костюмно-платьевые ткани. При этом около половины льняных тканей вырабатываются в смеси с другими волокнами, значительная часть которых приходится на полульняные бельевые ткани с хлопчатобумажной пряжей по основе. Пеньку получают из однолетнего растения конопли. Из волокон вырабатывают канаты, веревки, шпагаты, упаковочные и мешочные ткани.

Кенаф, джут получают из однолетних растений семейства мальвовых и липовых. Из кенафа и джута вырабатывают мешочные и тарные ткани; используют для транспортирования и хранения влагоемких товаров.

Шерсть — волокно из снятого волосяного покрова овец, коз, верблюдов, кроликов и других животных. Шерсть, снятую стрижкой в виде цельного волосяного покрова, называют руном. Шерстяные волокна состоят из белка кератина, содержащего, как и другие белки, аминокислоты.

Шерстяные волокна под микроскопом можно легко отличить от других волокон — их наружная поверхность покрыта чешуйками. Чешуйчатый слой состоит из мелких пластинок в форме конусообразных колец, нанизанных друг на друга, и представляет собой ороговевшие клетки. За чешуйчатым слоем следует корковый — основной, от которого зависят свойства волокна и изделий из них. В волокне может быть и третий — сердцевинный слой, состоящий из рыхлых, заполненных воздухом клеток. Под микроскопом видна и своеобразная извитость шерстяных волокон. В зависимости от того, какие слои в шерсти присутствуют, она может быть следующих видов: пух, переходный волос, ость, мертвый волос (рис. 4).

Рис. 4. Волокна шерсти под микроскопом:

1— продольный вид; 2— форма поперечного среза волокон; а — тонкая

шерсть, б— полутонкая и полугрубая шерсть, в— ость, г— мертвый волос

Пух — тонкое, сильно извитое, шелковистое волокно без сердцевинного слоя. Переходный волос имеет прерывистый рыхлый сердцевинный слой, благодаря чему он неравномерен по толщине, прочности, имеет меньшую извитость.

Ость и мертвый волос имеют большой сердцевинный слой, характеризуются большой толщиной, отсутствием извитости, повышенной жесткостью и хрупкостью, малой прочностью.

В зависимости от толщины волокон и однородности состава шерсть подразделяют на тонкую, полутонкую, полугрубую и грубую. Важными показателями качества шерстяного волокна являются его длина и толщина. Длина шерсти влияет на технологию получения пряжи, ее качество и качество готовых изделий. Из длинных волокон (55—120 мм) получают гребенную (камвольную) пряжу — тонкую, ровную по толщине, плотную, гладкую.

Из коротких волокон (до 55 мм) получают аппаратную (суконную) пряжу, которая, в отличие от камвольной, более толстая, рыхлая, пушистая, с неровностями по толщине.

Свойства шерсти по-своему уникальны — ей присуща высокая свойлачиваемость, что объясняется наличием на поверхности волокна чешуйчатого слоя.

Благодаря этому свойству из шерсти производятся фетр, суконные ткани, войлок, одеяла, валяная обувь. Шерсть обладает высокими теплозащитными свойствами, имеет высокую упругость. Щелочи на шерсть действуют разрушающе, к кислотам она устойчива. Поэтому если шерстяные волокна, содержащие растительные примеси, обработать раствором кислоты, то эти примеси растворяются, а шерстяные волокна остаются в чистом виде. Такой процесс очистки шерсти называют карбонизацией.

Гигроскопичность шерсти высокая (15—17 %), но в отличие от других волокон она медленно поглощает и отдает влагу, оставаясь на ощупь сухой. В воде она сильно набухает, площадь поперечного сечения при этом увеличивается на 30—35 %. Увлажненное волокно в растянутом состоянии можно зафиксировать сушкой, при повторном увлажнении длина волокна снова восстанавливается. Это свойство шерсти учитывается при влажно-тепловой обработке швейных изделий из шерстяных тканей для утюжки и оттяжки их отдельных деталей.

Шерсть — достаточно прочное волокно, удлинение при разрыве высокое; в мокром состоянии волокна на 30 % теряют прочность. Недостатком шерсти является малая термостойкость — при температуре 100—110°С волокна становятся ломкими, жесткими, снижается их прочность.

Из тонкой и полутонкой шерсти, как в чистом виде, так и в смеси с другими волокнами (хлопковыми, вискозными, капроновыми, лавсановыми, нитроновыми), вырабатывают камвольные и тонкосуконные платьевые, костюмные, пальтовые ткани, нетканые полотна, трикотажные изделия, платки, одеяла; из полугрубой и грубой — грубосуконные пальтовые ткани, валяную обувь, войлок.

Козий пух применяют в основном для выработки платков, трикотажных изделий и некоторых платьево-костюмных, пальтовых тканей; верблюжью шерсть — для производства одеял и национальных изделий. Из восстановленной шерсти получают менее качественные ткани, валяную обувь, нетканые материалы, строительный войлок.

2 Химические волокна получают путем химической переработки природных (целлюлозы, белков и др.) или синтетических высокомолекулярных веществ (полиамидов, полиэфиров и др.). Технологический процесс изготовления химических волокон состоит из трех основных стадий — получения прядильного раствора, формирования из него волокон и отделки волокон. Полученный прядильный раствор поступает в фильеры — металлические колпачки с маленькими отверстиями (рис. 6) — и вытекает из них в виде непрерывных струек, которые сухим или мокрым способом (воздухом или водой) затвердевают и превращаются в элементарные нити. Форма отверстий фильер обычно круглая, а для получения профилированных нитей используют фильеры с отверстиями в виде треугольника, многогранника и др. (рис. 7).

При выработке коротких волокон используют фильеры с большим количеством отверстий. Элементарные нити со многих фильер соединяют в один жгут и разрезают на волокна необходимой длины, которая соответствует длине натуральных волокон. Сформированные волокна подвергают отделке. В зависимости от вида отделки получают волокна белые, окрашенные, блестящие и матированные. Искусственные волокна получают из природных высокомолекулярных соединений — целлюлозы, белков, металлов, их сплавов, силикатных стекол. Наиболее распространенное искусственное волокно — вискозное, вырабатывается из целлюлозы. Для изготовления вискозного волокна используют обычно древесную, преимущественно еловую целлюлозу. Древесину расщепляют, обрабатывают химическими реагентами, превращают в прядильный раствор — вискозу.

Металлсодержащие волокна (нити) могут быть металлическими или металлизированными (пленочными с металлическим покрытием). Метал-лические нити представляют собой мононити круглого или плоского сечений из алюминиевой фольги, меди и ее сплавов, серебра, золота и других металлов. Алюнит (люрекс) — металлическая нить из алюминиевой фольги, покрытой с обеих сторон защитной противоокислительной пленкой.

Полиамидные (капроновые) волокна получают из полимера капролактама — низкомолекулярного кристаллического вещества, которое вырабатывают из каменного угля или нефти. В других странах капроновые волокна называются иначе: в США, Англии — нейлон, в Германии — дедерон. Полиэфирные волокна (лавсан) выпускают под различными названиями: в Англии, Канаде — терилен, в США— дакрон, в Японии — полиэстер. Наличие ценных потребительских свойств полиэфирных волокон обусловило их широкое применение в текстильном, трикотажном производстве, в производстве искусственного меха. Полиакрилонитрильные волокна (акрил, нитрон): в США — орлон, в Англии — куртель, в Японии — кашмилон. Нитроновое волокно по своим свойствам и внешнему виду напоминает шерсть. Волокна в чистом виде и в смеси с шерстью используют для выработки платьево-костюмных тканей, искусственного меха, различных трикотажных изделий, гардинно-тюлевых изделий. Поливинилхлоридное (ПВХ), хлориновое волокно вырабатывают из раствора поливинилхлоридной смолы в диметилформамиде (ПВХ) и из хлорированного поливинилхлорида. Эти волокна значительно отличаются от других синтетических волокон: в результате малой теплопроводности обладают высокой теплоизоляционной способностью, не горят, не гниют, очень стойки к химическим воздействиям.

Полиуретановые волокна. Обработкой полиуретановой смолы получают волокно спандекс или лайкра, вырабатываемое в виде мононити. Отличается высокой эластичностью, растяжимость его до 800 %. Применяется вместо резиновой жилки в производстве предметов женского туалета, высокорастяжимого трикотажа.

Тема 2  Сырьевая база для получения волокон. 
Цель: Анализ сырьевой базы пригодной для получения волокон. Корректирующие добавки и влияние основных компонентов сырья на свойства волокон и способы переработки сырья в волокна.

План:

1. Сырьевая база для получения стеклянных и полимерных волокон. 
2. Анализ состава горных пород для получения базальтовых волокон (горные породы Казахстана)
3. Определение минералогического состава горных пород. 
4. Методы исследования горных пород.

1 Сырьевая база химической промышленности — минеральное, растительное и животное сырье, вторичные отходы, утилизируемые в химической промышленности, нефть и газ как основа получения углеводородного сырья — постоянно расширяется. Данная отрасль является крупным потребителем сырья. В отдельных производствах доля сырья в себестоимости готовой продукции достигает 40—90%. В одних случаях это объясняется высокой его стоимостью, в других — высокими нормами расхода. По особенностям размещения химический комплекс — один из сложных. Среди факторов, наиболее сильно влияющих на географию химической промышленности, следует отметить экологический, сырьевой (так как географическая локализация сырья определяет специализацию предприятий химической промышленности), топливно-энергетический, потребительский, водный. По факторам размещения всю химическую промышленность можно подразделить на следующие группы производств:

1. производства сырьевой ориентации — горно-химическая промышленность, а также производства, использующие нетранспортабельное сырье (сернистые, коксовые газы и др.) или характеризующиеся высокими нормами его расхода (например, производим) кальцинированной соды)

2. отрасли топливно-энергетической ориентации (производство синтетического каучука, химических волокон, некоторых видов пластмасс и синтетических смол и др.)

3. отрасли потребительской ориентации — производства, выпускающие нетранспортабельную продукцию (например, карбамидные смолы) или характеризующиеся низкими нормами расхода сырья (например, азотные и сложные удобрения).

2 Базальты - это высокостабильные по химическому и минералогическому составу экструзивные магматические горные породы, запасы которых в мире практически не ограничены и составляют от 25 до 38% площади, занимаемой на Земле всеми магматическими породами. Они являются продуктами вулканической деятельности третичного и четвертичного периода и реже - юрского и мелового. Более древние, разрушенные и измененные процессами хлоритизации "палеотипные" базальты выделяются под названием диабазов (Урал, Карелия, Кавказ). Хлорит придает им зеленоватую окраску, вследствие чего они носят название зеленокаменных толщ. Известен также амфиболит, образующийся за счет средних и основных магматических пород ряда габбро-базальтов (Урал, Казахстан, Кавказ, Кольский полуостров, Восточная Сибирь, Украина и т.д.). Также может быть использован более легкоплавкий порфирит. Следует отметить, что все эти горные породы применялись и применяются в основном в строительстве, в виде щебня при подсыпке автомобильных и железных дорог, в качестве наполнителя при получении бутобетона и т.п.

Базальтовые волокна получают из дешевого сырья (базальта) при одностадийном технологическом процессе, что обуславливает их более низкую (на 15 – 20%) себестоимость по сравнению, например, со стекловолокнами и во много раз более низкую по сравнению с другими перечисленными выше волокнами, производимыми по многостадийным технологическим схемам. При этом из 1 кг базальтового сырья получается практически тот же 1 кг готового базальтового высококачественного волокна. Сами установки для производства базальтовых волокон являются экологически чистыми, компактными и в процессе работы не выделяют никаких промышленных отходов; в атмосферу уходят только продукты полного сгорания природного газа, прошедшие предварительное охлаждение в рекуператорах и очистку в фильтрах.

Качество получаемого базальтового волокна определяется точным составом многокомпонентной шихты, который является коммерческой тайной любого производителя. Дело в том, что базальт не имеет более-менее определенного минералогического состава, а, следовательно, ему не присущи и определенные физические характеристики. Так, плотность базальтов колеблется ориентировочно от 2800 до 3200 кг/м3, а прочность на сжатие – от 110 до 500 МПа.

Базальтовые волокна обладают уникальными свойствами: высоким уровнем физико-механических и химических свойств, повышенной стойкостью в агрессивных средах и к вибрациям, долговечностью (не менее 100 лет), стабильностью свойств при длительной эксплуатации в различных условиях, хорошей адгезией к различным связующим, что, в свою очередь, определяет их как перспективный материал для получения новых композиционных материалов - базальтопластиков и изделий из них различного назначения.

Эти волокна работоспособны в широком диапазоне температур от - 260 до +700°С, при которых разрушаются углеродные (+600...800°С) и стеклянные (ниже -60°С и выше +500°С) волокна. Базальтовые волокна экологичны, не выделяют опасных для здоровья людей веществ в воздушной и водяной средах, негорючи, взрывобезопасны. Они полностью заменили канцерогенный асбест во всех областях его применения, превосходя его по всем свойствам, в том числе по теплоизоляционным, более чем в 3 раза. Базальтовые волокна уверенно и объективно вытесняют из подавляющего большинства сегментов рынка и стеклянные волокна. За последние годы разработчиками этих технологий выполнен ряд существенных научно-исследовательских работ по оптимизации существующих и наработке новых технологий, как в области производства волокон, так и в области их дальнейшего использования для создания "чисто" базальтоволокнистых и базальтокомпозиционных и гибридных материалов и изделий.

# 3 Магматические горные породы образуются в результате затвердевания магм, которые выходят в нижнюю часть земной коры или в верхнюю мантию. При подъёме вверх во время геотектонических процессов, магмы теряют температуру и затвердевают. При затвердевании до выхода их на поверхность земли, образуются породы, которые получили название интрузивных, или плутонических. Горные породы, образовавшиеся на большой глубине более 2 км, называются также абиссальными, или глубинными. Магмы достигшие земной поверхности в жидком состоянии и излившиеся из вулканов, образуют эффузивные, или вулканические, горные породы. Они называются также излившимися породами.
Вопрос о происхождении магмы и ее распространении в глубинах Земли окончательно пока не выяснен. Существуют гипотезы, по которым большинство частных магм происходит из двух-трех, первоначальных или из одной общей магмы. Согласно гипотезе Левинсона—Лессинга и более поздним работам, существуют две магмы — кислая, содержащая около 73% кремнекислоты, и основная с 50—53% кремнекислоты. Основанием для такого заключения послужило то, что именно такое содержание кремнекислоты имеют наиболее распространенные изверженные породы — кислые (граниты и др.) и основные (базальты и др.). По другой гипотезе, первичной является только основная (базальтовая) магма, поскольку соответствующие ей породы распространены в виде продуктов вулканических извержений. Другие породы, в том числе и кислые, образовались за счет дифференциации базальтовой магмы — процесса распада однородной магмы на фракции разного состава, что и привело в конечном итоге к появлению разных пород. Дифференциация в жидкой фазе называется магматической (докристаллизационной); дифференциация, вызванная появлением кристаллов,— кристаллизационной. Магматическая дифференциация может быть вызвана ликвацией, газовым переносом и диффузией.
Теория кристаллизационной дифференциации предполагает, что разнообразные горные породы возникают в процессе кристаллизации родоначальной магмы. Равновесный процесс кристаллизации расплава жидкой магмы при охлаждении протекает в соответствии с законами физической химии. Вид выпадающих кристаллических фаз, порядок их выпадения при кристаллизации определяются химическим составом расплава и свойствами минералов данной физико-химической системы. Каждый минерал имеет определенную температуру кристаллизации, поэтому при охлаждении расплава первыми выпадают минералы с наиболее высокой температурой кристаллизации. В результате выделения кристаллов первого минерала состав жидкой фазы изменяется, вследствие чего при дальнейшем охлаждении выпадают кристаллы другого минерала, с более низкой температурой кристаллизации.

Среди горных пород в соответствии с главными геологическими процессами, которые приводят к их образованию, различают три генетические класса:
1) магматические горные породы — продукты затвердевания природных силикатных расплавов (магм);
2) осадочные горные породы — продукты преобразования осадков, накопившихся на земной поверхности в результате разложения других, ранее существовавших пород и жизнедеятельности организмов;
3) метаморфические горные породы — продукты перекристаллизации магматических и осадочных пород без их расплавления.
Среднее содержание минералов в магматических породах, по Т. Барту, приведено в табл. 1. Цифры таблицы представляют собой средние арифметические, рассчитанные из результатов анализов сотен пород. Ни одна реальная порода не может отвечать среднему составу по многим причинам,

одной из которых является несовместимость кварца и нефелина.

# Таблица 1

Средний минеральный состав магматических горных пород.

| ## Минералы | ## Содержание, % |
| --- | --- |
| Кварц Щелочные полевые шпаты Плагиоклаз Оливин Пироксен Роговая обманка Биотит Мусковит Магнетит, гематит, ильменит Нефелин Апатит Сфен Хлорит и серпентин | 12,4 31,0 29,2 2,6 12,0 1,7 3,8 1,4 4,1 0,3 0,6 0,3 0,6 |
| Сумма | 100,0 |

Минеральный состав горных пород зависит от химического состава магмы и от условий ее кристаллизации. Условия кристаллизации определяют появление тех или иных минералов, в частности образование полиморфных разновидностей. Так, калиевый полевой шпат в эффузивных породах кристаллизуется в форме санидина, а в интрузивных породах — ортоклаза или микроклина. Роговые обманки кристаллизуются только в глубинных условиях, а при застывании лавы на земной поверхности вместо них образуются пироксены. Такой минерал, как лейцит, может образоваться лишь в эффузивных породах, а в интрузивных породах он заменяется смесью ортоклаза и нефелина. Таким образом, хотя минеральный состав и определяется в первую очередь химическим составом магмы, возможны некоторые его варианты, зависящие от условий образования породы. Поэтому минеральный состав, как наиболее существенная особенность магматических горных пород, положен в основу их классификации. Использование минерального состава вместо химического для классификации магматических пород имеет также то преимущество, что минералы доступны для непосредственного наблюдения и легко диагностируются с помощью поляризационного микроскопа.
Магматические горные породы (изверженные) образуются в результате остывания магмы и её кристаллизации. Магма – это огненно жидкий силикатный расплав, содержащий различные элементы, их окислы и летучие компоненты (углекислота, вода, хлор, фтор и др. эл-ты). Если застывание магмы происходит в глубине земной коры под покровом вышележащих пород, то здесь остывание проходит медленно, вся магма успевает закристаллизоваться, образуя полнокристаллические зернистые породы. Когда процесс остывания магмы проходит на поверхности земли, то происходит отделение летучих компонентов. В этом случае породы иногда имеют стекловатую структуру, не являясь полностью закристаллизованными.

Виды структур:

Полнокристаллические – интрузивные горные породы, образовавшиеся в глубоких недрах земли.

Полукристаллические – эффузивные (и некоторые гипобиссальные), образовавшиеся на небольшой глубине.

Стекловатые (геалиновые) – лавы.

Основные элементы состава магматических горных пород, являются следующие элементы: O, Si, Al, Fe, Ca, Mg, K, Na, Ti, H.

Виды структур:

Плосчатая – проявляется в чередовании различных по составу полос, образующихся при наследовании текстур осадочных пород или в результате инъекции.

Пятнистая – при наличии в породе участков (пятен), отличающихся по составу, цвету, устойчивости к выветриванию.

Массивная – при отсутствии ориентировки породообразующих минералов.

Плойчатая – когда под влиянием стресса порода собрана в мелкие складки.

Очковая – представляет собой более или менее округлые или овальные агрегаты среди сланцевой массы породы.

Катакластическая – отличается раздроблением и деформацией минералов.

В зависимости от содержания кремнезема и других оксидов изверженные горные породы делятся на следующие [31]:
ультраосновные, богатые MgO и FeO, но наиболее бедные (менее 45%) SiO2 (дуниты, пироксениты — в интрузивных и пикриты — в эффузивных комплексах);
основные, содержащие от 45 до 55% SiO2, богатые СаО и Аl2Оз, но более бедные MgO, FeO (габбро, нориты—в интрузивных и базальты и диабазы — в эффузивных комплексах);
среднекислые, содержащие от 55 до 65% SiO2, более бедные СаО, но обогащенные щелочами (диориты, кварцевые диориты — в интрузивных; порфириты, андезиты и другие — в эффузивных комплексах);
кислые, содержащие более 65% SiO2, еще более богатые щелочами и более бедные, по сравнению с предыдущими, СаО, MgO, FeO (гранодиориты, граниты — в интрузивных; липариты, кварцевые порфиры — в эффузивных комплексах).
Химический состав соответствующих интрузивных и эффузивных пород очень близок.
Химический и минералогический составы пород взаимосвязаны:
ультраосновные породы — плагиоклазов нет, присутствуют пироксены, оливины и рудные минералы (перидотит), оливины и рудные минералы (дунит);
основные породы — характерны основные плагиоклазы, темный минерал, иногда оливин (габбро, диабаз, авгитовый порфир, базальт) ;
среднекислые породы — щелочный полевой шпат, плагиоклаз, немного темных минералов (сиенит, ортоклазовый порфир, трахит), средний плагиоклаз и темный минерал (диорит, порфирит, андезит);
кислые породы — только кварц и полевые шпаты (аляскит), кварц, калиевый полевой шпат, кислый плагиоклаз, слюда и реже другие темные минералы (гранит, кварцевый порфир, липарит).
В приведенном описании минералогического состава пород к темным минералам отнесены: в кислых породах — биотит, реже пироксен или амфибол, в основных и средних—пироксен или амфибол, в ультраосновных — пироксен и оливин. Таким образом, изверженные горные породы имеют различный химический и минералогический составы. Наиболее распространены кислые магматические горные породы (граниты и др.), содержащие свыше 65% SiO2 и состоящие из кварца, полевых шпатов (ортоклаза, микроклина, кислого плагиоклаза — олигоклаза и слюды), и основные (базальты и др.), содержащие 40— 52 % SiO2 и состоящие в основном из основных плагиоклазов (лабрадорита и др.) и пироксенов (авгитов переменного состава).
4 В частности, для изучения плотностных характеристик целесообразно применять как первый, так и второй путь определения свойств многокомпонентных сред, поскольку им присущи свойства “аддитивности - независимости - равноправности”, т.е. все компоненты действуют равноправно и независимо друг от друга, а интегральная характеристика агрегата является средневзвешенным из характеристик каждой компоненты, в данном случае структурных блоков и структурных неоднородностей.

Таким образом для определения интегральных плотностных характеристик массива, представленного различными петрографическими разновидностями пород и различными типами структурных неоднородностей, в принципе достаточно определить эти характеристики для каждой разновидности пород и для каждого типа структурных неоднородностей (раздельно или в какой-либо совокупности), а затем найти их средневзвешенное значение в зависимости от степени распространённости указанных компонент в массиве.

Деформационные и, в частности, упругие характеристики горных пород, в отличие от плотностных, обусловливаются не только свойствами отдельных разновидностей пород, слагающих массив, но и свойствами их контактов, а потому и особенностями взаимного расположения слагающих компонент. Именно вследствие этого для деформационных показателей справедлива схема “аддитивности - взаимозависимости - равноправносги”. Аддитивность влияния неоднородностей в этом случае проявляется в суммарном вкладе каждой из компонент, при этом вполне очевидна и их равноправность. Вместе с тем, например, для упругих колебаний интегральная скорость прохождения упругих волн в многокомпонентной среде не является усредненным значением скоростей волн в отдельных компонентах.

Вследствие отмеченной особенности для определения скоростей прохождения упругих колебаний также целесообразен первый путь получения информации о физических характеристиках многокомпонентной среды. Однако, в отличие от плотностных характеристик, и именно из-за свойства “взаимозависимости” в сферу экспериментов при этом необходимо вовлекать объемы массива, где обеспечивается представительность интересующих порядков структурных неоднородностей.

Например, применительно к вопросам оценки устойчивости буровых скважин в сферу экспериментов должны быть вовлечены структурные неоднородности IV - го порядка, и определение деформационных характеристик в этом случае возможно выполнять на образцах-цилиндрах стандартных размеров - с диаметром 40-45 мм и высотой, равной 1-2 диаметрам.

В то же время для решения задач оценки устойчивости горных выработок в экспериментах должны проявлять себя структурные неоднородности более низких порядков - до II включительно. Здесь уже нельзя ограничиваться испытанием образцов, необходима постановка специальных измерений непосредственно в натурных условиях.

В отличие от плотностных и деформационных характеристик прочностные свойства подчиняются схеме "избирательности-независимости", поскольку разрушение происходит в наиболее слабом звене и не зависит от прочности других структурных элементов. В соответствии с двухкомпонентной моделью строения массива скальных пород наиболее слабым звеном является "структурная неоднородность", причем в зависимости от масштаба рассматриваемых объектов разрушение будет определяться различными порядками структурных неоднородностей - от IV - го для буровых скважин до II - го включительно - для крупногабаритных подземных сооружений. Отсюда возникает задача применительно к каждому типу рассматриваемых сооружений определять прочностные характеристики тех структурных неоднородностей, которые в данном случае оказывают основное влияние на устойчивость объектов (т.е. эффективных структурных неоднородностей).

Поскольку вид, размеры и свойства структурных неоднородностей отдельных порядков резко отличаются друг от друга, применяют различные методические подходы для экспериментального определения прочностных характеристик. В частности, для структурных неоднородностей IV - го порядка определения ведут путем испытания образцов горных пород в виде цилиндров или призм.

К образцам предъявляются требования достаточной представительности и однородности, с тем чтобы они не включали структурных неоднородностей других, более низких порядков. Последнее требование обычно достигается путем применения весьма небольших по размерам (стандартных) образцов, а также путем статистического анализа получаемых результатов с отбраковкой резких выбросов в получаемых значениях характеристик. При этом в силу принципа "избирательности" разрушение образцов происходит именно по структурным неоднородностям IV порядка, и получаемые результаты можно уверенно относить к этому типу.

Для структурных неоднородностей III - го порядка представительными, как правило, являются объемы с существенно большими линейными размерами (50-100 см). В принципе и в этом случае испытания могут быть проведены на образцах соответствующих больших размеров, но это требует специального камнерезного и уникального силового оборудования. Вследствие этого при изучении уже III, а тем более II порядка структурных неоднородностей путь испытания образцов становится малоприемлемым и более целесообразно применять метод непосредственного определения прочностных характеристик по поверхностям структурных неоднородностей того или иного порядка. При этом для правильного последующего применения полученных результатов необходимо знать геометрические характеристики и закономерности расположения в пространстве отдельных структурных неоднородносгей. Вследствие этого их изучение целесообразно начинать с установления их геометрических параметров.

Изучение закономерностей пространственного расположения структурных неоднородностей должно сопровождаться изучением вида заполнения и характера контактирующих поверхностей структурных неоднородностей. Ведь именно от вида и состояния минералов - заполнителей трещин или других типов структурных неоднородностей, а также от степени шероховатости и извилистости поверхностей контактов зависят механические характеристики по поверхностям структурных неоднородностей.

В отличие от геометрических параметров более сложную и существенно менее разработанную задачу представляют собой методы определения прочностных характеристик по поверхностям структурных неоднородноcтей низких порядков. При этом, поскольку с физической точки зрения разрушение материалов вообще и горных пород, в частности, происходит либо под воздействием растягивающих напряжений в форме отрыва, либо вследствие касательных напряжений в форме сдвига (скола), наибольший интерес представляет определение пределов прочности при одноосном растяжении [sр], сцепления [t] и j - углов внутреннего трения. В условиях, когда необходимо принимать во внимание взаимные подвижки отдельных структурных блоков, существенное значение приобретает характеристика f - коэффициент трения (внешнего) породы о породу по контактам структурных неоднородностей.

Тема 3-4  Физико-химические свойства расплавов стекол и волокон

из неорганического сырья. 
Цель: В лекциях приводятся данные по механизмам стеклообразования и расстекловывания втом числе термодинамика и кинетика стеклования. Приводятся основные характеристики стекломассы влияющие на условия получения и свойства волокон. Сформулированы требования к стекломассе для стабильной работы установок. Рассмотрены методы исследования стекол и волокон. Уделено внимание теоретическим и технологическим основам процесса формования волокон. Рассмотрены основные технологические стадии получения неорганических волокон.

План:

1. Стеклообразное состояние. 
2. Стекловарение. 
3. Исследование структуры стекла. 
4. Свойства стеклянных волокон.

1 Вещества в твердом состоянии при обычной  температуре  и  давлении  могут

иметь  кристаллическое   или   аморфное   строение.   В   природе   наиболее

распространены  кристаллические  твердые  вещества,  для  структуры  которых

характерен  геометрически  строгий  порядок  расположения  частиц   (атомов,

ионов)  в  трехмерном  пространстве.  Кристаллическое   состояние   является

стабильным  при  обычных  условиях   и   характеризуется   наиболее   низкой

внутренней  энергией.  Твердые   кристаллические   вещества   имеют   четкие

геометрические формы,  определенные  температуры  плавления,  в  большинстве случаев проявляют  анизотропию,  т.е.  их  физические  свойства  (показатель преломления, теплопроводность, скорости растворения  и  роста  кристаллов  и др.) неодинаковы при измерении в различных направлениях.

Стеклообразное   состояние   вещества   представляет    собой    аморфную

разновидность  твердого   состояния.   Стеклообразное   состояние   является

метастабильным,  т.  е.   характеризуется   избытком   внутренней   энергии.

Пространственное    расположение    частиц    вещества,    находящегося    в

стеклообразном  состоянии,  является  неупорядоченным,  что   подтверждается

результатами рентгеноструктурных исследований.

Согласно   законам   химической   термодинамики   переход   веществ    из

стеклообразного   состояния   в   кристаллическое   должен    осуществляться

самопроизвольно, однако высокая вязкость твердых веществ делает  невозможным поступательное движение частиц, направленное  на  перестройку  структуры.  В твердых телах частицы совершают только колебательные  движения  относительно положения равновесия.

2 Стекловарение ведётся при температурах порядка 1400°—1600°. В нём различают три стадии.  Первая стадия — провар, или варка в собственном смысле слова, когда происходит химическое взаимодействие между составными частями шихты и образование вязкой массы. Так как при нагревании из шихты обильно выделяются газы, то в вязкой массе оказывается огромное количество пузырьков. Во второй стадии, называемой очисткой или осветлением, происходит удаление пузырьков, а также растворение еще оставшихся нерастворёнными зёрен песка; в этой стадии стекло выдерживается в печи в течение нескольких часов при наиболее высокой температуре. Третья, заключительная, стадия — т. и. студка стекломассы, когда она охлаждается до такой температуры (в зависимости от процесса производства и, следовательно, вязкости), при которой становится возможным и наиболее удобным изготовлять из неё те или иные изделия. Варка стекла производится в стекловаренных печах. Выбор того или иного типа печи обусловливается видом применяемого топлива, ассортиментом вырабатываемых изделий, размерами производства и прочее.  Управление современной стекловаренной печью строго контролируется и в значительной мере автоматизировано. Контроль доведён до высокой степени точности. Например, давление(разрежение) газов в рабочем пространстве печи измеряется с точностью до 0,02 мм водяного столба, уровень стекломассы — с точностью до 0,1 мм и т.д. Автоматически регулируются: давление (тяга) в печи; соотношение газообразного или жидкого топлива и воздуха; количество подаваемого в печь топлива; уровень стекломассы в ванне и другие параметры. Каждый из них влияет на температуру в печи, поэтому, регулируя их в совокупности, можно обеспечить постоянство температурного режима варки стекломассы и, следовательно, надлежащее её качество. Процесс варки стекла некоторых видов, например оптического, кварцевого, стеклянного волокна, отличается специфическими особенностями. Так, при производстве оптического стекла, к которому предъявляются особо жёсткие требования в отношении постоянства оптических свойств, однородности, прозрачности и прочее, требуется на всех стадиях варки длительное размешивание массы. В связи с очень большой её вязкостью и применением высоких температур своеобразна техника варки кварцевого стекла. Прозрачное кварцевое стекло изготовляется из горного хрусталя в графитовых тиглях, разогреваемых под вакуумом до 1900°—2000° индукционными токами высокой частоты, либо прямым пропусканием электрического тока (электропроводность стекла значительно возрастает при повышении температуры). В конце варки в печь впускают воздух под атмосферным или повышенным (от компрессора) давлением. Другой способ варки этого стекла— сплавление кварцевого порошка в пламени кислородно-водородной  горелки. Непрозрачное кварцевое стекло получается путём оплавления кварцевого песка на угольном или графитовом стержне, разогретом электрическим током до 1800°.

3 Экспериментальные методы исследования строения стёкол насчитывают менее ста лет, поскольку к таковым во всей полноте представления о структуре стекла можно отнести только методику рентгенографического анализа, действительно, дающую реальную картину строения вещества. В числе первых, кто начал использовать рассеяние рентгеновского излучения для анализа строения стёкол, были ученики академика А. А. Лебедева, который ещё в 1921 году выдвинул так называемую «кристаллитную» гипотезу строения стекла, а в начале 1930-х годов с целью исследования названным методом — первым же в СССР организовал в своей лаборатории группу — во главе с Е. А. Порай-Кошицем и Н. Н. Валенковым. Однако первостепенную роль не только в теоретическом аспекте вопроса, оценке термодинамических характеристик, но и в реализации эксперимента, в понимании методики его постановки, в оценке и согласовании с теорией его результатов, играют так называемые модельные методы. К ним относятся метод ЭДС (электродвижущая сила), электродный, масс-спектрометрический метод и метод ядерного магнитного резонанса. И если первый имел применение уже на начальных этапах развития электрохимии, второй обязян своим происхождением стеклянному электроду, который нашёл полноценное применение одновременно и в качестве обекта исследования (материал стеклянного электрода), и в качестве прибора, дающего информацию не только о протекании процессов в веществе, из которого он состоит, но и косвенную — о его строении. Электродный метод был предложен в начале 1950-х годов М. М. Шульцем. В числе первых, кто начал исследовать стекло методом ЯМР был американский физик Ф. Брэй.

4 Среди новых эффективных строительных материалов особенно перспективны стеклопластики. Как наполнитель при производстве стеклопластиков используется штапельные и непрерывные (короткие и длинные) стеклянные волокна, имеющие высокие физико-механические свойства.

При производстве конструкционных стеклопластиков применяют бесщелочное алюмоборосиликатное стекло. Однако, в состав этого стекла входит дефицитный и дорогостоящий бор. Поэтому важной проблемой является уменьшение содержания в бесщелочном алюмоборосиликатном стекле борной кислоты без ухудшения его варочных и выработочных свойств.

Пригодным сырьем для производства волокна являются основные горные породы базальтов, диабазов и амфиболитов, которые широко распростанены на территории СНГ.

Сравнительно невысокая температура плавления ( около 14500С) дает возможность использовать эти породы для получения непрерывного базальтового волокна по упрощенной технологической схеме, включающей приготовление шихты. Плавление пород происходит без стадии силикато-стеклообразования и осветления.

В таблице 1 приведены физико-химические свойства базальтовых непрерывных волокон в сравнении со стеклянными волокнами алюмоборосиликатного состава.

Таблица 1

| Показатели | Базальтовое волокно | Стеклянное волокно |
| --- | --- | --- |
| Диаметр, мк | 9-12 | 9-12 |
| Предел прочности при растяжении, кг/мм2 | 220-250 | 200-250 |
| Модуль упругости при растяжении, кг/мм2 | 10000 | 7000 |
| Температура размягчения, °С | 700 | 600 |
| Химическая стойкость,% Н2О NaOH 0,5 н NaOH 2 н НСl 2 н | 99,6 98 86,4 88,0 | 99,3 85 49,3 54,0 |
| Гигроскопичность, % | 0,5 | 1-3 |
| Паростойкость | до 20 ат | до 11 ат |

Базальтовое волокно превосходит стеклянное волокно по модулю упругости (в 1,5 раза), температуростойкостью ( на 100°С), кислото-, щелоче- и паростойкостью. Прочность на разрыв базальтовых волокон, также как и стеклянных, достаточно высокая и составляет 220-250 кг/мм2. Гигроскопичность, то есть количество адсорбированной влаги при относительной влажности воздуха 95-98%, базальтовых волокон ниже, чем - у стеклянных, и не превышает 0,5%.

Благодаря указанным свойствам базальтовые волокна являются эффективным заменителем стеклянных бесщелочных волокон алюмоборосиликатного состава и могут быть использованы как наполнитель при производстве армированных пластиков - базальтопластиков.

Схема получения базальтопластиковых профильных изделий методом пультрузии ( непрерывной протяжки ): 1 - шпулярник с бухтами ровинга; 2 - камера сушки ровинга; 3 - ванна пропитки ровинга связующим; 4 - формующая фильера; 5 - камеры полимеризации; 6 - тянущее устройство; 7 - базальтопластиковый профиль. Из базальтового волокна получены ровинговые ткани толщиной 0,6 мм и 0,7 мм и базальтопластики на их основе. Основные физико-механические свойства базальтопластика на основе ровинговых тканей и полиэфирной смолы приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Показатели | Базальтопластик (на основе ткани 0,6 мм) | Базальтопластик (на основе ткани 0,7 мм) |
| --- | --- | --- |
| Предел прочности, кг/см2 при растяжении при сжатии при статическом изгибе | 2700 700 1650 | 2850 950 2000 |
| Удельная ударная вязкость, кг*см/см2 | 320 | 340 |
| Модуль упругости при растяжении, кг/см2 | 1,8*105 | 1,9*105 |

При производстве базальтопластиков на основе ровинговых тканей необходимы промежуточные процессы ткацкой переработки волокон. В связи с этим представляет интерес производство базальтопластиков с нетканой ориентированной структурой. При производстве ориентированных базальтопластиков исключается процесс ткачества, а таким образом возникает возможность создания поточных механизированных технологических процессов. Одним из наиболее перспективных способов производства ориентированных базальтопластиков является непрерывное формование из однонаправленных волокон ( ровингов). Этот способ был применен для производства профильных базальтопластиков круглого сечения диаметром 6, 8, 10 и 12 мм. Стержни получали непрерывным методом на установке по производству профильных базальтопластиков (см. схему выше). Базальтовый ровинг на прямых замасливателях, который сматывается с бухт, установленных на шпулярнике, поступает в камеру сушки, а затем в ванну для пропитки связующим. После этого пропитанный ровинг поступает в формующую фильеру, из которой выходит сформованный базальтопластиковый профиль заданного сечения. Окончательная полимеризация профиля происходит в камерах полимеризации. Протяжка профиля производится тянущим устройством. Затем готовый профиль режут на отрезки заданной длины или сматывают в бухты. В качестве пропиточного раствора используется эпоксиполиэфирное связующее. Формование профиля при скорости протяжки 0,4-0,8 м/мин и полимеризация эпокси-полиэфирного связующего происходит в камерах по зонам при такой температуре, °С : 1 зона - 100; 2 зона - 130; 3 зона - 150; 4 зона - 160; 5 зона - 140; 6 зона - 130; 7 зона - 100; 8 зона - 80. Длина формующего канала фильеры 900 мм.

Основные физико-механические свойства базальтопластикового профиля круглого сечения диаметром 8 мм такие:

| Предел прочности: |  |
| --- | --- |
| при изгибе, кг/см2 при сжатии, кг/см2 при растяжении, кг/см2 | 7660 3700 10600 |
| Модуль упругости при сжатии, кг/см2 Удельная ударная вязкость, кг*см/см2 Водопоглощение, % | 6,2*105 600 0,04 |

Таким образом, благодаря своим высоким физико-механическим свойствам профильный базальтопластик можно будет широко применять как конструкционный материал в строительстве для изготовления каркасов легких стеновых и кровельных панелей, труб, профилей различного сечения, рациональных специфических конструкций и деталей, как арматуру при производстве базальтобетона с дальнейшим применением его в химической промышленности.

Тема 5-6  Технологии получения неорганических волокон. 
Цель: Ознакомить с приготовлением растворов, конструкцией плавильных печей.  Рассмотреть процессы волокнообразования.

План:

1. Приготовление расплавов. 
2. Конструкции плавильных печей и принципиальная схема получения волокна. 
3. Процессы волокнообразования. 

1 Особенность технологии стекловолокна (стеклянной ваты) обусловлена химическим составом стекол. Для получения стекловолокна применяют как щелочные, так и бесщелочные боросодержащие составы стекла. Для производства стеклянных волокон (ваты) применяют следующее основное сырье: в качестве кислых оксидов - песок, глинозем, борную кислоту В(ОН)3; в качестве щелочных оксидов - соду Na2C03, сульфат натрия Na2S04, поташ К2СО3; в качестве щелочно-земельных оксидов — известняк, мел, доломит. Некоторые применяемые сырьевые материалы вносят в шихту два оксида, например полевой шпат (Si02, А1203), бура (Na20, В203). Следует отметить, что прочность, химическая стойкость и темпер атуростойкость выше у волокон, изготовленных из боросодержащих стекол. Но бораты дороги и дефицитны, поэтому теплоизоляционное волокно производят из щелочных составов. Подготовку сырьевых материалов и приготовление шихты осуществляют согласно технологической схеме, приведенной ниже. Сушку песка производят при температуре 700…800 °С, а карбонатных пород — не выше 400 °С. Измельчение карбонатных пород, полевого шпата и других компонентов осуществляют до размера частиц 1…2 мм. Для получения расплава применяют в основном ванные печи с площадью зеркала расплава 48 и 62 м2. Отличительной особенностью ванной печи для получения стекольных расплавов является большая глубина бассейна (до 800 мм) по сравнению с ванной печью для получения минеральной ваты (до400 мм). Объясняется это следующими причинами. Стекольные расплавы характеризуются большей светопрозрачностью и большим интервалом вязкости, поэтому масса проваривается в значительно более толстом поверхностном слое, чем при плавлении минераловатного сырья.

2 Сырьем для производства тонкого базальтового волокна (БТВ) является базальтовая крошка. Для получения 1 килограмма волокна необходимо 1,15 кг. сырья. Стоимость 1 т. сырья составляет  около 20 $. Принципиальная схема производства тонкого базальтового волокна представлена на рисунке 1. Исходное сырье (1), в виде отмытой базальтовой крошки, пропущенной через магнитные сепараторы (2),  загружается в плавильную печь (3). Расплавленная  при температуре 1450 - 15000 С  масса  (4),  по обогреваемому фидеру (5) подается на фильерную пластину (6), откуда, под действием сил гравитации, расплавленный базальт в виде отдельных струек стекает на раздувочное устройство (7).   После раздува базальтовое волокно попадает  в камеру волокноосаждения (8) и ложится на приемный конвейер (9)  в виде ковра (10).

В состав установки БТВ-500 входит следующее нестандартное оборудование:

- Плавильная печь с рекуператором;

- Загрузчик;

- Фильерный питатель;

- Дутьевая головка;

- Камера волокноосаждения;

- Конвейер;

- Площадка обслуживания.

- Градирня.

- Установка по очистке воздуха от базальтовой пыли.

Рис. 1. Принципиальная схема получения тонкого базальтового волокна.

Для работы установки необходимы следующие энергоносители:

- Природный газ Р-4-5 кПа    Q =60 м3/час

- Сжатый воздух Р- 0,8 МПа Q =12 м3/мин

- Оборотная вода Р-0,2-0,3 МПа  Q =6 м3/час.

- Система энергоснабжения, напряжением 360 в и мощностью 100-150 кВа.

Система энергоснабжения должна быть запитана от двух независимых источников и обеспечивать непрерывную подачу электроэнергии на объект.

Кроме того, в составе  установки необходимо предусматривается:

- Склад исходного сырья.

- Склад готовой продукции.

- Бытовые помещения.

3 Производство супертонкого волокна осуществляется дуплекс – способом, сущность которого  заключается в следующем (рис.1). Расплав, полученный в печном агрегате через фильеры  вытягивающими роликами вытягивается со скоростью Vв в первичные нити диаметром  мкм. После  вытягивающих роликов первичные нити со скоростью в интервале 1-8 м/мин. подаются в раздувочное устройство. В раздувочное устройство из сопла раздува  подается струя нагретого газа с температурой Тр и скоростью Vр. В этой струе первичные нити плавятся и полученный расплав раздувается в супертонкое  волокно диаметром, находящемся в интервале  мкм.

Рис.  1  Схема получения супертонкого базальтового волокна, где:

Vв - Скорость вытяжки первичного волокна

Vр - Скорость газового потока

Тр – температура газового потока.

Тема 7- 8.  Получение и применение базальтоволокнистых материалов

и изделий.

Цель: Рассмотреть изделия из стеклянного и базальтового волокон.

План:

- Теплоизоляционные материалы.

- Звукопоглощающие материалы.

- Стекловолокнистые фильтры.

- Стекловолокнистые композиционные материалы.

- Стеклокристаллические материалы (ситаллы).

1 Теплоизоляционные материалы – (они же шумо и звукоизоляционные) – это общепринятое название материалов, которые нашли свое применение в качестве утеплителя разных поверхностей. Теплоизоляционные материалы – это минеральные плиты, пенополистиролы, минеральные ваты, пенополиуретан и т.д. Все теплоизоляционные материалы можно разделить на три группы:      Техническая изоляция – теплоизоляционные материалы, которые используются для теплоизоляции различных инженерных систем, например, теплоизоляция труб. Это вспененные каучук и полиэтилен, защитные оболочки, предизолированные трубопроводы, минеральные ваты и другие; 
Строительная изоляция – строительные теплоизоляционные материалы обычно составляют рулонные минеральные ваты, экструдированный пенополистирол и гидроизоляция и служат для утепления стен зданий; 
Огнезащита – огнезащитная изоляция выполняет функцию защиты от пожаров, например, огнезащита воздуховодов. Важно понимать, что огнезащита воздуховодов делается с целью безопасности в случае пожара, чтобы чистый воздух еще долго мог поступать в здание, охваченное пламенем. 
Теплоизоляционные материалы и теплоизоляция, созданная из них – элемент конструкции, предотвращающий передачу тепла.                                             Актуальность теплоизоляции.  В последнее время большое внимание при строительстве зданий и сооружений уделяют комфортности, а также системам и конструкциям, которые в дальнейшем уменьшат расход энерго- и теплоносителей. В связи с этим получили широкое применение теплоизоляционные материалы, которые позволяют сделать помещение прохладным летом и тёплым зимой. Также этот вид материалов широко применяют и при строительстве системы водоснабжения.

2   Звукопоглощающие материалы разделяют по разным признакам. Чаще других признаков принимают характер поглощения звука, вид и технологию изготовления, характер поверхности изделий. Все эти материалы обычно являются также отделочными, поскольку способствуют созданию внешней архитектурной выразительности помещений. По характеру поглощения звука материалы разделяют на пористые, мембранные и перфорированные. Наиболее распространенными являются пористые. Звуковая энергия поглощается в этих материалах в основном за счет трения частиц воздуха в порах и капиллярах, весьма развитых и различных по диаметру. С повышением пористости увеличивается звукопоглощение, хотя имеется некоторый предел пористости (около 80%), выше которого звукопоглощение не возрастает и даже имеется тенденция к его снижению. Важен также размер диаметра пор. При малых размерах пор проникновение звуковой энергии в толщу материала затруднено, а звукопоглощение оказывается незначительным. Оптимальным может быть принят диаметр пор до 1 мм. При мембранном типе материала сила звука снижается вследствие затраты энергии на вынужденное колебание достаточно массивных и жестких мембран плиты, фанерные листы, плотный картон, некоторые ткани. Перфорированные панели и другие материалы имеют отверстия, в которых задерживается воздух, создающий тормоз на пути воздушного переноса звука, что создает лучший эффект звукопоглощения. К звукопоглощающим материалам, отличающимся между собой внешним видом и технологией изготовления, относятся плитные, рулонные и комбинированные. По характеру поверхности изделий эти материалы разделяются на плиты с естественной фактурой, с порами и раковинами, с рифленой поверхностью, с перфорированной поверхностью, т. е. с отверстиями одного или разного диаметра, расположенных симметрично или бессистемно. Независимо от разновидностей звукопоглощающего материала они имеют некоторые общие признаки: их коэффициент звукопоглощения не должен снижаться ниже 0,20 при низких частотах звука и ниже 0,40 при средних частотах. Они должны быть достаточно огнестойкими, противостоять гниению и не должны выделять химических веществ и неприятного запаха. Их средняя плотность не должна быть выше 300...400 кг/м3. Немаловажное значение имеют декоративные свойства и цвет звукопоглощающих материалов, поскольку они, как правило, служат и для архитектурной отделки помещений (чем, кстати, существенно отличаются от других пористых материалов — теплоизоляционных). Эти материалы при выполнении своей основной функции — поглощение звука — реагируют на частотность его колебания. С увеличением частотности звукопоглощение пористым материалом увеличивается, а при низких частотах повышенный эффект приносят сплошные воздушные прослойки (зазоры) размером 7...10 см между стенками.

3 На фильтрах из стекловолокнистых материалов возможна очистка агрессивных газов при температуре до 275°С. Для тонкой очистки газов при повышенных температурах применяют фильтры из керамики, тонковолокнистой ваты из нержавеющей стали, обладающие высокой прочностью и устойчивостью к переменным нагрузкам; однако их гидравлическое сопротивление велико – 1000 Па. Фильтрация – весьма распространенный прием тонкой очистки газов. Ее преимущества – сравнительная низкая стоимость оборудования (за исключением металлокерамических фильтров) и высокая эффективность тонкой очистки. Недостатки фильтрации высокое гидравлическое сопротивление и быстрое забивание фильтрующего материала пылью.

4 Стекловолокнистые композиционные материалы состоят из синтетической смолы, являющейся связующим, и стекловолокнистого наполнителя. В качестве наполнителя применяют непрерывное или короткое стекловолокно. Прочность стекловолокна резко возрастает с уменьшением его диаметра (вследствие влияния неоднородностей и трещин, возникающих в толстых сечениях). Свойства стекловолокна зависят также от содержания в его составе щелочи; лучшие показатели у бесщелочных стекол алюмоборосиликатного состава.

Неориентированные стекловолокниты содержат в качестве наполнителя короткое волокно. Это позволяет прессовать детали сложной формы, с металлической арматурой. Материал получается с изотопными прочностными характеристиками, намного более высокими, чем у пресс-порошков и даже волокнитов. Представителями такого материала являются стекловолокниты АГ-4В, а также ДСВ (дозирующиеся стекловолокниты), которые применяют для изготовления силовых электротехнических деталей, деталей машиностроения (золотники, уплотнения насосов и т. д.). При использовании в качестве связующего непредельных полиэфиров получают премиксы ПСК (пастообразные) и препреги АП и ППМ (на основе стеклянного мата). Препреги можно применять для крупногабаритных изделий простых форм (кузова автомашин, лодки, корпуса приборов и т. п.).

Ориентированные стекловолокниты имеют наполнитель в виде длинных волокон, располагающихся ориентированно отдельными прядями и тщательно склеивающихся связующим. Это обеспечивает более высокую прочность стеклопластика. Стекловолокниты могут работать при температурах от –60 до 200 °С, а также в тропических условиях, выдерживать большие инерционные перегрузки. При старении в течение двух лет коэффициент старения К = 0,5-0,7.
Ионизирующие излучения мало влияют на их механические и электрические свойства. Из них изготовляют детали высокой прочности, с арматурой и резьбой.

5 Ситаллы представляют собой стеклокристаллические (микрокристаллические) материалы, получаемые путем направленной (катализированной) кристаллизации стекол специальных составов, протекающей в объеме заранее отформованного изделия. Ситаллы состоят из одной или нескольких кристаллических фаз, равномерно распределенных в стекловидной фазе. Главная особенность ситаллов - тонкозернистая равномерная стеклокристаллическая структура, обусловливающая сочетание высокой твердости и механической прочности с отличными электроизоляционными свойствами, высокой температурой размягчения, хорошей термической и химической стойкостью. В ситаллах, изготовленных из светочувствительных стекол, получают непрозрачные белые или цветные трехмерные изображения. Различная растворимость кристаллической и прозрачной стекловидной фаз открывает возможности получения выпуклого изображения и производства из фотоситаллов технических изделий с сеткой прецизионно выполненных отверстий любого сечения.

Термическая устойчивость ситаллов обеспечивается очень небольшими, а иногда и отрицательными (от -7 10-7 до +3 10-7) коэффициентами термического расширения. Оптическое кварцевое стекло может быть заменено прозрачными ситаллами, которые имеют перед ним то преимущество, что в силу малых коэффициентов теплового расширения они нечувствительны к тепловым ударам. Прозрачность связана с размером кристаллов, меньшим длины полуволны видимого света (сотые доли м), и близостью показателей их преломления к стекловидной фазе. Светочувствительные стекла и фотоситаллы находят широкое применение в микроэлектронике, ракетной технике, космосе, оптике, полиграфии и бытовых приборах. Так, из фоточувствительного стекла получены матрицы для газоразрядных приборов, фотокерам для изготовления плат печатного монтажа, из фотоситалла - перфорированные диски, применяемые в катодно-лучевых трубках и т.д.

Технология ситаллов включает стадии варки стекла, формовки изделий и специальной термической обработки.

Технические ситаллы получают на основе искусственных шихт тех частей силикатных систем, в которых кристаллизуются фазы, обладающие заданными свойствами. Для термостойких ситаллов такими фазами являются кордиерит, сподумен LiAlSi2O6, эвкриптит LiAlSiO4; для высокопрочных - шпинель, муллит; для диэлектриков -кордиерит, диопсид, волластонит и т.д. Такие свойства, как плотность, коэффициент термического расширения, теплопроводность, модуль упругости и диэлектрическая проницаемость зависят от свойств фаз и аддитивно меняются с изменением содержаний этих фаз. Поэтому важнейшую задачу технической петрологии составляет изучение диаграмм состояния соответствующих систем. На фазовый состав ситаллов влияют малые (до 1,5%) добавки модификаторов (Na, K, Ca, Ba и др.), стеклообразователей (В, Р и др.) и окислов промежуточного типа, введение которых не меняет состав основных фаз, но заметно увеличивает или снижает их содержание. Необходимыми добавками являются вещества, служащие катализаторами и центрами кристаллизации стекол. В качестве последних применяются: металлические Au, Ag, Cu, Pt, Pd в количествах от сотых до десятых долей %; окисные TiO2, P2O5, Cr2O3, ZrO2, ZnO и др. (первые %), фторидные Na3AlF6, Na2SiF6, CaF2 и др. (обязательно совместно с Al2O3), сера или сульфаты с добавкой кокса , сульфиды. В состав фотоситаллов вводят в качестве светочувствительных добавок Au, Ag, Cu в сочетании с сенсибилизаторами. Сенсибилизаторы - вещества, способствующие более полному протеканию фотохимических процессов - повышению фоточувствительности с образованием скрытого поверхностного изображения. При получении фотохромных и других светочувствительных стекол в качестве сенсибилизаторов используются GeO2, одновалентное золото, сернистые соединения щелочных металлов и др. Применение элементов платиновой группы (Pt, Re, Pd, Os, Ir) не требует присутствия сенсибилизаторов.

Жаропрочность, электропроводность, механическая прочность зависят не только от свойств фаз, но в большей степени от структуры и потому не являются аддитивными. Плотная микроструктура обеспечивает высокую твердость и сопротивление абразивному износу. Повышение степени закристаллизованности увеличивает модуль упругости. Улучшению механических , термических, электроизоляционных свойств материала и химической стойкости способствует низкое содержание стекловидной фазы.

Синтез ситаллов может быть осуществлен с учетом заранее заданных свойств. Благодаря этому ситаллы могут отличаться каким-либо одним главным свойством, например, механической или термической прочностью, химической устойчивостью, износостойкостью, прозрачностью и др., или обладать комплексом необходимых свойств. Это предопределило широкий спектр использования этих кристаллических материалов. В промышленных масштабах ситаллы стали широко использовать с начала 1960-х гг. Сегодня они широко используются в промышленности в качестве облицовочного материала, элементов слоистых панелей в конструкциях промышленных зданий. Незаменим ситалл и в быту. Из него изготавливают жаропрочную хозяйственную посуду - кастрюли, жаровни, сотейники. Стеклокерамику применяют в авиационной промышленности, например, в обтекателях ракет. Очень большое распространение в химическом машиностроении получили стеклокристаллические покрытия, наносимые на поверхность различных металлов для защиты их от коррозии, окисления и износа при обычных и повышенных температурах. На предприятиях химической, коксохимической и нефтеперерабатывающей отраслей промышленности используют ситалловые трубы. Все шире области применения ситаллов в электронной промышленности. Их используют в качестве диэлектрической изоляции микросхем и межслойной изоляции печатных схем на керамических и других подложках. Ситаллы на основе горных пород (перлита и доломита) рекомендуются для изготовления высоковольтных стержневых и штыревых электроизоляторов. Стеклокерамические корпуса нашли применение для герметизации полупроводниковых приборов и интегральных схем. Литиево-алюмосиликатная стеклокерамика в сочетании с барийалюмосиликатным стеклом в наши дни служит наполнителем в материалах для пломбирования зубов.

Ситаллы.

Тема 9  Минеральная вата и техническое регулирование. 
Цель: Ознакомить с физико-химической характеристикой волокон минеральной ваты. Изучить область применения минеральной ваты.

План:

1 Номенклатура теплоизоляционных изделий на основе горных пород. 
2 Физико-химическая характеристика, вопросы безопасности минеральной ваты и техническое регулирование. 
3 Строительная теплоизоляция и энергосбережение.

1 В настоящее время номенклатура выпускаемых теплоизоляционных материалов насчитывает более 25 наименований, из них решающее значение имеют изделия и материалы на основе минерального сырья -горных пород, шлаков, стекла и асбеста. Минеральная вата представляет собой теплоизоляционный материал, получаемый из расплава горных пород или металлургических шлаков и состоящий из стекловидных волокон и различных неволокнистых включений в виде капель силикатного расплава и микроскопических обломков волокон. Длина волокон минеральной ваты в зависимости от способа производства бывает от 2 до 60 мм, в массе должно содержаться до 80-90% тонкого волокна диаметром менее 7 мкм. В зависимости от величины объемной массы минеральную вату выпускают трех марок- 75; 100 и 125. Коэффициент теплопроводности при средней температуре 25±5° С равен соответственно 0,042; 0,044 и 0,047 Вт/м°С, при температуре 100°С -0,058; 0,059 и 0,060 Вт/м°С, влажность -не более 2%. Минеральная вата прочно занимает ведущее положение среди теплоизоляционных материалов из неорганического сырья. Это обусловлено неограниченностью сырьевых запасов, простотой производства, высокой морозостойкостью, малой гигроскопичностью и небольшой стоимостью; ее можно применять для изготовления теплоизоляционных изделий и теплоизоляции при температуре изолируемых поверхностей от -200 до + 600° С. Вместе с тем следует отметить, что применение рыхлой минеральной ваты для тепловой изоляции затруднено присущими ей специфическими недостатками. При перевозках и хранении вата уплотняется и комкается, часть волокон ломается и превращается в пыль; в конструкциях рыхлая вата должна быть защищена от механических воздействий, ее укладка требует больших трудозатрат. Перечисленные недостатки рыхлой минеральной ваты частично или полностью устраняются при переработке ее в различные минераловатные изделия. На основе минерального сырья производят минераловатные маты, полужесткие и жесткие плиты, а также скорлупы, сегменты, цилиндры и другие изделия. Теплоизоляционные маты на основе минерального волокна предназначены для тепловой изоляции строительных конструкций, промышленного оборудования и трубопроводов тепловых сетей. Маты минераловатные на крахмальном связующем с бумажной обкладкой предназначены для теплоизоляции трубопроводов, прокладываемых внутри помещений, и промышленного оборудования с температурой до 150° С. Эти маты выпускают объемной массой- 100 кг/м3 и коэффициентом теплопроводности при 25±5°С -0,044 Вт/м-°С, длиной - 1000-2000, шириной - 950-2000 и толщиной - 40, 50, 60 и 70 мм. Стеклянная вата и маты из стекловолокна. Стеклянная вата представляет собой волокнистый теплоизоляционный материал, получаемый из расплавленной стекломассы. Стеклянная вата имеет повышенную химическую стойкость, теплопроводность при 25° С -0,05 Вт/м -°С, она не горит и не тлеет, объемная масса в рыхлом состоянии не должна быть более 130 кг/м3. Диаметр волокон стеклянной ваты, применяемой для теплоизоляции, не превышает 21 мкм. Структура ваты должна быть рыхлой - количество прядей, состоящих из параллельно расположенных волокон, не более 20% по массе. Стеклянную вату изготовляют фильерным, дутьевым и штабиковым способами. В настоящее время наша промышленность производит шесть видов изделий из стеклянного волокна. Это в основном плиты и маты. Маты строительные и технические изготовляют объемной массой 35 и 50 кг/м3, длиной - 7000-13000, шириной - 500-1500 и толщиной -30-80 мм, а плиты полужесткие строительные и технические - объемной массой 75 кг/м3 с размерами 1000X500(900, 1000, 1500)ХЗО(40, 50, 60, 70, 80) мм. Коэффициент теплопроводности всех изделий в сухом состоянии при температуре 25±5°С должен быть не более 0,045 Вт/м-°С. Производство изделий из стеклянного волокна состоит из следующих операций: смешивания волокна с водорастворимым синтетическим полимером, формования, тепловой обработки, раскроя и упаковки в тару. Супертонкое базальтовое волокно можно применять при температуре эксплуатации от -200 до +700° С. Такими же физико-техническими показателями характеризуются маты теплоизоляционные из супертонкого стекловолокна. Пеностекло является хорошим теплоизоляционным высокопористым материалом ячеистого строения. Плиты из пеностекла применяют для теплоизоляции ограждающих конструкций зданий (для изоляции стен и перекрытий, утепления полов и покрытий промышленных и гражданских зданий), декоративной отделки интерьеров, изоляции поверхностей с температурой эксплуатации до 180° С. Пористость различных видов пеностекла составляет 80-95%, размеры ячеек- 0,25-0,5 мм. Ячейки образованы тонкими стенками, имеют микропористое строение. В результате такого строения пеностекло имеет высокие теплоизоляционные свойства. Коэффициент теплопроводности в зависимости от объемной массы (150-250 кг/м3) колеблется от 0,058 до 0,12 Вт/м°С. Пеностекло обладает рядом ценных свойств - водостойкостью, несгораемостью, морозостойкостью и высокой прочностью от 2               до 6 МПа в зависимости от объемной массы материала.

2 Физико-химическая характеристика волокон минеральной ваты

| Химический состав (% весовой) | Волокна ваты минеральной - каменной |
| --- | --- |
| Кремнезём (выраженная SiO2) | 34 до 45 |
| Глинозём (выраженная Al2O3) | 15 до 24 |
| Окись железа (выраженный Fe2O3) | 2 до 11 |
| Окиси кальция и магния (выраженные CaO + MgO) | 20 до 35 |
| Окиси натрия и калия (выраженное как Na2O + K2O) | 1 до 7 |
| Средний диаметр волокна | 3 до 6 μм |

Минеральные волокна материала - единственные, способные выдерживать, не плавясь, температуру выше 1000°C. Минеральная вата относится к группе негорючих (НГ) строительных материалов, принадлежит к категории противопожарной эффективности A1. Минвата является отличным огнезащитным материалом. , не плавясь, температуру выше 1000°C. Минеральная вата относится к группе негорючих (НГ) строительных материалов, принадлежит к категории противопожарной эффективности A1. Минвата является отличным огнезащитным материалом. Применение минваты обеспечивает высокую сопротивляемость механическим воздействиям во время эксплуатации, даже в условиях повышенной температуры и влажности.

3 Основными источниками энергии для отопления жилых, промышленных и общественных зданий в нашей стране являются природный газ, нефть, электроэнергия и уголь. Энерговооруженность жителя Земли составляет сегодня около 1,5 кВт на душу населения нашей планеты («Наука и жизнь», №8, 2001). Увеличение энерговооруженности требует значительных капиталовложений или инвестиций, а также введения новых промышленных мощностей. В то же время, значительные объемы производимой сегодня энергии безвозвратно теряются из-за несовершенства тепловых параметров ограждающих конструкций зданий и сооружений. Один из крупных ученых начала ХХ века шутил: «Я не настолько богат, чтобы обогревать окружающую среду». Энергия, а следовательно, и нефть- часть большой политики. Цены на нефть отражают сложнейшие равновесия многочисленных сил и интересов. В 1973 году разразился  первый в истории энергетический кризис, когда нефтедобывающие страны, преимущественно государства Ближнего Востока, оказали прямое давление на промышленно развитые страны путем повышения цен на нефть. Реакция промышленно развитых стран Европы и Америки последовала незамедлительно: помимо разработки новых месторождений (нефть Аляски, газ Северного моря) были приняты действенные меры по энергосбережению. Именно с того времени владельцы автомобилей стали следить за расходом топлива на 100 км пробега. Импульс к развитию получила промышленность теплоизоляционных материалов. Использование теплоизоляционных изделий, содержащих минеральные волокна малого диаметра (3 и менее микрон), предъявляет особые требования в части охраны труда, в том числе при монтаже минераловатных изделий. Научно доказано, что глобальное применение теплоизоляционных материалов в мире позволяет существенно уменьшить углекислый газ в атмосфере, следовательно сократить вероятность возникновения парникового эффекта.

Тема 10  Получение органических волокон.

Цель: Рассмотреть основные способы получения и свойства органических волокон.

План:

1 Производство и свойства основных органических волокон. 
1 Сырьем для производства органических волокон служат природные и синтетические полимеры. В зависимости от структуры последние могут быть разделены на две группы: пенопласты и поропласты. Пенопластами называют ячеистые пластмассы с малой плотностью и наличием несообщающихся между собой полостей или ячеек, заполненных газами или воздухом. Поропласты - пористые пластмассы, структура которых характеризуется сообщающимися между собой полостями. Наибольшее распространение среди органических теплоизоляционных материалов получили материалы на основе пенополистирола (вспененного или экструдированного), пенополиуретана, пенополиэтилена и вспененных каучуков. Органические теплоизоляционные материалы относятся к группе горючих материалов и характеризуются низкой температурой применения 70-110°С, что ограничивает их применение. При воздействии высоких температур происходит интенсивное выделение токсичных продуктов горения и быстрое распространение огня. Даже самозатухающие марки вспененных полимерных материалов (пенополистирола, полипропилена, полистирола и др.) не обеспечивают требуемой пожарной безопасности без принятия специальных защитных мер (таких, как применение несгораемых облицовочных покрытий или устройство разрывов по полю утеплителя из несгораемых теплоизоляционных материалов). При хороших теплотехнических показателях удельные капитальные затраты на строительство мощностей по производству пенопластов меньше, чем для других теплоизоляционных материалов. Меньшей получается и стоимость одного м3 пенопластов по сравнению с неорганической теплоизоляцией. Вместе с тем, если учитывать пожаробезопасность зданий, их долговечность, стабильность теплотехнических и физических свойств за весь период их эксплуатации, приоритет должен быть отдан негорючим утеплителям на неорганической основе. К неорганическим теплоизоляционным материалам относят минеральную вату, стекловолокно, ячеистые бетоны, пеностекло и др. Минеральная вата - это волокнистый материал, получаемый из силикатных расплавов горных пород, металлургических шлаков и их смесей. Ведущие мировые производители минераловатной продукции в качестве сырья используют исключительно горные породы базальтовой группы, что позволяет получать минеральную вату высокого качества с длительным сроком службы (более 50 лет). Именно такой материал рекомендуется применять для ответственных конструкций. Отличительными чертами изделий из минеральной ваты являются высокая тепло - и звукоизолирующая способность, устойчивость к температурным деформациям, химическая и биологическая стойкость, экологичность и легкость выполнения монтажа. Но наиболее ценным свойством минеральной ваты, отличающим ее от других теплоизоляционных материалов, является негорючесть. По требованиям пожарной безопасности изделия из минеральной ваты относятся к классу негорючих материалов (НГ). Более того, они эффективно препятствуют распространению пламени и применяются в качестве противопожарной изоляции и огнезащиты. Также изделия из минеральной ваты могут быть использованы в условиях очень высоких температур. Минеральные волокна способны выдерживать температуру выше 1000 °С. Даже после разрушения связующего компонента при температуре 250 °С, волокна остаются неповрежденными и связанными между собой, сохраняя прочность и создавая защиту от огня. Стекловолокно (или стеклянная вата) - материал, состоящий из стеклянных волокон, сырьем для производства которых служит сырьевая шихта для варки стекла (кварцевый песок, кальцинированная сода и сульфат натрия) или стекольный бой. Из стекловолокна изготавливают маты, плиты, полосы и другие изделия. Теплоизоляционные изделия из стекловолокна применяются в системах наружного утепления "мокрого" типа, в навесных вентилируемых фасадах, в системах с утеплителем с внутренней стороны ограждающей конструкции, в системах с утеплителем внутри ограждающей конструкции. Для изделий из стекловаты предельная температура применения - около 450 °С. Большое распространение в отечественном строительстве также получили теплоизоляционные бетоны - газонаполненные (пенобетон, ячеистый бетон, газобетон) и на основе легких заполнителей (керамзитобетон, перлитобетон, полистиролбетон и т. п.). Этому способствует простота технологии, позволяющая производить пенобетон прямо на стройплощадке, а также доступность сырьевых материалов и относительно невысокая стоимость. Однако, несмотря на то, что пенобетоны вследствие высокой огнестойкости могут быть использованы для огнезащитных барьеров и подобных конструкций, их теплоизоляционные свойства, по сравнению с перечисленными выше материалами, значительно ниже. К негорючим теплоизоляционным материалам относится также пеностекло, или вспененное стекло. Это теплоизоляционный материал ячеистой структуры. Сырьем для производства изделий из пеностекла (плит, блоков) служит смесь тонкоизмельченного стеклянного боя с газообразователем. Пеностекло в виде плит используют в строительстве для утепления стен, перекрытий, кровель и других частей зданий, а в виде полуцилиндров, скорлуп и сегментов - для изоляции тепловых агрегатов и теплосетей, работающих при температуре до 500°С, а также для создания огнезащитных конструкций. Недостатком пеностекла является его сравнительно высокая стоимость.