Тема 1 Введение. Предмет и содержание дисциплины. Виды и влияние внешних воздействий на изделия и материалы (1 час)

План лекции

- Предмет и содержание дисциплины.

- Виды и влияние внешних воздействий на изделия и материалы.

Современные машины, агрегаты и приборы эксплуатируются в сложных условиях, характеризуемых широким диапазоном режимов работы, температуры, давления, уровней радиации, непрерывным ростом нагрузок скоростей и длительности эксплуатации.

При создании современных изделий и материалов  необходимо четко представлять основные факторы, воздействующие на них в процессе эксплуатации. Эти сведения необходимы при моделировании внешних воздействий, как и в процессе создания новых материалов и изделий, так и  при оценке качества готовой продукции. Задача испытаний технически состоит в том, чтобы максимально приблизить условия испытаний к экстремальным условиям эксплуатации и количественно определить изменения в этих условиях основных свойств, функций и характеристик изделий и материалов.

Виды воздействующих факторов и их значения в зависимости от условий эксплуатации материалов и изделий устанавливаются в стандартах и технических условиях, а для вновь созданной продукции – в технических заданиях на их разработку. К основным воздействующим факторам относят механические, биологические, специальные среды, ионизирующие и магнитные излучения (рисунок 1).

Механические воздействия представляют собой статические, вибрационные и ударные нагрузки, линейные ускорения акустический шум. Они вызывают разрушение вследствие растяжения, сжатия, изгиба, кручения, среде вдавливания и устойчивости материала изделий.

Изделия, предназначенные для функционирования в условиях воздействия механических нагрузок, должны быть прочными и устойчивыми при воздействии этих нагрузок. Изделия, не предназначенные для функционирования в условиях воздействия механических нагрузок, должны быть только прочными при воздействии этих нагрузок.

Прочность к воздействию механических факторов - это способность изделий выполнять свои функции и сохранять свои параметры в пределах установленных норм после воздействия механических факторов.

Устойчивость к воздействию механических факторов – это способность изделий выполнять свои функции и сохранять свои параметры в пределах установленных норм во время воздействия механических факторов.

Основные параметры, подлежащие контролю, в большинстве случаев характеризуют механические свойства материалов – прочность, пластичность, твердость, ударную вязкость и выносливость.

В общем случае все механические свойства изделий тесно связаны с механическими свойствами металлов, из которых изготовлены узлы и детали, особенностями конструкции и условиями нагружения.

Под действием внешних нагрузок все материалы претерпевают деформации, либо исчезающие после удаления нагрузки (упругие), либо остающиеся после прекращения воздействия на материал внешних нагрузок (остаточные).

Механические

Статические

Воздействие

Растяжение

Сжатие

Изгиб

Кручение

Вдавливание

Срез

Динамические

Удар

Вибрация

Линейное ускорение

Акустический шум

Температура

Примеси в воздухе

Влажность

Солнечное излучение

Атмосферное давление

Грибковые образования

Термиты

Газы и пары

Растворы

Кислоты

Гамма-излучения

Электронное излучение

Протонное излучение

Электро-магнитные волны

Климатические

Специальные среды

Ионизирующие  и электромагнитные излучения

Биологические

Грызуны

Рисунок 1 – Виды воздействующих факторов

Основными видами разрушений являются:

- отрыв – разрушение вследствие отрыва под действием растягивающих напряжений или удлинений;

- срез – разрушение вследствие среза под действием  касательных напряжений и излом;

- растяжение (наиболее часто встречающийся вид нагрузки).

Испытания на растяжение - основной и наиболее распространенный метод исследования и контроля механических свойств материалов.

Определенные материалы, особенно строительные (кирпич, бетон, древесина, камень), малопластичные материалы (чугун,  инструментальные стали и др.) в процессе эксплуатации подвергаются сжатию. Испытание на сжатие можно рассмотреть как обратные испытания на растяжение.

Изгиб – одна из распространенных нагрузок, используемая для определения механических свойств хрупких и малопластичных при растяжении материалов, чувствительных к перекосу.

Кручение – нагрузка, испытываемая деталями, передающими Мкр. На кручение, как правило, испытывают цилиндрические образцы сплошного, реже трубчатого сечения, иногда квадратной или иной формы сечения.

При штамповке, пробивке отверстий, продавливании и других технологических операциях используют срезающие нагрузки, которые приводят к срезу образцов и материалов в плоскости их поперечного сечения. Разрушение путем среза может наблюдаться у всех металлических монокристаллов после предшествующей практической деформации. Многие процессы разрушения в технике при резании, износе, царапании и так далее представляют собой многократное разрушение путем среза.

Вдавливание – также является распространенным видом испытательного воздействия. Оно широко используется для определения твердости материалов путем создания контактных напряжений при воздействии на поверхности образца твердого малодеформирующегося наконечника. Как правило, при вдавливании растягивающие напряжения и удлинения малы по сравнению с касательными напряжениями и сдвигами, создающимися в деформируемом материале.

Наиболее распространенными факторами динамического механического воздействия является вибрационные нагрузки. Возникающие при вибрациях инерционные силы могут вызывать напряжения, превышающие пределы прочности и выносливости конструкции.

К параметрам линейной вибрации относятся перемещения, скорость, ускорение, резкость (третья производная перемещения во времени), сила, мощность.

К параметрам угловой вибрации: угол поворота, угловая скорость, угловое ускорение, угловая резкость, момент сил.

К параметрам обоих видов вибрации относят также фазу, частоту и коэффициент нелинейных искажений.

Наибольшая опасность – умножение колебаний, возникающая на резонансных частотах упругих конструкций.

Вибрационные нагрузки, создаваемые различными энергетическими установками, оборудованием, а также несбалансированными вращающимися частями и перемещающимися частями машин, вызывают разрушения конструкций усталостного характера, выводят из строя крепежные приспособления, способствующие появлению микрофонного эффекта и нарушению установок регулируемых элементов, вызывает короткое замыкание и обрывы электрических цепей элементов радиоэлектронных и электротехнических устройств, приводит к нарушению герметизации блоков.

В зависимости от величины и вида вибрационных нагрузок устанавливают степень жесткости изделия и проводят испытания на вибропрочность, виброустойчивость и обнаружение резонансов конструкции.

Ударные нагрузки также часто встречаются при эксплуатации современных сооружений, машин и приборов. Механические удары могут быть одиночными, многократными и комплексными. Возникновение ударных нагрузок связанных с резким изменением ускорения, скорости или направления перемещений изделия.

Основными параметрами ударного процесса является ускорение, перемещение, скорость, деформация рассматриваемой точки тела при ударном воздействии. Важное значение имеет форма ударного импульса.

Изделия, получившие удар, сотрясаются, и в них возбуждаются быстрозатухающие собственные колебания. Удар, воздействуя на материал и изделие, может приводить к его механическому разрушению.

Разрушающее воздействие могут оказать также нагрузки от линейных ускорений, возникающих в узлах вращающихся механизмов. Воздействие центробежного ускорения определяют в каждом из трех взаимно перпендикулярных направлений по отношению к изделию.

Акустический шум – в большинстве случаев мешающий фактор, который также может влиять на способность изделий выполнять свои функции. Наиболее распространенные частоты шума 125 – 10000 Гц, максимальный уровень звукового давления 200 Дб и более. Акустический шум оказывает значительное воздействие на относительно крупные изделия. Поэтому полупроводниковые приборы, изделия микроэлектроники мало подвержены разрушительному воздействию звукового давления. Механизм разрушительного воздействия звукового давления аналогичен разрушительному воздействию вибрации.

Основными факторами климатических воздействий, влияющими на работоспособность изделия, является температура, влажность, примеси в воздухе, солнечное излучение и атмосферное давление.

Температура – один из наиболее важных климатических факторов. Для различных климатических поясов Земли она колеблется от  -75оС  до +50оС. Однако большое число изделий работает в условиях нагрева (до 500 оС и выше и охлаждения до -100 оС и ниже) их элементов.

Тепловое воздействие может быть стационарным, периодическим и непериодическим.

При повышении температуры ускоряется развитие некоторых дефектов в материалах, понижающих прочность соединения и конструкции, ухудшаются функциональные и электрические характеристики изделий. При одновременном воздействии тепла и механических нагрузок многие материалы легко деформируются. У ряда материалов при нагреве происходит химическое разложение и ускоряется старение, что приводит к изменению их характеристик.

При резком изменении окружающей среды (в зонах с холодным климатом) на поверхности и внутри изделия конденсируется влага.

Периодическое расширение и сжатие соприкасающихся металлических и пластмассовых изделий может вызывать нарушение герметичности или разрушению изделий. Резкие колебания температур приводят к разрушению паяных, сварных, клепанных соединений, отслаиванию и растрескиванию покрытий, появлению утечки наполнителей.

Влажность – один из наиболее опасных воздействий климатических факторов. Она ускоряет коррозию металлов, изменяет электрические характеристики диэлектриков, вызывает тепловой распад материалов, гидролиз, рост плесени и прочее.

Изменение влажности воздуха может приводить к изменению физико-механических и химических свойств материалов.

При работе изделия во влажной атмосфере влага обволакивает его снаружи и проникает внутрь. Это сопровождается коррозированием материалов, изменением размеров деталей, элементов конструкций и узлов, короблением деталей, понижением механической прочности деталей и изделия  в целом.

Водяная пленка на поверхности деталей и материалов увеличивает проводимость. Это способствует появлению токов утечки, может привести к короткому замыканию в электрических цепях.

Примеси в воздухе в виде песка, пыли, дыма и промышленных газов также являются факторами воздействия, которые необходимо учитывать при эксплуатации изделий. Примеси в воздухе могут вызывать нарушение функционирования электрических элементов, применять режимы теплообмена, вызывать механические повреждения (пыль, песок), усиливать коррозионные процессы.

Солнечное излучение представляет собой электромагнитные волны с длинами 0,2 – 5 мкм. Влияние солнечного излучения заключается в химическом разложении некоторых органических материалов. Наибольшее воздействие оказывает ультрафиолетовые лучи (длина волны до 0,4 мкм), которые обладают высокой энергией. Под действием этих лучей происходит поверхностное окисление материалов, частичное разложение полимеров, содержащих хлор, расщепление органических молекул, быстрое старение пластмасс, образование корки на поверхности резины и ее растрескивание. От действия солнечных лучей изделие нагревается, вследствие чего это ведет к изменению их формы, усыханию.

Атмосферное давление – создается массой воздуха лежащей в данном месте.

Колебание атмосферного давления вследствие изменения погоды ±7 %, а при тропических бурях – до 10 %. Ряд изделий по своему функциональному назначению может работать в условиях резко повышенного или резко пониженного давления, что следует учитывать при их эксплуатации. Изменение давления вызывает опасность пробоев воздушных промежутков электрических установок в связи с изменением диэлектрической проницаемости воздуха, влияет на режим теплообмена, нарушает в ряде случае герметичность изделий и так далее.

Рекомендуемая литература

- [1]

- [2]

Контрольные задания для СРС (тема 1) [1,2]

  - В чем заключается задача испытательной техники.

  - Виды внешних воздействий на изделия и материалы.

  - Что называется прочностью к воздействию механических факторов.

  - Что называется устойчивостью к воздействию механических факторов.

  - Какие параметры характеризуют механические свойства материалов.

  - Основные климатические факторы, воздействующие на работоспособность изделий.

  - Основные биологические факторы, воздействующие на работоспособность изделий.

Тема 2 Классификация испытаний. Задачи и виды испытаний и контроля (1 час)

План лекции

- Задачи и виды испытаний и контроля.

- Классификация испытаний.

Процессы жизненного цикла продукции начинаются с маркетингового исследования. Далее идут процессы проектирования и разработки новой продукции. Для изготовления проектируемой продукции необходимо запустить процессы материально-технического снабжения, подготовки производства и собственно производства этой продукции. Затем следуют процессы контроля и испытаний, консервации (при необходимости), упаковки, хранения и транспортировки. После реализации продукции необходимо предусмотреть процессы ее обслуживания и, наконец, утилизации после использования.

Практически любая организация, выпускающая какую-либо продукцию, используется услугами испытательной и аналитической лаборатории. В большинстве случаев такие лаборатории являются структурными подразделениями организации и входят в общую систему менеджмента качества.

Роль испытательной лаборатории в процессах жизненного цикла продукции предприятия весьма значительна. Лаборатории принимают непосредственное участие:

- в процессе проектирования и разработки новой продукции – испытание  и анализ состава разрабатываемых материалов;

- в процессе закупок - контроль установленных материалов;

- в технологическом процессе производства продукции – испытание и анализ промежуточной продукции в установленных точках контроля согласно технологическим регламентам, а также анализ состава воздуха рабочей зоны и окружающей среды;

- в процессе контроля готовой продукции – испытание и анализ для подтверждения установленных параметров качества выпускаемой продукции;

- в процессе утилизации – определение состава утилизируемых материалов.

Задача испытания - получение количественных или качественных оценок характеристик продукции, т.е. оценивание способности выполнять требуемые функции в заданных условиях. Эта задача решается в испытательных лабораториях, ее решением является подготовленный протокол испытаний с указанием параметров продукции.

Задача контроля – установление соответствия характеристик продукции заданным в нормативных документах требованиям, в том числе и по результатам испытаний. Эту задачу решают эксперты органа по сертификации на основании протокола испытаний. Поэтому задачу контроля можно назвать задачей экспертной оценки.

На рисунке 2 представлена классификация видов контроля, применяемых при сертификации.

Контроль объектов или стадий процесса производства может быть:

- летучим - срок проведения его не регламентирован;

- периодическим - проводится через определенный промежуток времени (часы, сутки, месяцы);

- непрерывным - ведется непрерывно (постоянно).

На рисунке 3 приведена классификация основных видов испытаний.

Исследовательские испытания проводят для изучения поведения объекта при том или ином внешнем воздействующем факторе или в том случае, если нет необходимого объема информации. В процессе испытаний оценивают работоспособность образца, правильность конструкторского решения, определяют возможные характеристики, выясняют закономерности и тенденции изменения параметров.

Исследовательские испытания часто проводят как определительные и оценочные.

Цель определительных испытаний – нахождение значений одной или нескольких величин с заданной точностью и достоверностью.

Виды контроля

В зависимости от объекта контроля

Продукция

Услуги

Системы качества и производства

Персонал

Контроль материалов и сырья

Контроль комплек-тующих деталей и изделий

Контроль средств измерений и испытаний

Контроль техноло-гического оборудо-вания и оснастки

Приемочный контроль продукции

Контроль техноло-гических процессов выполне-ния услуги

Контроль результата услуги

Контроль элементов системы качества и стадий производства

Контроль квалифика-ции специалистов

В зависимости от характера и метода

контроля

По объему продукции:

сплошной контроль;

выборочный контроль

По характеру воздействия на ход процесса или объект:

активный;

пассивный;

разрушающий;

неразрушающий

По типу проверяемых параметров:

геометрический;

физический;

механический;

химический;

металлографи-ческий и др.

В зависимости от средств контроля

Визуальный контроль

Оргонолеп-тический контроль

Инструмен-тальный контроль

Рисунок 2 – Виды контроля, применяемые при сертификации

Рисунок 3 – Классификация основных видов испытаний

Иногда при испытаниях надо лишь установить факт годности объекта, т.е. определить, удовлетворяет ли данный экземпляр из ряда объектов данного вида установленным требованиям или нет. Такие испытания называются оценочными.

Испытания, проводимые для контроля качества объекта, называются контрольными. Назначение контрольных испытаний – проверка на соответствие техническим условиям определенных экземпляров комплектующих изделий или составных частей при изготовлении.

Доводочные испытания проводят на стадии НИОКР для оценки влияния вносимых в техническую документацию изменений, чтобы обеспечить достижение заданных значений показателей качества продукции.

Цель предварительных испытаний – определение возможности предъявления образцов на приемочные испытания. Испытания проводят в соответствии стандартом или организационно-методическим документом министерства, ведомства, предприятия.

Приемочные испытания проводят для определения целесообразности и возможности постановки продукции на производство. Приемочные испытания изделий единичного производства проводят для решения вопроса о целесообразности передачи этих изделий в эксплуатацию. Испытаниям подвергают опытные или головные образцы (партии) продукции.

Квалификационные испытания проводят в следующих случаях: при оценке готовности предприятия к выпуску конкретной серийной продукции, если изготовители опытных образцов и серийной продукции разные, а также при постановке на производство продукции по лицензиям и продукции, освоенной на другом предприятии. В остальных случаях необходимость проведения квалификационных испытаний устанавливает приемочная комиссия.

Приемосдаточные испытания проводят для принятия решения о  годности продукции к поставке или ее использованию. Испытаниям подвергают каждую изготовленную единицу продукции или выборку из партии.

Периодические испытания проводят с целью:

- периодического контроля качества продукции;

- контроля стабильности технологического процесса в период между очередными испытаниями;

- подтверждения возможности продолжения изготовления изделий по действующей документации и их приемки;

- подтверждения уровня качества продукции, выпущенной в течение контролируемого периода;

- подтверждения эффективности методов испытания, применяемых при приемочном контроле.

Типовые испытания – контроль продукции одного типоразмера, по единой методике, который проводят для оценки эффективности и целесообразности изменений, вносимых в конструкцию или технологический процесс. Испытаниям подвергают образцы выпускаемой продукции, в конструкцию или технологический процесс изготовления которых внесены изменения.

Инспекционные испытания осуществляют выборочно с целью контроля стабильности качества образцов готовой продукции и проекции, находящейся в эксплуатации.

Сертификационные испытания проводят для определения соответствия продукции требованиям  безопасности и охраны окружающей среды, а некоторых случаях и важнейших показателей качества продукции: надежности, экономичности и т. д.

Сертификационные испытания — элемент системы мероприятий, направленных на подтверждение соответствия фактических характеристик продукции требованиям НТД. Сертификационные испытания, как правило, приводят независимые от производителя испытательные центры. По результатам испытаний выдается сертификат или знак соответствия продукции, что особенно важно при внешнеторговых операциях.

Эксплуатационные периодические испытания проводят для определения возможности или целесообразности дальнейшей эксплуатации (применения) продукции в том случае, если изменение ее показателя качества может создать угрозу безопасности, здоровью, окружающей среде или привести к снижению эффективности ее применения.

Испытания проводятся на следующих уровнях:

- государственном – для приемочных, квалификационных, инспекционных, сертификационных и периодических (если их результаты используют при аттестации продукции по категории качества);

- межведомственном – для приемочных, квалификационных и инспекционных испытаний;

- ведомственном – для приемочных, квалификационных и инспекционных испытаний.

Государственными испытаниями называются испытания важнейших видов продукции производственно-технического и культурно-бытового назначения, проводимые в головных организациях.

Межведомственные испытания проводят, как правило, при приемочных испытаниях, когда в комиссии принимают участие представители нескольких ведомств.

Ведомственные испытания – это испытания, проводимые комиссией из представителей заинтересованного ведомства.

При проведении испытаний необходимо обеспечить их единство, т.е. необходимую точность, воспроизводимость и достоверность результатов испытаний. Обеспечение единства испытаний направлено на устранение расхождений в результатах повторных испытаний у поставщика и потребителя и сокращение объема повторных испытаний. При этом главной целью испытаний являются безусловная достоверность и полнота, получаемая при испытаниях информации о качестве продукции.

Технической основой обеспечения единства испытаний являются аттестационное испытательное оборудование и поверенные средства измерений, средства аттестации и поверки. Нормативно-методической основой обеспечения единства испытаний являются:

- стандарты на методы испытаний продукции, а также разделы методов испытаний в стандартах и технических условиях на конкретную продукцию;

- программы и методики испытаний продукции;

- организационно-методические документы, устанавливающие порядок деятельности испытательных подразделений, регламентирующие общие требования к испытаниям продукции, а также надзор за их проведением;

- стандарты Государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ).

По условиям и месту проведения различают испытания:

- лабораторные, осуществляемые в лабораторных условиях;

- стендовые, проводимые на испытательном оборудовании в испытательных или научно-исследовательских подразделениях;

- полигонные, выполняемые на испытательном полигоне, например испытания автомобилей;

- натурные – испытания в условиях, соответствующих условиям его использования по прямому назначению. В данном случае испытываются не составные части изделия или его модель, а только непосредственно изготовленная продукция;

- испытания с использованием моделей проводятся на физической модели (упрощенной, уменьшенной) изделия или его составных частей; иногда при этих испытаниях возникает необходимость в проведении расчетов на математических и физико-математических моделях в сочетании с натурными испытаниями объекта и его составных частей.

По продолжительности испытания могут быть:

- нормальными, когда методы и условия проведения обеспечивают получение необходимого объема информации о характеристиках свойств продукции (объекта) в такой же интервал времени, как и в предусмотренных условиях эксплуатации;

- ускоренные, когда методы и условия проведения обеспечивают получение необходимой информации о характеристиках свойств объекта в более короткий срок, чем при нормальных испытаниях, проведение ускоренных испытаний позволяет сокращать затраты средств и времени на создание продукции. Ускорение получения результатов  испытаний может быть достигнуто за счет применения повышенных нагрузок, увеличения температур при термических испытаниях и т.д.;

- сокращенные, проводимые по сокращенной программе.

По результату воздействия различают испытания:

- неразрушающие – объект испытаний после проведения испытаний может функционировать (эксплуатировать);

- разрушающие – объект после проведения испытаний не может быть использован для эксплуатации.

По определяемым характеристикам объекта различают испытания:

- функциональные – проводятся с целью определения показателей назначения объекта;

- на надежность — осуществляются для определения показателей надежности в заданных условиях;

- на прочность — проводятся для установления значений воз
действующих факторов, при которых определенные характерно
тики объекта выходят за установленные пределы;

- на устойчивость - выполняются для контроля способности изделия реализовывать свои функции и сохранять значения параметров в пределах норм, установленных НТД, во время воздействия на него определенных факторов (агрессивных сред, ударной волны, электрического поля, радиационных излучений и т.д.);

- на безопасность - проводятся с целью подтверждения, установления фактора безопасности для обслуживаемого персонала или лиц, имеющих отношение к объекту испытаний;

- на транспортабельность - осуществляются с целью определения возможности транспортирования объекта в той или
иной таре без нарушения способности объекта выполнять свои
функции и сохранять значения параметров в пределах норм;

- граничные - проводятся для определения зависимостей
между предельно допустимыми значениями параметров объекта
и режимом эксплуатации;

- технологические — выполняются при изготовлении продукции с целью обеспечения ее технологичности.

«Испытание»: техническая операция, заключающаяся в определении одной или нескольких характеристик данной продукции, процесса или услуги в соответствии с установленной процедурой.

Другое определение, согласно ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения - экспериментальное определение (оценивание) количественных и (или) качественных "свойств объекта как результата воздействия на него при его функционировании, а также при моделировании объекта и (или) воздействии на него.

Основными составляющими процесса испытаний являются следующие:

1. Объект испытаний – продукция, подвергаемая испытаниям. Главным признаком объекта испытаний является то, что по результатам испытаний принимается решение именно по этому объекту: о его годности или браковке, о возможности предъявления на последующие испытания, о возможности серийного выпуска и т.п. Характеристики свойств объекта при испытаниях можно определить путем измерений, анализов, диагностирования, применения органолептических методов или регистрации определенных событий при испытаниях (отказы, повреждения) и т.п.

2. Условия испытаний – это совокупность воздействующих факторов и (или) режимов функционирования объекта при испытаниях. Условия испытаний могут быть реальными или моделируемые, предусматривать определение характеристик объекта при его функционировании и отсутствии функционирования, при наличии воздействий или после их приложения.

3. Средства испытаний - это технические устройства, необходимые для проведения испытаний. Сюда входят средства измерений, испытательное оборудование и вспомогательные технические устройства.

4. Исполнители испытаний - это персонал, участвующий в процессе испытаний. К нему предъявляются требования по квалификации, образованию, опыту работы, другим критериям.

Методика испытаний, как правило, включает следующие разделы:

- Область применения — указываются цель испытаний и система сертификации, в которой может использоваться методика испытаний;

- Объект испытаний — указываются вид испытываемой продукции, объем выборки, требования к образцам, предъявляемым на испытания, правила их отбора, транспортирования и хранения, способы идентификации образцов;

- Определяемые характеристики — приводятся показатели, значения которых следует определить, и требуемая точность, а также при необходимости признаки продукции, не заданные численными значениями;

- Условия испытаний — приводятся требования к окружающей среде (время года и суток, температура, влажность и т.п.), совокупность характеристик внешнего воздействия и режимы функционирования, допустимые пределы значений характеристик и погрешности их воспроизведения;

- Средства испытаний — перечисляются требования к средствам испытания, обеспечивающие возможность их взаимодействия с объектом испытаний, к условиям испытаний и точности результатов испытаний;

- Порядок проведения испытаний - излагаются правила подготовки образцов продукции к испытаниям и порядок выполнения всех операций по определению каждой характеристики испытываемого образца;

- Обработка данных и оформление результатов испытаний - указывается способ фиксации данных испытаний (машинный носитель, отдельная таблица, журнал, осциллограмма и т.д.); приводятся нормативные документы на продукцию или методы испытания, по которым проводят обработку данных;

- Требования безопасности и охраны окружающей среды - приводятся требования, необходимые и достаточные для обеспечения безопасности персонала и охраны окружающей среды при выполнении подготовительных работ и проведении испытаний.

При аттестации методик испытаний в общем случае оценивают:

- соответствие испытаний стандартам или приравненным к ним документам;

- правильность выбора метода испытаний;

- правильность назначения допустимых отклонений характеристик условий испытаний;

- правильность выбора средств испытаний для воспроизведения условий испытаний с заданной погрешностью;

- возможность определения с помощью примененных средства измерений характеристик объекта с заданной точностью;

- правильность назначения объема выборки и порядка отбора образцов в соответствии с целями испытаний (схемами сертификации).

Рекомендуемая литература

- [3, 5, 6]

- [3, 5, 6]

Контрольные задания для СРС (тема 2) [3, 5, 6]

- Задачи испытания и контроля.

- Виды контроля объектов или стадий производства.

- Классификация основных видов испытаний.

- Цель предварительных испытаний.

- Цель периодических испытаний.

- На каких уровнях проводят испытания.

- Основные составляющие процесса испытаний.

- С какой целью проводят сертификационные испытания.

Тема 3 Основные этапы подготовки и проведения испытаний (1 час)

План лекции

- Последовательность подготовки и проведение испытаний.

- Программа испытаний.

- Методики испытаний.

Последовательность подготовки и  проведения испытаний  можно представить в виде следующих основных этапов:

- составление годовых и квартальных планов проведения испытаний;

- разработка программы испытаний;

- подготовку имеющегося, а при необходимости проектирование и изготовление средств испытаний (оборудования и средств измерений);

- аттестация испытательного оборудования, включая поверку средств измерений;

- разработка методики  (методик)  испытаний и их аттестация;

- отбор образцов для испытаний;

- проведение испытаний в соответствии с программой и методикой испытаний, с регистрацией значений характеристик условий испытаний и характеристик свойств испытываемых образцов, а также определение их погрешностей;

- исследование, при необходимости, испытанных образцов после окончания испытаний с регистрацией значений характеристик и определением их погрешностей;

- обработка данных испытаний, включая оценку полноты, точности и достоверности;

- принятие решений по результатам испытаний и об использовании образцов, оформление результатов испытаний в виде протокола, а также других материалов.

Первым этапом подготовки испытаний является планирование. Основным документом, устанавливающим сроки проведения испытаний по закрепленным видам продукции, является план-график испытаний, в котором указываются: вид испытаний, наименование продукции и адрес предприятия-изготовителя, срок представления образцов на испытания, орган Госстандарта НаЦЭкС, участвующий в отборе образцов (проб) для испытаний, сроки проведения испытаний и выдачи заключения с рекомендацией о принятии соответствующих решений.

План-график проведения испытаний продукции формируется на основании заданий по созданию образцов новой (модернизируемой) продукции, плана новой техники министерств (ведомств), выпускающих или планирующих к выпуску продукцию, закрепленную за головной организацией; планов проведения сертификационных испытаний и планов аттестации продукции по категориям качества; планов государственного надзора за стандартами и средствами измерений.

Основным рабочим документом для проведения испытаний конкретной продукции является программа испытаний.

Программа испытаний - это организационно-методический документ, обязательный к выполнению, в котором устанавливается объект, цели, задачи испытания продукции, виды и последовательность проверяемых параметров и показателей, сроки их проведения, методы испытаний, государственные стандарты или другая НТД на методы испытаний и требования техники безопасности и охраны окружающей среды. Программа испытаний разрабатывается, как правило, для каждой категории испытаний отдельно, с учетом условий и технического обеспечения их проведения.

Поверка средств измерений - это совокупность действий, выполняемых для определения и оценки погрешности средств измерений с целью выяснения, соответствуют ли точностные характеристики регламентированным значениям и пригодно ли средство измерения к применению.

Различают государственную и ведомственную поверку.

Государственную поверку осуществляют территориальные органы Госстандарта РК - его метрологические институты, центры стандартизации и метрологии, лаборатории госнадзора за стандартами и измерительной техникой.

Ведомственную поверку средств измерений проводят метрологические службы предприятий (организаций).

Различают следующие виды поверок:

- первичная, проводимая при выпуске средств измерений из производства и после ремонта;

- периодическая, проводимая при эксплуатации 'и хранении через определенные межповерочные интервалы;

- внеочередная, проводимая в соответствии с определенными требованиями НТД на методы и средства поверки;

- экспертная, проводимая органами государственной метрологической службы при метрологической экспертизе средств измерений;

- инспекционная, проводимая при осуществлении на предприятиях метрологического надзора (контроля) за состоянием и применением средств измерений.

Метод испытаний - это правила применения определенных принципов и средств испытаний, т.е. это те или иные конкретные операции с применением технических средств (стендов, приборов, инструментов, технических устройств) по исследованию свойств продукции при имитации реальных условий ее эксплуатации или использования. Основными определяющими признаками метода испытаний являются вид испытаний и характеристика внешних воздействующих факторов (ВВФ).

Общие требования к проведению испытаний определенного вида (группы) продукции устанавливаются:

- стандартами на методы контроля (испытаний, анализа, измерений, определений);

- стандартами приемки;

- стандартами общих технических условий;

- стандартами типовых программ и методов испытаний.

Требования к проведению испытаний конкретной продукции устанавливаются стандартами вида технических условий или техническими условиями.

Каждая методика, непосредственно используемая для проведения испытаний, должна быть снабжена аттестатом.

Аттестация методики - это установление фактических значений показателей точности и достоверности результатов испытаний, проведенных по данной методике. Аттестация является завершающей стадией разработки любой методики.

Протокол, составляемый по результатам испытаний, содержит:

- наименование испытательной организации, категорию и уровень испытаний;

- сведения об испытуемой продукции, с наименованием и условным обозначением продукции. Дату изготовления продукции, номер партии, порядковые номера образцов испытаний по системе нумерации предприятия-изготовителя. Перечень измеряемых параметров и их характеристики, а также требования к продукции, условия ее эксплуатации, хранения и транспортирования;

- описание испытаний (вид испытаний, наименование методики испытаний, условия и место проведения испытаний, их время и продолжительность);

- сведения о средствах испытаний: перечни испытательного оборудования и средств измерений; точностные характеристики испытательного оборудования и средств измерений, сведения об их аттестации; сведения о средствах обработки данных испытаний;

- результаты испытаний вместе с данными испытаний или наименованием и обозначением протокола данных, с предложениями испытательного подразделения и рекомендациями по совершенствованию или доработке продукции.

Результаты испытаний — это оценка характеристик свойств объекта, установление соответствия объекта регламентированным требованиям по данным испытаний, результаты анализа качества функционирования объекта в процессе испытания. Результаты испытаний являются итогом обработки данных испытаний.

Организации, проводящие испытания продукции, обеспечивают в установленном порядке хранение всех документов, связанных с испытаниями продукции: программы и методики испытаний, рабочие  журналы,   отчеты,   акты,   протоколы,   заключения   и т.д.

Рекомендуемая литература

- [3, 5, 6]

- [3, 5, 6, 17]

- [3, 5, 6, 17]

Контрольные задания для СРС (тема 3) [3, 5, 6, 17]

- Основные этапы подготовки и проведения испытаний.

- Как формируется План-график проведения испытаний?

- Какие разделы содержит программа испытаний?

- Поверка средств измерений. Виды поверок.

- Какие сведения включаются в методику испытаний?

- Сущность метода испытаний.

- Какие сведения содержит протокол испытаний?

Тема 4 Точность, достоверность и воспроизводимость испытаний

(1 час)

План лекции

- Показатели точности результатов испытаний.

- Достоверность результатов испытаний.

- Показатели воспроизводимости результатов испытаний.

- Общие положения и требования к обеспечению единства испытаний.

Под обеспечением единства результатов  испытаний  принято  понимать     комплекс  научно-технических  и  организационных мероприятий, методов и средств, направленных на достижение требуемых точности, воспроизводимости  и достоверности  результатов испытаний.

При оценке результатов испытаний широко используются показатели точности, достоверности, воспроизводимости, которые являются количественными характеристиками погрешностей результатов испытаний.

В качестве показателей точности данных испытаний чаше всего используются нижняя и верхняя доверительные границы погрешности с указанием вероятности. Границы доверительного интервала - нижняя UH и верхняя UB, называемые доверительными границами, учитывают объем и характер разброса результатов оценки случайной величины, определяемой в процессе испытаний.

Доверительные границы вычисляют таким образом, чтобы включить значение неизвестного (измеряемого, например, в процессе испытаний) параметра U с определенной достоверностью, называемой доверительной вероятностью РА или коэффициентом статистической надежности.

Аналитически интервальную оценку можно представить следующим образом:

Вер.  {UH<U<UB}=Pд,

т.е.  истинное  значение  измеренного  параметра   U лежит где-то внутри интервала (UH, UB) с вероятностью Рд.

В качестве показателей точности используются также нижние и верхние доверительные границы оценки среднего квадратического отклонения погрешности с указанием вероятности, точечной оценки   математического ожидания   погрешности,  вида   распределения случайной погрешности.

Интервальная оценка более информативна, так как характеризует точность с помощью доверительного интервала и степени статистической надежности.

Если значение статистической вероятности равно 0,95, его обычно не указывают при обработке результатов испытаний. Если оно больше или меньше 0,95, то принятое значение указывают обязательно.

Достоверность результатов испытаний — свойство контрольных испытаний, характеризуемое степенью совпадения заключения о состоянии объекта при испытаниях действительному его состоянию. К показателям достоверности результатов контрольных испытаний относят:

- вероятность ложного соответствия — вероятность того, что объект испытаний, признанный соответствующим установленным требованиям, в действительности им не соответствует;

- вероятность ложного несоответствия — вероятность того, что объект испытаний, признанный несоответствующим установленным требованиям, в действительности им соответствует.

Показатели достоверности результатов контрольных испытаний определяют с учетом показателей точности испытаний, априорных данных испытаний, характеризующих распределение возможных значений контролируемого параметра объекта испытаний и решающего правила.

Априорные данные — сведения об объекте испытаний, известные до испытаний, которые могут быть использованы при планировании испытаний, обработке результатов испытаний, принятии решений по результатам испытаний.

Показатели воспроизводимости результатов испытаний - вероятностные характеристики, количественно определяющие степень близости результатов повторных испытаний объекта и зависящие от методики и объекта испытаний.

Показатели воспроизводимости делятся на показатели повторяемости  (сходимости)  и межлабораторной воспроизводимости.

Показатель повторяемости результатов испытаний (показатель сходимости) - показатель воспроизводимости для условий проведения повторных испытаний в одной лаборатории, по одной и той же методике, одними и теми же операторами, с применением одних и тех же средств испытаний в течение достаточно короткого интервала времени, при котором изменениями условий испытаний, характеристик средств испытаний, состояния оператора, характеристик свойств образцов для испытаний и т.п. можно было бы пренебречь.

Показатель межлабораторной воспроизводимости результатов испытаний - показатель воспроизводимости для условий проведения повторных испытаний в разных лабораториях, по одной и той же методике, на разном, но аттестованном испытательном оборудовании, с применением поверенных средств измерений, на образцах, взятых из одной партии продукции или на одних и тех же образцах в течение такого интервала времени, при котором можно гарантировать достаточную стабильность характеристик образцов.

Использование показателей точности, достоверности и воспроизводимости результатов испытаний для различных видов продукции и других категорий испытаний регламентируется НТД на эту продукцию.

При проведении испытаний необходимо обеспечить их единство, т.е. необходимую точность, воспроизводимость и достоверность результатов испытаний.

Обеспечение единства испытаний направлено: на устранение расхождений в результате повторных испытаний у поставщика и потребителя в кооперированном производстве, внутреннем и международном товарообмене, национальной и международной сертификации продукции, а также создание условий для сокращенного объема повторных испытаний.

Технической основой обеспечения единства испытаний являются: аттестованное испытательное оборудование и поверенные средства измерений, средства аттестации и поверки.

Нормативно- методической основой обеспечения единства являются:

- стандарты на методы испытаний продукции, а также разделы методов испытаний в стандартах и технических условиях на конкретную продукцию;

- программы и методики испытаний продукции (аттестованные);

- организационно- методические документы, устанавливающие порядок деятельности испытательных подразделений, регламентирующие общие требования к испытаниям продукции, а также надзор за их проведением;

- стандарты “Государственной системы обеспечения единства измерений” (ГСИ)

Общие положения по обеспечению единства испытаний являются основой эффективного использования испытаний в системах управления качеством продукции и направлены: на устранение недопустимых расхождений в результатах приторных испытаний у поставщика и потребителя; создание условий для взаимного признания результатов испытаний у поставщика, и потребителя в кооперированном производстве, внутреннем и международном товарообмене национальной и международной сертификации продукции, а также на создание условий для сокращения объема повторных испытаний.

Рекомендуемая литература

- [3, 5, 6, 10, 13]

- [3, 5, 6, 10, 13]

- [3, 5, 6, 10, 13]

- [3, 5, 6, 10, ]

Контрольные задания для СРС (тема 4) [3, 5, 6, 10, 13]

- Что понимается под обеспечением единства испытаний?

- Показатели точности результатов испытаний.

- Показатели достоверности результатов испытаний.

- Показатели воспроизводимости результатов испытаний.

- Что является нормативно-методической основой обеспечения единства испытаний?

- Что является технической основой обеспечения единства испытаний?

Тема 5 Испытания на растяжение и сжатие. Испытания на изгиб и кручение (1 час)

План лекции

- Испытания на растяжение.

- Испытания на сжатие.

- Испытания на изгиб.

- Испытания на кручение.

### Испытания на растяжение -  наиболее распространенные испытания из всех способов механических и технологических испытаний. При этих испытаниях гладкий ненадрезанный образец растягивают на испытательной машине в направлении оси образца до разрыва, а зависимость между растягиваемой силой и изменением длины регистрируют в виде диаграммы нагрузка – абсолютное удлинение.

При этом нагрузка:

σ=ΡF0,Нмм2								(1)

и относительное удлинение

δ=Δll0=l−l0l0×100%						(2)

На кривых σ−ε видно, что технические материалы различны по своим характеристикам прочности и пластичности.

В пластичных материалах при напряжениях выше определенного значения происходит резкий или постепенный переход в область пластических деформаций. Дальнейшее повышение напряжения для металлических материалов приводит к упрочнению в результате пластической деформации, а для пластмасс – к ориентировке макромолекул, возникающей как следствие вытягивания. Конечная точка кривой напряжение – относительное удлинение соответствует разрушению образца.

1 – строительные стали

(а – условная, б – истинная кривая);

2 – чугун с пластическим графитом; 3 – алюминиевые сплавы;

4 – полиэтилен.

Если в каждый момент испытания действующую силу Р отнести к наименьшему, т.е. наиболее деформируемому поперечному сечению Fu получим истинное напряжение.

σu=ΡFu,Нмм2							(3)

Истинное относительное удлинение может быть получено через сумму всех элементов удлинений на длине l.

δu=0ldll=lnll0=lnl0−Δll0=ln1−δ				(4)

В пластичных материалах образуется местное сужение, начало образования которого можно определить как механическую неустойчивость, при которой уменьшение поперечного сечения начинает преобладать над упрочнением материала.

Из уравнения

Ρ=σ×Fu								 (5)

получим изменение нагрузки, необходимое для дальнейшей деформации растягиваемого образца:

dP=σdδu−δudσ						 (6)

В точке неустойчивости

dF=0								 (7)

На диаграмме σu - изменение поперечного сечения q (рисунок 4) касательная в точке неустойчивости определяется уравнением:

σ−σН=σНFHFH−Fu, 						(8)

где σH и FH - напряжение и площадь поперечного сечения в точке неустойчивости.

Рисунок 4 - Определение характеристик точек на диаграмме

истинных напряжений

Для Fu=0 (т.е. для q=100%)

σ=2σН								 (9)

Поясним характеристики, определяемые при испытаниях на растяжение, на примере диаграмм условное напряжение – относительное удлинение (рисунок 5).

а) без площадки текучести

б) с четко выраженной площадкой

текучести

1 – прямая Гука

Рисунок 5 - Характеристики, определяемые по диаграмме

условное напряжение – относительное удлинение

Кроме перечисленных характеристик прочности, определяют относительное удлинение после разрыва δ и относительное сужение ψ (после разрыва), а также удельную работу деформации образца при испытаниях до разрушения WS.

δ=lB−l0L0×100%,

где lB - конечная расчетная длина образца после растяжения до разрыва.

Для определения абсолютного удлинения на концы расчетной длины образца наносят метки, а после окончания испытания, разорвавшиеся части складывают друг с другом и суммируют расстояния между метками.

Правильные значения удлинения после разрыва получают только в том случае, если расстояние от места разрыва до ближайшей метки на коротких пропорциональных образцах составляет не менее 1/3, а длинных – не менее 1/5 расчетной длины.

Для того чтобы определить относительное удлинение после разрыва образцов, разрушившихся вне указанных границ, применяют следующий способ.

На расчетную длину образца перед испытанием на равном расстоянии наносят N (чаще всего 10 или 20) делений. После испытания последнее деление на короткой части образца обозначают буквой А, а равноудаленное от места разрыва деление на длинной части образца буквой – В.

Если n – число делений между А и В, то относительное удлинение определяют следующим образом:

а) (N-n) – четное число δ=(АВ+2ВС−l0)100l0;

б) (N-n) – нечетное число δ=(АВ+ВС'+ВС''−l0)100l0.

по середине разрыва

не по середине разрыва

Во время испытаний происходит сужение поперечного сечения

q=F0−FF0×100.

Относительное сужение (%) после разрыва образца:

ψ=F0−FBF0×100,

где FB – поперечное сечение в месте разрыва.

По кривой напряжение – деформация можно определить удельную работу изменения формы, совершаемую при деформации образца на испытательной машине:

WS=ε=0ε=δσdε,  Н*м/мм3.

Образец закрепляют в захватах испытательной машины и растягивают до разрыва, измеряя нагрузку и удлинение образца (рисунок 6). Один захват связан с динамометром. Нагрузки, создаваемые приводом, передаются через траверсу на образец. Удлинение измеряется обычно индуктивным или емкостным датчиком, который установлен непосредственно на испытуемом образце.

1 – станина; 2 – привод; 3 – колонны; 4 – верхняя траверса; 5 – датчик силы (силоизмерительное устройство); 6 – захваты для испытуемых образцов

Рисунок 6 - Схема устройства для растяжения с механическим приводом

Запись диаграммы P – l производят с помощью двухкоординатного самописца.

Для создания нагрузки применяют системы с механическим или гидравлическим приводом:

- механический привод – Р до 105 Н;

- гидравлический привод – Р>105 Н.

У механических приводов движение траверсы осуществляется от двух цилиндров, приводящихся во вращение от червячного колеса или червяка (или зубчатой передачи).

Гидравлическое приводное устройство состоит из цилиндра, поршня и реверсивного вентиля.

### Испытания на сжатие можно рассматривать как обратное испытанию на растяжение. Оно имеет наибольшее значение для строительных материалов: камень, кирпич, бетон, древесина.

Напряжение сжатия:

σd=PF0, Нмм2,

где	F0 – площадь начального сечения.

Относительное удлинение:

δd=Δldl0×100.

Временное сопротивление при сжатии:

δdB=PBF0,Нмм2,

где	F0 – начальное поперечное сечение образца;

РВ – нагрузка, при которой появляется первая трещина или наступает разрушение.

1 – 300о К, 2 – 200оК, 3 – 80оК, 4 – 4оК

Кривая σ – ε для титана

1 – чугун, 2 – сталь, 3 – цинк, 4 - свинец

σ – относительное укорочение при сжатии

Испытание на изгиб находит применение для исследования сравнительно хрупких материалов, например чугунов с пластинчатым графитом, инструменты стали или керамики. Особенное значение имеет испытание на изгиб для полимерных материалов, т.к. для этих материалов при практическом использовании преобладает изгибающее напряжение.

При изгибе образца с симметрическим поперечным сечением, как показано на рисунке 7, в одной из зон возникают растягивающие, а в противоположной сжимающие напряжения. Напряжение увеличивается по мере удаления в обе стороны от нейтральной оси, так что самые высокие их значения приходятся на наружные зоны. Если напряжение при этом достигает предела текучести, наступает пластическое течение.

σd

Mb                                                                  1                                  Mb

ld                             2                   3

lz

1

σz

1 -  пластическая деформация; 2- упругая деформация; 3 – нейтральная ось

Рисунок 7 - Распределение напряжений в симметрическом поперечном сечении при изгибе образца

В упругой области напряжения в поперечном сечении образца распределяется по линейному закону, а mах напряжение определяется:

σz =  Mblz / I; 		σd = Mbld / I 				(10)

где 	Mb – изгиб момент;

I – момент инерции относительно горизонтальной оси.

σz =  Mb / Wz;			σd = Mb / Wd 			(11)

где 	W = I / l – момент сопротивления.

Характеристики прочности и эластичности определяют при двух модификациях этого испытания в трехточечном и четырехточечном изгибе.

Введя нагрузку F в момент разрушения, получим временное сопротивление при изгибе σb.

Наибольший прогиб в точке приложения нагрузки:

f = FLs3 / 48 EI = σ max Ls2 / 12E				(12)

где Е – модуль упругости.

Так как при испытании полимерных материалов разрушение образцов часто не достигается, определить предыдущий прогиб при условии, что сечение прогиба в точке приложения силы в четыре раза превышает толщину образца.

При четырехточечном изгибе действующая образец нагрузка F приложения в двух местах на расстоянии m от опоры. При таком нагружении точками приложения нагрузки не возникает усилий среза. Изгибающий момент между точками нагрузки постоянен.

Mbmах = Fbn							(13)

F

2

F

2

F

m         h            m        F

Ls

F

F

Ls

A                                                                              A

FLs

4

а)  Mbmах =             		(14)                             б) Mbmах = Fm

наибольший момент изгибающий в                 четырехточечный изгиб

середине образца                                                bmах = Fm / WH/Mn2

Fm (3Ls2 - 4m2)

14 EI

Ls – расстояние между опорами                       fmax=

(трехточечный изгиб)

Максимальное напряжение равно:

σbmах = FLs / 4W    H/мм2    					(15)

Максимальные напряжения между точками приложения нагрузки равны:

σmах = Fm / W    H/мм2						(16)

Наибольший прогиб в середине между точками приложения нагрузки при четырехточечном изгибе относительно линии опоры:

Fmax = Fm (3L2s – 4m2) / 14EI					 (17)

В отличие от трехточечного при четырехточечном изгибе вследствие постоянства изгиб момента между точками приложения нагрузки создаются условия, при которых получаемые результаты испытаний правильно характеризуют материал и не зависят от возможных неоднородностей образца (в частности структурных) в области максимального изгиба момента. Для проведения испытаний применяются цилиндрические или призматические образцы (обычно для цилиндрических образцов расстояние между опорами Ls = 20 с/о).

Испытание на кручение имеет второстепенное значение. Оно введено для оценки материалов валов или проволоки, а также определение прочности и пластичности твердых сталей.

При проведении испытаний на кручение один конец образца закрепляют неподвижно, а к другому концу прикладывают пару сил в плоскости, перпендикулярной к оси образца, так что возникает крутящий момент, равный:

Мk = Fd

где	F – действующая сила;

d – диаметр образца.

При кручении все поперечные сечения образца сдвигаются (наворачиваются) вокруг общей оси по отношению к закрепленному сечению (рисунок 8). Этот сдвиг увеличивается с увеличением расстояния от места закрепления. Причем параллельные линии образца переходят в витковые.

φ

υ

L

ℓ                                           F

d

γ                                        F

Рисунок 8 - Схема испытания на кручение

Сдвиг, происходящий в двух соседних поперечных сечениях, определяется углом кручения φ и пропорционален расстоянию L между этими плоскостями. Под углом относительного поворота υ понимают угол кручения двух сечений, находящихся на расстоянии l. Условный угол сдвига γ представляет собой угол, образующий соответствующую винтовую линию с образующей цилиндра. В упругой области условный угол сдвига пропорционален удаленности от оси образца. Отношение между условным углом сдвига γ и соответствие касательным напряжением при сдвиге τ обозначается коэффициент упругости при сдвиге β:

Β = γ /τ							(17)

Обратная величина этого коэффициента является модулем сдвига.

Как при испытании на изгиб, так и при испытании на кручение наибольшее напряжение возникает в поверхностных зонах, где:

τmax = Mk / Wp 						(18)

Для образцов с круглым поперечным сечением:

τmax = 16Mk / πd3						(19)

Между углом сдвига и углом скручивания φ  для двух поверхностей на расстоянии L справедливо соотношение:

φ = 2γL/d 							 (20)

т.к. υ = 2γd  и  φ = υL.

В соответствии с законом Гука для касательного напряжения при сдвиге:

τ = Gγ							(21)

Получим:				φ = 2τL/Gd							      (22)

или 					φ = 32Мк L/πd4						          (23)

Модуль сдвига можно определить:

G = 32Мк L/πd4 φ 						(24)

Остаточная деформация для пределов упругости и текучести при кручении вдвое больше, чем при растяжении, так что σ0,01 соответствует пределу упругости τ0,02 , а σ0,2 – пределу текучести τ0,4. После достижения временного сопротивления при кручении τ1в происходит разрушение, либо в плоскости поперечного сечения, либо с образованием расслоений в продольном направлении.

В хрупких металлах плоскость разрушения соответствует плоскостям, по которым действуют наибольшие нормальные напряжения.

Так как эти плоскости составляют угол 45º с осью образцов, то излом представляет собой винтовую поверхность.

Для проведения испытаний на кручение применяются в первую очередь цилиндрические образцы. Расчетная длина чаще всего составляет 10d. Безопасного закрепления достигают с помощью клина, самотормозящегося с увеличением крутящего момента.

Схема статической машины для испытаний на кручение представлена на рисунке 9.

1                         2                                            3

M

M

4

1 – червячный редуктор; 2 и 3 – захваты; 4 – маятник

Рисунок 9 - Схема статической машины для испытания на кручение

Через червячный редуктор 1 захвату 2 сообщается движение, закручивающее образец. Образец зажимают в захваты 2 и 3. Захват 3 расположен на оси маятника 4, по углу подъема которого судят о скручивающем моменте, приложенном к испытываемому образцу. Эта схема использована во многих испытательных машинах и в отечественной   машине   типа К – 50. Отечественная промышленность выпускает машины для испытаний на кручение как с маятниковыми, так и с электронными (малоинерционными) моментоизмерителями. Машина типа КМ – 50 – 1 с рычажным маятниковым моментоизмерителем и вертикальным расположением образца предназначена для испытаний образцов из металла на кручение с наибольшим Мкр = 500 Нм. На машине можно испытывать и образцы из пластмасс и дерева. Принципиальная схема машины представлена на рисунке 10.

x

x

4

6

5                   7              8

клиноременная      3

передача                                       2

9

10

1

коробка передач

1 – электродвигатель; 2 – редуктор; 3 – перо аппарата; 4 – рычаг; 5 – барабан; 6 – активный захват; 7 – маятник; 8 – образец; 9 – ходовой винт; 10 – редуктор.

Рисунок 10 - Принципиальная схема машины КМ – 50 – 1

Электронный двигатель 1 установлен внутри корпуса машины, через                передачу, коробку передач и редуктор 10 приводит во вращение ходовой вал 9 с установленным на нем нижним захватом. Момент, приложенный к нижнему захвату воздействует на образец 8 и передается через пассивный захват маятнику 7, который отклоняется вместе с рычагом 4 на угол, пропорциональный приложенному моменту кручения. Рычаг 4 через рейку и зубчатое колесо воздействует на стрелку, которая, отклоняясь, показывает значение крутящего момента на шкале моментоизмерителя. Рейка жестко связана с пером 3 аппарата. Бумага для записи диаграммы укреплена на барабане 5. По оси ординат записывается крутящий момент, а по оси абсцисс – угол закручивания φ. Барабан вращается через редуктор 2 от привода машины. Коробка передач позволяет осуществлять два скоростных режима: 1 и 0,3 или -1, машина снабжена дополнительным ручным приводом. Для закрепления образцов различной длины верхний захват δ можно устанавливать на различной высоте. Нижний захват расположен в ходовом винте на направляющих, выполненных в виде шариковых обойм, которые обеспечивают осевое перемещение во время испытаний образцов для того, чтобы на образец не действовала растягивающая сила, создаваемая массой захвата. Пружина внутри ходового винта поддерживает захват и смягчает его удар по торцу ходового винта после разрушения образца. Угол закручивания отсчитывают по шкале, установленной на ходовом винте.

Рекомендуемая литература

- [1, 9, 11, 17, 18]

- [1, 9, 11, 17, 18]

- [1, 9, 11, 17, 18]

- [1, 9, 11, 17, 18]

Контрольные задания для СРС (тема 5) [1, 9, 11, 17, 18]

- Последовательность испытаний на растяжение и сжатие.

- Свойства материалов, определяемые при испытаниях на растяжение.

- Оборудование и приспособления, применяемые при испытаниях на растяжение и сжатие.

- Испытания на растяжение при высоких и низких температурах.

- Распределение напряжений в симметричном поперечном сечении при изгибе образца.

- Сущность испытаний при трехточечном и четырехточечном изгибе.

- Схема испытаний на кручение.

Тема 6 Испытания на износ и трение (1 час)

План лекции

- Процессы износа.

- Виды износа. Классификация износа.

- Методы испытаний на износ.

Различают моральный и физический износ. Морально изнашиваются машины, аппаратура, приборы и др.

Под физическим износом с технической точки зрения понимается возникающее при трении и не предусмотренное условиями нормальной эксплуатации остаточное изменение формы и состояния материала на участках, образующих поверхность твердых тел.

Анализ процессов износа показывает, что износостойкость материалов определяется большим количеством факторов: сочетанием свойств трущихся материалов, качеством контактирующих поверхностей (шероховатости, ровности, смазка); характером движения (скольжение, качение, удары, течение); скоростью взаимного перемещения, уровнем нагрузки, отведением отделяющихся частиц (продуктов износа) или присутствием частиц какого-то другого материала, осложняющего трения. На рисунке 11 показан процесс развития износа.

- износ                                       III

I              II

время

- Рисунок 11 - Кривая износа

I – зона приработки (устранены все неровности на поверхности и поверхность становится более гладкой).

II – υ износа ≈ постоянно пропорционально зависима. Можно прогнозировать величину износа и соответственно учесть ее при определении размеров изделия.

III участок – катастрофический износ. Быстрое развитие процесса износа, величина возрастает по экспоненту изделия выходят из строя (непопадание смазки в подшипники скольжения).

- Модель износа можно изобразить следующим образом:

1                      а

б

F                                                                 в

2

F – направление движения контактирующего тела 1;

б – окружающая среда;

в – промежуточное вещество;

2 – контактирующее тело 2.

Два соприкасающихся материала – изображены как контактирующее тело 1 и контактирующее тело 2.

Материал контактирующего тела 2 всегда твердый (материал 1 может быть твердым, жидким или газообразным). Также и промежуточный материал может быть твердым (изнашиваемое тело), жидким (смазка) и газообразным – воздух. Движение тел в процессе износа может быть различных типов (скольжение, качение, вращение, возвратно – поступающее движение), продолжительности (время или путь движения) и скорости. Нагрузка может быть – статической, переменной или ударной, а также равномерной или неравномерной.

Степень износа в зависимости от состояния материала можно выразить в потере массы материала, его деформации, изменении свойства и переносе материала. По виду движения различают износ, вызванный скольжением, качением и вращением.

Классификация износа представлена в таблице 1. С технической точки зрения наибольшее значение имеет износ, вызванный трением скольжения, и износ, вызванный трением качения.

- Таблица 1 - Классификация износа

| Вид износа | Тип движения | Нагрузка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Промежуточное вещество жидкость |  |  |
| При скольжении со смазкой | Скольжение | Постоянная или переменная |
| При качении со смазкой | Качение | Постоянная или переменная |
| При вращении со смазкой | Вращение | Постоянная или переменная |
| Промежуточное вещество газ |  |  |
| При скольжении без смазки | Скольжение |  |
| При качении без смазки | Качение |  |
| При вращении без смазки | Вращение |  |
| Промежуточное вещество твердое тело |  |  |
| Абразивный при скольжении | Скольжение |  |
| Тоже при качении | Качение |  |
| Тоже при вращении | Вращение |  |
| Вызываемый струей, закрытое истечение |  |  |
| Скользящей |  | Параллельно |
| Падающий углом |  | Под углом |
| Падающей перпендикулярно |  | Перпендикулярно |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Кавитационный |  | Удары при захлопывании пузырьков с пониженным давлением |
| Обусловленный ударами капель жидкости |  | Удары свободно движущихся капель жидкости |
| Ударный |  | Повторяющиеся соударения двух твердых тел |

Основная цель испытаний на износ – определить  количественный характер процесса износа, а именно об изменении конфигурации и массы  износившегося тела.

Следует различать понятие «износа» и величину износа.

Износ – процесс, величина износа – результат. Величина износа может быть определена прямо или косвенно.

- Прямые измерения (методы):

- определение абсолютной линейной величины износа ∆l (мкм, мм).

- определение абсолютной объемной величины износа ∆V (мкм3, мм3, см3).

- Определение абсолютной величины износа по массе ∆m (мт, г).

Как косвенные характеристики процесса износа  могут быть определены: время износа, общая продолжительность протекания явлений, вызывание износа, количество потерянного материала и прочее.

На износ влияет большое число факторов, их не все удается учесть, поэтому нельзя в общем случае сравнивать результаты испытаний на износ, за исключением тех испытаний, которые проведены в одинаковых условиях.

Методы испытаний можно разделить на три основные группы.

- Исследование общего износа. Общий характер износа обычно исследуют при оценке воздействия отдельных факторов, при сведении к минимуму влияния других факторов.

- Модельные испытания на износ. К  этой  группе  относят испытания, при которых отдельные виды износа исследуют, моделируя их. Как правило, условные нагружения сознательно   ужесточаются с тем, чтобы получить измеряемые величины износа в приемлемые сроки. И хотя при использовании этих методов характер испытаний сильно отличается от практических условий погружения материала, испытания подобного рода достаточно широко используются.

- Стендовые испытания. Испытания проводят на испытательных стендах и эксплуатируемых машинах. На испытательном стенде можно воспроизвести приближенно практические условия нагружения и варьировать эти условия в широких пределах.

Рекомендуемая литература

- [1, 9, 11, 14]

- [1, 9, 11, 14]

- [1, 9, 11, 14]

Контрольные задания для СРС (тема 6) [1, 9, 11, 14]

- Какими факторами определяется износостойкость материалов?

- Кривая износа. Три зоны износа.

- Модель износа.

- Виды износа. Классификация износа.

- Основная цель испытаний на износ.

- Прямые методы определения износа.

- Методы испытаний на износ (три основные группы).

Тема 7 Методы определения твердости. Средства измерения твердости материалов (1 час)

План лекции

- Классификация методов определения твердости.

- Определение твердости по Бринеллю.

- Методы определения твердости Роквелла и Супер-Роквелла.

- Метод определения твердости по Виккерсу.

Понятие «твердость» широко распространено в повседневной жизни и часто применяется.

Твердость – особое свойство, которое проявляется в способности твердого тела оказывать сопротивление всяким попыткам упруго или пластично деформировать участок его поверхности, или оторвать частицы с поверхности, или же одновременно произвести какую – либо комбинацию из этих действий.

Твердость измеряется условно двумя методами:

1) динамическим – путем нанесения царапины на поверхность испытуемого тела;

2) статическим – путем образования вмятины на поверхности тела. Наибольшее распространение получили статические методы.

В минерологи – используется шкала Моосса. Однако для измерения твердости металлов (как и всех технических материалов) этот способ не подходит потому что разрыв между отдельными ступенями твердости относительно велик и неравномерен.

Методы определения твердости при статическом нагружении

Эти методы отличаются друг от друга формой индептора (шарик, пирамида, конус), его материалам (закаленная сталь, твердый сплав алмаза) и величиной приложенной нагрузки (измерение макротвердости, твердости при малых нагрузках и микротвердости), а также способом выражения характеристик твердости. К статическим испытаниям макротвердости относятся испытания с Р>30Н (определение твердости по Виккерсу, Роквеллу).

Некоторые специальные методы измерения твердости при вдавливании шарика (Р=2…20Н), используются преимущественно для мелких деталей, тонких сплавов и материалов с низкой твердостью.

При определении твердости с использованием небольших и очень малых нагрузок (до 2Н) удается получить характеристики твердости в специфических областях. Поэтому получаемые отпечатки очень малы.

Определение твердости по Бринеллю. Сущность метода состоит в том, что шарик определенного диаметра в течение установленного времени вдавливается с определенной силой Р в испытуемый образец. После удаления нагрузки измеряется диаметр отпечатка оставшийся на поверхности образца.

Методы определения твердости

Бринелля

Герца

Динамические

Статические

Немеханические

Механические

Виккерса

Людвига

Роквелла

Аэурбаха

Царапания

Ударного отскока

Ударного отпечатка

По минерал-ой шкале Моосса

Мартенса

Резания (сверло, напильник)

Рисунок 12 - Классификация методов определения твердости

Твердость по Бринеллю:

HB=0,102PF,							(25)

где	  Р – нагрузка, ℓН;

F = π Dh – площадь поверхности отпечатка в мм;

D – диаметр шарика в мм;

h−12(D−D2−d2);

d – диаметр отпечатка, мм.

Число твердости по Бринеллю зависит от нагрузки, прилагаемой к шарику. Анализ вдавливания показал, что для сравнимости результатов, получаемых для шариков разного диаметра, необходимо соблюдать определенное отношение нагрузки к квадрату диаметра шарика, т.е. степень погружения шарика, при котором угол вдавливания равен ≈ 44º.

Кроме этого должно сохраняться соотношение:

0,2 D < d < 0,6 D

Р

D2

Шарики из закаленной стали или твердого сплава имеет диаметр D =

10,5,  2,5, 1,25 и 1,0 мм.

F

h

D                   d

Рисунок 13 - Определение твердости по Бринеллю

Методы и приборы Роквелла и Супер Роквелла. У метода Роквелла по сравнению с методом Бринелля следующие преимущества: возможность проводить испытания деталей высокой твердости; простота определения числа твердости путем отсчета по шкале индикатора без вычисления или использования специальных таблиц, малая повреждаемость поверхности в результате его применения; высокая производительность измерения, возможность обслуживания приборов малоквалифицированным персоналом.

Недостатки метода Роквелла по сравнению с методом Бринелля и Виккерса: отсутствие единой шкалы твердости (15 независимых шкал Супер – Роквелла), произвольность выбора шкал; большая зависимость числа твердости от побочных факторов; невозможность повторной проверки полученных результатов; изменение характера вдавливания разных участков шкалы при применении алмазного наконечника в форме конуса с закругленной вершиной (например шкала А и С) (вдавливания только сферической части у очень твердых образцов, вдавливания закругления и конуса у мелких образцов).

Твердость по Роквеллу НR, выражаемая в условных единицах, вычисляют как условную линейную функцию разности глубин, на которые вдавливается наконечник под действием двух последовательно прилагаемых нагрузок, предварительной и основной Р1 нагрузок.

В странах СНГ и Казахстане твердость по Роквеллу измеряется алмазным конусом по шкале А и С и шариком по шкале В.

Измерение твердости по методу Роквелла по шкалам А и С при помощи алмазного конуса с образованным углом при вершине α = 120º ± 30’ и закругленной вершиной с радиусом сферы 0,2 ±  0,05 мм.

Твердость по Роквеллу:

h – h0,

C

НR = А -								(26)

где	А – некоторая постоянна, выбираемая в зависимости от применяемой шкалы;

h0 – глубина вдавливания наконечника под действием предварительной нагрузки Р0;

h – глубина вдавливания наконечника под действием нагрузки (Р0+Р1), измеряемая после снятия нагрузки Р1 при наличии предварительной нагрузки Р0;

С – цена деления шкалы измерительного устройства в условных единицах твердости.

Применяемые при измерении твердости по методу Роквелла шарики должны отвечать следующим требованиям: твердость HV ≥ 850; диаметр 1,588 ± 0,001 мм. Нагрузки (Н) по методу Роквелла регламентированы. Предварительные 98 (10); основные 490 (50), 882 (90), 1374 (140); общие 589 (60), 981 (100) и 1471 (150).

При нанесении отпечатка на образец расстояние между соседними отпечатками и до края образца должно быть не менее 3 мм. Чтобы на обратной стороне не было заметной деформации,  толщина   образца   должна быть не менее чем в 8 раз больше глубины.

В  общем  случае  поверхность  образца должна  быть плоской,   т.к.  при контроле  цилиндра  образцов  вдавливание  глубже, чем  при   испытаниях плоских   образцов  той   же твердости,  поэтому твердость получается заниженной.

Метод определения твердости по Виккерсу. Измеряют твердость по методу Виккерса так же, как и по методу Бринелля. Различие заключается в том, что шарик заменяют алмазной пирамидой.

Метод имеет существенные преимущества: твердость определяется независимо от прилагаемой нагрузки; можно испытывать самые твердые материалы, поверхность повреждается незначительно, можно определять твердость очень тонких слоев.

Недостатки: хрупкость алмазной пирамиды и невозможность подвергать испытанию крупнозернистые материалы из-за искажения формы отпечатков.

Твердость по методу Виккерса:

0,102 Р

F

HV = 								(27)

где 	Р – нагрузка, Н;

F – площадь поверхности отпечатка, мм2.

Алмазная четырехгранная пирамида с квадратным основанием имеет угол при вершине φ = 136º. Угол выбран с таким расчетом, чтобы получаемая твердость была близка к твердости по Бринеллю при угле вдавливания шарика 44º, который считается оптимальным.

Площадь (мм2) поверхности отпечатка:

d2___

2sin φ/2

d2___

1,8544

F =                = 							(28)

Твердость  HV =

0,189 Р

d2

Так как поверхность отпечатка не имеет точной формы квадрата, то для расчета твердости используют величину:

d1 + d2

2

d = 								(29)

где 	d1  и d2 – длины диагоналей.

136 º

d

Рисунок 14 - Схема определения числа твердости по Виккерсу

Разность длин диагоналей одного отпечатка должна превышать 2% от длины меньшей из них. Твердость по Виккерсу и Бринеллю совпадает до НВ 400 – 500, после чего твердость по Виккерсу становится выше твердости по Бринеллю вследствие влияния деформации шарика.

Рекомендуемая литература

- [1, 8, 9, 11]

- [1, 8, 9, 11]

- [1, 8, 9, 11]

- [1, 8, 9, 11]

Контрольные задания для СРС (тема 7) [1, 8, 9, 11]

- Классификации методов определения твердости.

- Сущность метода определения твердости по Бринеллю.

- Требования к образцам при измерении твердости по Бринеллю.

- Преимущества и недостатки метода Роквелла.

- Сущность метода Роквелла.

- Преимущества и недостатки метода определения твердости по Виккерсу.

- Схема определения числа твердости по Виккерсу.

Тема 8  Испытания на воздействия вибрационных нагрузок (1 час)

План лекции

- Механические воздействия на аппаратуру

- Характерные неисправности аппаратуры, вызываемые вибрацией.

- Цель испытаний. Виды испытаний.

- Методы испытаний на воздействие вибрационных нагрузок.

Аппаратура и приборы, установленные на объекты, подвергающиеся в условиях эксплуатации воздействию знакопеременных сил, вибрационные нагрузки могущие привести к их неисправности и поломке. Действия вибрационных нагрузок сказываются также при транспортировке аппаратуры, при работе мощных механизмов рядом с ней. Причины возникновения вибрации различные. В механизмах вибрация может быть вызвана периодическими силами, возникающими при движении с ускорениями неуравновешенных механизмов вследствие периодических толчков, из-за неодинаковой жесткости различных элементов конструкций. Около 70 – 80 %  отказов изделий в машиностроении является результатом действия вибрации. Интенсивность воздействия вибрации на изделия с определенной амплитудой колебаний, но и max ускорением. Наибольшую опасность для аппаратуры, находящейся под воздействием вибрации, создают резонансные эффекты, когда частота вибрации близка к собственным частотам колебаний конструкции.

Характеристики возможных механических воздействий на аппаратуру в зависимости от места ее установки и транспортировании приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Расположение аппаратуры | Частота вибрации, Гц | max амплитуда, мм |
| --- | --- | --- |
| В кузовах машины | 0 – 80 | 1 – 2,5 |
| В тракторах типа колесного Гусеничного | 8 – 15 200 – 2000 | - ± 0,25 |
| На самолетах с винтовым двигателем | 10 – 500 | ± 0,75 - ± 3,8 |
| На кораблях тоннажа: большого Мелкого | 0 – 25 10 – 300 | ± 1,0 |
| Транспортирование по ЖД | 2 – 3 | 38 |

Вибрация перегрузки вызывает механические повреждения аппаратуры, ее монтажа, нарушения работы,  а в некоторых случаях могут быть причиной неработоспособности аппаратуры.

Вибрация уменьшается при установке между вибрационным объектом и его основанием различных упругих прокладок, применение виброизоляторов различного типа, деталей из пластмассы и т.д.

Соотношение между степенью жесткости внешних механических воздействий, прочностью и стабильностью работы аппаратуры является факторами, определяющими ее способность нормально функционировать, безотказно выполнять требуемые операции. Одним из основных и наиболее широко осуществляемых видов испытаний аппаратуры и ее элементов на механические воздействия являются вибрационные испытания.

Основной целью вибрационных испытаний является установление способности изделий противостоять разрушающему влиянию механических воздействий (испытания на вибрацию и прочность), а также определение их способности выполнять свои функции при сохранении электрических параметров в пределах установленных норм (испытание на виброустойчивость).

Существуют следующие виды механических испытаний аппаратуры и изделий стендовые или лабораторные, полунатурные и натурные в условиях эксплуатации.

Стендовые или лабораторные испытания осуществляются на вибростендах, которые приближенно воспроизводят реальные динамические нагрузки, действующие на аппаратуру при транспортировании и эксплуатации.

Порядок проведения стендовых вибрационных испытаний следующий:

1) определить резонансы в заданном диапазоне частот и испытывают на вибропрочность на фиксированных частотах (контрольные испытания);

2) аппаратуру испытывают на вибропрочность в диапазоне частот, а затем на виброустойчивость. После конструктивной доработки аппаратуру вновь подвергают вибрационным испытаниям.

При определении резонансных частей аппаратуру в выключенном состоянии подвергают воздействию гармонической вибрации при постепенных ускорениях, как правило, не превышает 20 м/с2, в диапазоне частот 10 – 150 Гц. Резонансные частоты регистрируют и составляют их график спектра. После нахождения спектра резонансных частот, исходя из требований к испытаниям, назначают одну или несколько перзонансных частот, при которых производят контрольные испытания аппаратуры на воздействие ускорения при различной длительности испытания. Испытания на одной частоте предусматривают выявление производственных дефектов изготовленной аппаратуры, поэтому при контрольных испытаниях ее не следует испытывать на резонансной частоте (тогда не возможно будет установить причину дефекта при его обнаружении).

Для проведения испытаний изделия или аппаратуру укрепляют на платформе (столе) вибростенда, так чтобы вибрация передавалась минимальными потерями. Для повышения эффективности изделия испытывают в условиях, приближенных к реальным условиям эксплуатации, или элементы испытывают при увеличении нагрузки в 1,5 раза. Если изделие эксплуатируется под нагрузкой. То и испытания следует проводить под нагрузкой.

При наличии резонансных эффектов рекомендуются изделия дополнительно испытывать на виброустойчивость на резонансных частотах. Если изделие представляет собой сложную многомассную систему, то оно обладает несколькими резонансными частотами. При испытании следует определять и фиксировать в документации все частоты до 20000 Гц, т.к. эти данные могут быть использованы при конструктивной доработке аппаратуры. Если амплитуда колебаний не превышает заданного значения, например удвоенной амплитуды вибрации, воздействующей на аппаратуру, то резонанс считается допустимым.

Рекомендуют три стадии стендовых испытаний: первоначальное выявление резонанса, выдержка при испытании на вибропрочность и окончательное выявление резонанса.

Наиболее точными являются натуральные испытания аппаратуры, однако при проведении их необходимо решать сложные вопросы, связанные с передачей информации с объектов, на которых установлена эта аппаратура, с недостаточным объемом информации и высокой стоимостью проведения таких испытаний. Из-за сложности возмущающих колебаний возникают такие трудности с анализом вибрации и с выявлением причины, вызывающих поломки и нарушения работоспособности аппаратуры.

Выявить резонансные вибрации аппаратуры при натуральных испытаниях по амплитуде и частоте вибрации, зафиксированных в отдельных точках конструкции, без знания параметров, возбуждающих сил объекта, прямыми способами невозможно. Поэтому применяют полунатурные испытания, используя магнитофонные записи натурных испытаний на объекте, а также данные, переданные по каталогам телеметрии, для дальнейшего воспроизведения этих условий при стендовых испытаниях. Все рассмотренные особенности различных видов испытаний должны оговариваться в программе испытаний и технических условиях на испытуемое изделие.

Методы испытаний на фиксированных частотах вибрации заключается в последовательном воздействии гармонической вибрации определенной частоты и амплитуды на испытуемую аппаратуру в требуемом диапазоне частот.

Рекомендуемая литература

1. [1, 15, 16]

2. [1, 15, 16]

3. [1, 15, 16]

4. [1, 15, 16]

Контрольные задания для СРС (тема 8) [1, 15, 16]

1. Характеристики механических воздействий на аппаратуру.

2. Характерные неисправности аппаратуры, вызываемые вибрацией.

3 Цель испытаний на воздействие вибраций.

4. Какие вопросы необходимо решать при испытаниях на воздействие вибрационных нагрузок.

5. Виды испытаний на воздействие вибрационных нагрузок.

6. Порядок проведения стендовых вибрационных испытаний.

7. Сущность метода испытаний на фиксированных частотах вибрации.

Тема 9 Испытание на воздействие ударов (1 час)

План лекции

1. Методы проведения ударных испытаний.

2. Средства испытаний на воздействие ударов.

Основная задача ударных испытаний — проверка способности изделия выполнять свои функции во время ударного воздействия и после него, т.е. сохранять свои основные параметры при ударном воздействии (и после него) в пределах, указанных в нормативных документах на изделие.

При испытаниях ударные воздействия имитируют таким образом, чтобы они достаточно точно соответствовали ударным воздействиям при определенных условиях эксплуатации изделия.

Методы ударных испытаний предусматривают воспроизведение простых одиночных и многократно повторяющихся ударных импульсов, ударных воздействий, представляющих собой сложные затухающие переходные процессы, отрезки синусоид с быстро или медленно изменяющейся частотой наложенных колебаний, короткие отрезки случайных процессов, комплексных ударных воздействий, а также реальных ударных процессов.

Для имитации ударных воздействий в лабораторных условиях применяют три основных метода.

При первом методе точно имитируют ударное воздействие, действующее на изделие в условиях его эксплуатации. Когда ударное воздействие имеет сложный вид, допускают его преобразование в простое ударное воздействие, удобное для воспроизведения в лабораторных условиях. Этот метод требует в большинстве случаев либо создания новых ударных установок, либо доработки уже имеющихся испытательных средств для воспроизведения заданных характеристик ударного воздействия.

Второй метод — имитация реакции изделия на ударное воздействие, которое испытывает изделие в реальных условиях. В этом случае не важен вид ударного воздействия при эксплуатации изделия, а важно, какую реакцию у изделия вызвало это воздействие. Под реакцией изделия на ударное воздействие понимают либо ударный спектр, либо переходную характеристику. Однако ударный спектр не определяет однозначным образом, как действует на объект изменение ударного ускорения во времени: различные ударные воздействия могут иметь один и тот же ударный спектр. Это дает возможность для формирования и воспроизведения заданного ударного спектра применять различные способы и оборудование. Преимуществом второго метода имитации ударного воздействия является возможность его формирования на электродинамических вибростендах.

Третий метод имитации ударного воздействия в лабораторных условиях предусматривает  воспроизведение ударного воздействия, которое вызвало бы в испытательном объекте такие же повреждения, как и в реальных условиях эксплуатации. Этот метод наименее выгоден, однако в некоторых случаях он может оказаться единственным для решения поставленной задачи.

Различают следующие основные виды ударных испытаний изделий:

- на ударную прочность при многократном ударном воздействии, транспортировке и падении, воздействии одиночных ударов большой интенсивности;

- на ударную устойчивость при воздействии многократных ударов;

- для определения частотных характеристик изделия методом ударного нагружения и модельные  испытания.

Ударные испытания проводят на стадии отработки изделий, причем испытывают не только изделие в целом, но и его отдельные конструктивные элементы и узлы. При проведении испытаний стремятся к тому, чтобы условия испытаний были максимально приближены к условиям натурного ударного воздействия на объект. Перед испытанием тщательно анализируют условия ударного нагружения изделия в реальных условиях эксплуатации. Для этого определяют вид, форму, длительность ударного воздействия, максимальное ударное ускорение, направление ударного нагружения, число ударов, действующих на изделие при эксплуатации, а также характеристики испытуемого изделия (габаритные размеры, масса, передаточная функция, место приложения ударного воздействия, условия работы изделия). На основании этих данных разрабатывают способ проведения испытаний изделия на воздействие ударных нагрузок. Способ испытаний должен предусматривать цель проведения испытания, условия воспроизведения ударного воздействия, требования к воспроизводимому ударному воздействию, установке для воспроизведения ударного воздействия, контрольно-измерительной аппаратуре, монтажному приспособлению, другие специфические требования к проведению испытаний и обоснование критерия, позволяющего наиболее полно охарактеризовать поведение исследуемого изделия в заданных условиях по результатам лабораторного эксперимента.

Наиболее важный момент при составлении методики проведения испытания - оценка условия воспроизведения заданного ударного воздействия. Такая оценка должна быть основана на изучении внутренних закономерностей удара, поскольку только в этом случае можно обоснованно реализовать заданные характеристики ударного нагружения. В первую очередь определяют скорость и перемещения соударяющихся тел в процессе удара. Это позволяет определить возможность формирования заданного ударного нагружения либо на стандартном оборудовании для проведения ударных испытаний, либо на вибростенде. Если на имеющемся оборудовании невозможно сформировать параметры заданного ударного воздействия, создают специальный стенд для проведения необходимых испытаний.

Средства испытания изделий на ударные нагрузки очень разнообразны по назначению, виду воспроизводимого ударного нагружения, конструктивному исполнению, а также способам формирования ударного воздействия, получения требуемой скорости соударения или разгона, крепления испытуемого изделия. Чаще всего ударные испытания проводят на специальных ударных стендах, однако в некоторых случаях ударное воздействие воспроизводят на вибростендах. В общем виде в состав ударного стенда входят ударная установка, системы управления и питания, контрольно-измерительная и анализирующая аппаратура, а так же вспомогательные принадлежности и приспособления.

В зависимости от принципа создания ударного воздействия все ударные стенды можно разделить на  2 основных вида:

- стенды, действие которых основано на принципе торможения предварительно разгоняемого до требуемой скорости тела;

- стенды, действие которых основано на принципе разгона тела до требуемой скорости.

В практике ударных испытаний наибольшее распространение получили ударные стенды, действие которых основано на принципе торможения. Кинетическая энергия, приобретенная телом в процессе предварительного разгона, гасится в результате соударения с неподвижной преградой. Длительность ударного воздействия складывается из длительности торможения ударяющего тела (активный этап удара) и длительности восстановления упругих деформаций соударяющихся тел (пассивный этап удара). В конце торможения ударяющего тела скорость соударения падает до нуля, а ударное ускорение и перемещение тел относительно друг друга достигают максимальных значений. Очевидно, что начальная скорость соударения тел, максимальное перемещение в процессе соударения и максимальное ударное ускорение взаимосвязаны при известных массах соударяющихся тел и определяют условия воспроизведения заданного закона изменения ударного ускорения во времени.

Ударное нагружение в установках, действие которых основано на принципе торможения, формируется при помощи тормозных устройств. Различают необратимо деформируемые и упруго деформируемые тормозные устройства. Необратимо деформируемые тормозные устройства одноразового применения и, как правило, их действие основано на упругопластическом деформировании в процессе соударения тел.

Упруго деформируемые тормозные устройства многоразового применения. Их действие основано на использовании упруго деформируемого элемента, который при соударении меняет свою форму в пределах упругих деформаций, а по окончании ударного процесса восстанавливает свою форму.

В зависимости от вида воспроизводимого ударного нагружения различают стенды для воспроизведения одиночного и многократно повторяющегося ударного воздействия, а также  сложных видов и специфических условий ударного нагружения.

На ударных стендах можно воспроизводить ударное воздействие заданного вида с достаточной степенью точности, изменять характер ударного воздействия и многократно воспроизводить его, измерять основные параметры ударного воздействия, затем анализировать результаты измерения, оценивать реакцию испытуемого изделия на ударное воздействие, определять частотные характеристики испытуемого изделия и его передаточную функцию, устанавливать прочностные характеристики изделия и способность изделия функционировать в процессе и после ударного воздействия, проводить сравнительную оценку изделия. С экономической точки зрения испытания на ударном стенде значительно выгоднее натурных испытаний изделия.

Электродинамические ударные стенды предназначены для испытаний изделий на воздействие многократных ударных нагрузок, одиночных и ударных импульсов и прочность при транспортировании.

Действие электродинамических ударных стендов основано на возбуждении мощного переменного электромагнитного поля, создаваемого в катушке путем разряда в ней электрической энергии, накопленной в батарее конденсаторов. Ударные стенды того типа позволяют получать ударное  нагружение с максимальным ударным ускорением до 106 мс-2 и длительностью до 100 мкс.

Пневматические ударные стенды предназначены для воспроизведения ударных воздействий при высоких скоростях соударения тел. Разновидностью таких стендов являются вакуумные ударные стенды.

Электрогидравлические ударные стенды применяют для испытаний на ударное воздействие изделий, масса которых превышает 100 кг.

Механические ударные стенды получили наибольшее распространение. Их применяют для воспроизведения одиночных и многократных ударных воздействий. Большинство стендов основано на свободном падении ударяющего тела. В некоторых случаях для получения большей скорости соударения применяют разгонные устройства различного принципа действия.

Применение вибростендов для формирования ударных нагрузок имеет ряд преимуществ. Во-первых, точно воспроизводится ударное воздействие от опыта к опыту. Во-вторых, можно формировать ударное воздействие практически любой формы. В-третьих, сокращается время проведения испытаний (учитывая, что крепление испытуемого изделия одинаково при вибрационных и ударных испытаниях). К основным недостаткам вибростендов следует отнести то, что при применении вибровозбудителя имеют  место  ограничения  по выталкивающему усилию вибровозбудителя, особенно при воспроизведении ударных воздействий высокой интенсивности, а также по перемещениям подвижных частей вибровозбудителя. Кроме того, возможности стенда по воспроизведению ударных воздействий зависят от прочности его подвижной системы и частотного диапазона вибровозбудителя. Недостатком является также необходимость снижения скорости подвижных частей и их перемещения в конце ударного воздействия до нуля, а также нелинейность частотной характеристики испытуемого изделия.

Специальные ударные стенды создают для исследования условий соударений различных изделий.

Рекомендуемая литература

- [1, 11, 16]

- [1, 11, 16]

Контрольные задания для СРС (тема 9) [1, 11, 16]

1. В чем заключается основная задача ударных испытаний?

2. Методы ударных испытаний.

3. Виды ударных испытаний изделий.

4. Виды ударных стендов.

Тема 10 Испытание на воздействие линейных ускорений. Испытание на воздействие акустических шумов (1 час)

План лекции

- Схема проведения испытаний на воздействие линейных ускорений.

- Классификация центрифуг.

- Методы испытаний аппаратуры на воздействие акустического шума.

- Оборудование для испытаний на воздействие акустического шума.

- Системы контроля уровня шума.

Для центрифуг, предназначенных для проведения испытаний изделий, необходимо установить: границы диапазона изменения температуры окружающей среды; допуск на отклонение стола от горизонтальной плоскости; для более точного воспроизведения реальных условий эксплуатации – границы скорости нарастания ускорения; диапазон изменения ускорения по площади изделия; параметры вибрации, возникающей в системе привода центрифуги; диапазон изменения длины плеча при изменении скорости центрифуги.

В методике проведения испытаний должны быть приведены сведения по испытуемому изделию и воздействующему на него заданному закону изменения перегрузки.

Особый интерес для разработчиков блоков и узлов аппаратуры представляют перегрузки, вызванные динамическими факторами.

Отличительной особенностью перегрузок является сравнительно большая длительность действия, измеряемая обычно от 1 с до нескольких десятков секунд. Однако формы импульсов разнообразны, что имеет существенное значение при выборе метода их имитации.

Наиболее распространенные формы импульсов, которые воспроизводятся на центрифугах, приведены на рисунке 15.

Особенность перегрузок группы I – быстрый фронт нарастания и спада перегрузи.  Поэтому имитация законов изменения перегрузок этой группы на центрифугах представляет ряд сложностей.

б) II группа

а) I группа

I – восходящий участок; II – участок постоянной перегрузки; III – нисходящий участок

Рисунок 15 – Форма импульсов, воспроизводимых на центрифугах

Преимущества этого метода: полное воспроизведение временного закона перегрузок на одной центрифуге, что позволяет лучше оценивать функциональную способность испытываемых изделий; упрощение самих испытаний по сравнению с испытаниями на различных испытательных стендах; достижение экономии за счет снижения суммарных затрат труда на испытания; уменьшение количества применяемой измерительной и регистрирующей аппаратуры.

Недостатки этого метода: трудность создания ударной центрифуги для испытаний изделий больших масс и габаритных размеров, что практически исключает возможность проведения испытаний этих изделий на центрифугах.

При испытаниях на ударных стендах можно рекомендовать следующие имитации законов перегрузки К (рисунок 16):

1) если сумма времени нарастания перегрузки t1 и времени спада перегрузки t3 меньше 100 мс, то на ударном стенде воспроизводят одновременно восходящий и нисходящий участки (рисунок 16, а);

2) если сумма  t1 и t3  равна 100 мс (рисунок 16, б), т.е. ее трудно воспроизводить на ударном стенде, то реально необходимо воспроизводить на ударном стенде раздельно восходящий и нисходящий участки (рисунок 16, в, г).

Участок t2 в обоих случаях воспроизводят на центрифуге.

Преимущества этого метода: возможность производить испытания изделий любых массы и габаритных размеров.

Недостатки этого метода: невозможность полного воспроизведения кривой перегрузки на одной установке, что значительно «перегружает» изделие и искажает реальную картину эксплуатации; увеличение стоимости испытаний изделий небольшой массы вследствие увеличения затрат труда на установку изделия, монтаж и демонтаж измерительной и регистрирующей аппаратуры; увеличение числа установок измерительной и регистрирующей аппаратуры по сравнению с испытаниями на ударной центрифуге.

Рисунок 16 – Формы импульсов перегрузки

Перегрузки группы II имеют вид «колоколобразного» импульса, время нарастания перегрузки и длительность всего процесса измеряются обычно десятками секунд. Максимальные значения перегрузки достигают нескольких сотен секунд.

Воспроизводить реальные кривые перегрузок группы II на обычных центрифугах невозможно, так как существующие установки предназначены для испытания изделий при постоянной угловой скорости центрифуги.

В основу классификации центрифуг положены следующие эксплуатационные параметры: категория, конструкция, тип привода, нагрузка на плечо, назначение.

В зависимости от создаваемых ускорений центрифуги можно разделить на следующие категории: «А» - до 250 м/с2; «Б» - до 500 м/с2; «В» - до 1000 м/с2; «Г» - 2000 м/с2; «Д» - свыше 2000 м/с2.

По конструкции различают центрифуги с поворотными столами; с неповоротными столами; с ударными платформами.

Центрифуги с поворотными столами применяют в основном для имитации восходящего линейного участка и синусоидального всплеска кривых перегрузок группы 1.

У центрифуг с поворотными и неповоротными столами может быть изменяющийся радиус вращения изделия.

По типу привода различают центрифуги с электрическим приводом; с гидравлическим приводом; с комбинированным приводом.

В зависимости от грузоподъемности центрифуги классифицируют следующим образом: малые – до 10 кг; средние – до 50 кг; тяжелые - до 100 кг; сверхтяжелые – свыше 100 кг.

По назначению центрифуги можно разделить на две группы типа: для испытания на линейные перегрузки и для  испытания при комплексном воздействии факторов окружающей среды.

Различают центрифуги для испытания на линейные перегрузки: с фронтом нарастания перегрузки 0,001 – 0,1 с; с фронтом нарастания перегрузки свыше 0,1 с.

Основными источниками акустического шума являются выхлопная струя газотурбинного двигателя, пульсации давления в турбулентном пограничном слое, срыв потока и др. в отличие от других видов внешних воздействий (нагрузок), действующих на изделие, у акустических нагрузок есть особенности: широкий спектр частот, изменяющихся от единиц герц до нескольких килогерц, случайный характер изменения во времени и в пространстве и др.

Воздействие акустического шума на аппаратуру приводит к механическому возбуждению деталей и узлов конструкций аппаратуры и изделий. Отличие этих возбуждений от возбуждений, вызванных вибрацией состоит в распределенном воздействии нагрузок, зависящих не только от уровня звукового давления, но и от площади изделия, в то время как при вибрации воздействие на изделие передается главным только от уровня звукового давления, но и от площади изделия и др.

Практика показывает, что для проведения испытаний на воздействие акустического шума необходимо создание звуковых давлений доходящих до 175 дБ в широком диапазоне частот.

Цели акустических испытаний определяются конкретными задачами, которые необходимо решать в связи с обеспечением прочности и надежности изделий. В общем случае производят испытания изделий на выносливость и на вибрационную устойчивость при воздействии акустического шума. Первые проводят для проверки и отработки усталостной прочности и долговечности элементов изделий при многократном повторении акустических нагрузок, вторые — для проверки функционирования изделий и их систем в условиях возмущения колебаний акустическим полем.

Для испытаний изделий на воздействие акустического шума проводят следующие испытания: наземные натурные непосредственно на объекте; на открытом стенде с работающим двигателем; в закрытых  боксах с натурным источником шума; в акустических камерах.

С точки зрения наибольшего приближения к эксплуатационным условиям нагружения наземные натурные испытания являются наилучшим способом проверки акустической прочности конструкции и функционирования бортового оборудования. Такие испытания обычно являются заключительным этапом в общей программе отработки прочности изделий. Существенный недостаток их — чрезвычайно высокая стоимость, так как в течение всех испытаний двигатели, генерирующие акустическое поле, должны работать на максимальной мощности. Полетные условия акустического нагружения в наземных условиях практически не воспроизводятся.

Испытания на открытом стенде с работающим двигателем, хотя и дают некоторые отступления от натурных условий нагружения, но более экономичны. При этом способе можно испытывать крупногабаритные изделия. Ускорение испытаний и соблюдение требуемых уровней нагрузки в данном случае достигаются выбором положения испытуемых объектов относительно источника шума.

Режим испытаний устанавливают на основе натурных измерений звуковых нагрузок и деформаций в контрольных точках поверхности изделия.

Испытания в закрытых боксах позволяют получить более высокие уровни акустической нагрузки, чем на открытом стенде, в результате чего сокращается продолжительность испытаний. Недостаток этих испытаний — некоторые искажения звукового поля по сравнению с натурными условиями. В последнее время широкое распространение получили испытания изделий в специально разработанных акустических камерах, где создаются условия, близкие к испытаниям в натурных условиях. Однако ограниченный объем этих камер не позволяет проводить испытания крупногабаритных объектов.

Методы проведения испытаний. После внешнего осмотра изделий и измерений параметров, предусмотренных техническими условиями, изделие крепят на специальном столе или опорных кронштейнах с учетом допускаемых эксплуатационных положений. Нагружаемые изделия нужно испытывать с реальными механическими нагрузками или их эквивалентами. В зависимости от требований изделия испытывают под электрической нагрузкой или без нее.

Испытания проводят с одновременным воздействием на изделие заданного равномерного звукового давления и определенного спектра частот. Важное значение имеет состав акустического спектра мощности источника звукового давления. Продолжительность испытаний определяется требованием программы испытаний и техническими условиями на изделие. При испытании необходимо обнаруживать у изделий резонансные частоты, на которых амплитуда колебаний точек крепления максимальна.

По окончании испытаний производят внешний осмотр и измеряют параметры, указанные в программе испытаний и технических условиях.

Испытания в боксе. Конструкция бокса и оборудование для проведение
таких испытаний показаны на рисунке 17. Испытуемые изделия,   например панели обшивки самолета, располагают вокруг струи на монтажной раме, находящейся на расстоянии трех-четырех диаметров входного сечения от его среза вниз по потоку. Параметры звукового  поля и реакции панелей обшивки контролируют при помощи микрофонов  и тензорезисторных датчиков.

1 — выхлопное сопло газо-турбинного двигателя; 2 - диффузор; 3 — реактивная струя газа; 4 —короб с испытуемой панелью; 5 - монтажная рама

Рисунок 17- Бокс

Лабораторные акустические установки. Общие требования к лабораторным акустическим установкам, предназначенным для испытаний на прочность и надежность изделий, сформулированных в соответствующих рекомендациях международной электротехнической комиссии (МЭК), отечественных государственных стандартах и отраслевых нормативных руководствах. Они сводятся к следующему:

- необходимо создавать на установках условия акустического нагружения изделий, близкие к эксплуатационным;

- задача испытаний — получить достоверные данные для последующей оценки прочности, долговечности, живучести и надежности изделий;

- параметрический ряд установок должен обеспечивать проведение стандартных прочностных испытаний, контрольных испытаний и сертификационных испытаний элементов, фрагментов конструкций, а также натурных секций и  отдельных агрегатов изделий;

- установки должны позволять воспроизводить случайные широкополосные и узкополосные процессы нагружения с заданной формой спектра в полосе частот 20—2000 Гц, а также создавать заданное распределение уровней звука на облучаемой поверхности;

- установки должны быть снабжены системами  и  устройствами  для  программнoro нагружения объекта испытаний в режиме ручного и автоматического управления, а также средствами для измерения, регистрации, анализа и визуального контроля параметров  нагружения (звукового давления, вибраций,  напряжения).

Реверберационные камеры — это помещения, в которых вследствие резонансного  усиления колебаний среды (воздушной или газовой), возбуждаемой источником, и отражения звуковых волн от ограждающих поверхностей подается акустическое поле высокой интенсивности.

Комбинированные установки сочетают преимущества обеих реверберационных камер и установок с бегущей звуковой волной.

К недостаткам комбинированной установки можно отнести неблагоприятное влияние отраженных звуковых волн на характеристики поля в секции бегущих волн при относительно малых размерах оконечной камеры.

Системы  контроля уровня   шума классифицируют   в основном по назначению: для акустических измерений в помещениях (оценка акустических свойств помещения и их улучшение); для измерения и анализа акустического шума (выявление результатов воздействия акустического шума на аппаратуру и человека); для измерений в области акустики и связи (оценка качества электроакустических устройств); для измерения и анализа шумов, используемых при исследованиях по физиологической акустике; для акустических   измерений в жидких средах. В этом разделе основное внимание уделено системам измерения и анализа акустического  шума, предназначенным для выявления   результатов их воздействия на аппаратуру различного рода и человека в процессе эксплуатации аппаратуры и при ее испытании.

Эти системы могут быть разделены на две основные группы:

1) переносная и малогабаритная аппаратура для  использования  в  полевых условиях;

2) сложные стационарные системы для использования в исследовательских  лабораториях.

Для оценки эквивалентного уровни непрерывного шума в соответствии с требованиями отечественных и международных стандартов используют систему, которая представляет собой сочетание шумомера с дозиметром шумов или измерительного усилителя с дозиметром.

В полевых условиях часто используют запись акустического шума на магнитную ленту при помощи портативных магнитофонов. Калибруют запись эталонным сигналом, создаваемым пистонфоном или акустическим калибратором.

В этих же условиях для получения оперативной информации о частотном составе исследуемого шума часто проводят спектральный анализ шума при помощи октавных или третьоктавных фильтров, в результате которого получают значительно больше сведений о вредных эффектах шума, чем при простом линейном измерении или измерении с частотной коррекцией.

Для акустических шумов в стационарных условиях можно использовать измерительный усилитель с набором полосовых фильтров.

Для исследования статистического распределения уровней шума во времени, а также вероятности обнаружения шума в заданном интервале уровней или вероятности превышения за данного уровня шума в шумоизмерительной системе используют анализатор статистического распределения который вместе с самописцем уровня позволяет получить гистограммы акустического шума.

Для аналого-цифрового преобразования уровней сигналов, записываемых   на самописце уровня, к самописцу уровня подключают либо аналоговое считывающее устройство, либо цифровое кодирующее  устройство. Аналоговое считывающее устройство обеспечивает выходной сигнал постоянного тока, уровень которого пропорционален среднеквадратичному, пиковому или среднему значению измеряемого звукового сигнала. Выходной сигнал от аналогового считывающего  устройства может быть подан в аналого-цифровой преобразователь, а затем   на  перфоратор   ленты.

В стационарных системах также широко применяют запись шума на магнитную ленту при помощи измерительных магнитофонов или магнитографов. Запись на магнитную ленту шума производят для накопления данных с целью их сопоставления с результатами других измерений, для частотного преобразования при частотном анализе шума в низкочастотном диапазоне и для частотного анализа импульсного шума после склейки отдельных участков ленты в кольца.

Для точного определения частотных составляющих шума, например при исследовании акустического шума, производимого машинами и механизмами, используют стационарные системы с узкополосными анализаторами двух типов: с постоянной относительной и с постоянной абсолютной шириной полосы пропускания.

Для точного измерения уровней шума, их частотного анализа в октавных и 1/3-октавных полосах с визуальным наблюдением результатов в стационарных условиях удобно применять анализатор в реальном масштабе времени. При этом спектр шума непосредственно изображается в виде светящихся столбцов на экране электроннолучевой трубки.

Описанные системы используют и для измерения импульсного шума. В этом случае помимо среднеквадратичного значения уровня сигнала измеряют положительное и отрицательное пиковые значения и максимальное пиковое значение.

Рекомендуемая литература

1. [1,16]

2. [1,16]

3. [1,16, 19]

4. [1,16, 19]

5. [1,16, 19]

Контрольные задания для СРС (тема 10) [1,16, 19]

- Требования к установкам для проведения испытаний на воздействие линейных (центробежных) нагрузок.

- Перегрузки I и II групп.

- Классификация центрифуг.

- Воздействие акустического шума на аппаратуру.

- Цель акустических испытаний.

- Виды акустических испытаний.

- Методы проведения акустических испытаний.

- Требования к акустическим лабораторным установкам.

### Тема 11 Испытания на воздействие климатических факторов (2 часа)

План лекции

- Классификация методов и оборудования для испытаний материалов и изделий на воздействие климатических факторов.

- Общие требования к климатическим испытаниям.

- Испытания на теплоустойчивость.

- Испытания на холодоустойчивость.

- Испытания на циклическое воздействие температур.

- Испытания на влагоустойчивость.

- Испытания на воздействие солнечного излучения.

- Испытания на воздействие пыли.

- Испытания на воздействие пониженного атмосферного давления.

Готовые изделия постоянно подвергаются воздействию различных климатических факторов. Климатические условия оказывают существенное воздействие на работу изделий.

Для обеспечения нормальной эксплуатации изделий в различных климатических условиях их разрабатывают и изготавливают в соответствующих климатических исполнениях. Кроме климатических зон на конструкцию изделий влияет их применение (на открытом воздухе, под навесом, в помещении, на больших высотах, под землей или под водой).

Вид испытаний характеризуется воспроизводимым климатическим фактором. Классификация испытаний приведена в таблице 3.

Таблица 3 – Классификация испытаний

| Климатический фактор | ##### Воздействие | ##### Вид испытания |
| --- | --- | --- |
| Температура | Повышенная температура Отрицательная температура Циклическое изменение температур | На теплоустойчивость при эксплуатации На теплоустойчивость при транспортировании и хранении На холодоустойчивость при эксплуатации На холодоустойчивость при транспортировании и хранении На циклическое воздействие температур |
| Влажность | Повышенная влажность Иней и роса | На влагоустойчивость с конденсацией влаги (циклический режим) На влагоустойчивость без конденсации влаги (непрерывный режим) На воздействие инея и росы |
| Примеси в воздухе | Пыль Соль (морской туман) | На работоспособность при статическом воздействии пыли На динамическое воздействие пыли На воздействие соляного (морского) тумана |
| Солнечное излучение | Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение | На воздействие солнечного излучения |
| Атмосферное давление | Понижение атмосферного давление (высотное) Повышенное давление | На воздействие атмосферного давления На устойчивость к быстрому изменению давления На воздействие повышенного давления |

Климатическое испытательное оборудование в зависимости от воспроизводимых факторов подразделяют на следующее: камеры тепла, камеры холода, термокамеры, камеры термоудара, камеры тепла и влаги, термовлагокамеры, камеры солнечного излучения, камеры морского (соляного) тумана, камеры дождя, камеры динамического воздействия пыли, камеры статического воздействия пыли, барокамеры, камеры бароудара, термобарокамеры, термобаровлагокамеры.

Устойчивость изделия к воздействию климатических факторов определяется по отсутствию механических повреждений, стабильности основных выходных параметров изделия и его внешнему виду.

Перед началом и после каждого испытания изделий производят их внешний осмотр и измеряют их параметры в нормальных климатических условиях, соответствующих климатическим условиям рабочих помещений.

Перед началом и после каждого испытания, а в необходимых случаях и во время испытаний измеряют те параметры, которые в процессе испытания могут изменяться под воздействием приложенной нагрузки. В первую очередь во время испытаний измеряют те параметры, которые обратимы и не могут быть обнаружены по окончании испытаний. Когда требуется установить не только факт изменения параметров изделий под действием приложенной нагрузки, но и величину этого изменения, контролируют параметры в испытательном режиме.

Испытания на теплоустойчивость при эксплуатации проводят для проверки работоспособности изделия и сохранения внешнего вида в период и после воздействия повышенной температуры, установившейся при эксплуатации изделия.

Испытания изделий в камере производят следующим образом.

После размещения изделия в камере и выполнения соответствующих монтажных работ для обеспечения необходимых измерений и подачи при необходимости электрического питания, жидкости и воздуха под давлением для гидро- и пневмосистемы устанавливают на регулирующем устройстве камеры требуемое значение температуры, которое выбирают в зависимости от климатического исполнения и категории размещения изделия.

Затем закрывают камеру и подают питание на установку. Скорость нагрева изделия меньше скорости нагрева камеры, поэтому в момент установления в испытательной камере заданной температуры, у испытуемого изделия температура ниже. Только через определенный промежуток времени достигается тепловое равновесие между изделием и окружающей средой, в результате чего температура изделия и окружающей среды выравнивается. Поэтому испытуемые изделия выдерживают в камере при заданной температуре в течение времени, достаточного для прогрева изделия по всему объему.

Если изделия в период эксплуатации не потребляют энергию или при потреблении энергии в рабочем режиме не нагреваются, то испытания изделий проводят при максимально допустимом значении температуры эксплуатации без подачи на них электрического напряжения.

Греющиеся под нагрузкой изделия принято испытывать в номинальном электрическом режиме при рабочей температуре среды. Характер режима работы, величина и вид нагрузки устанавливаются в ТУ или программе испытаний.

Если изделия в процессе эксплуатации длительно находятся под нагрузкой и нагреваются, то в течение всего времени испытаний включают их электрическую нагрузку, а в процессе испытаний периодически измеряют параметры.

Если температура изделия выше температуры внешней среды при нагрузке (в рабочем режиме), соответствующей верхнему значению внешней среды, на 10 ْС или больше, то изделия испытывают при нормальной или максимально допустимой для данного изделия нагрузке или режиме, которые соответствуют верхнему значению температуры внешней среды.

Изделия в рабочем режиме (под нагрузкой) испытывают следующим образом.

Изделие помещают в камеру, включают под нагрузку и в нормальных условиях контролируют необходимые параметры.

При включенном изделии в камере устанавливается температура, равная рабочей температуре по техническим условиям. Изделие выдерживают до полного прогрева по всему объему, после чего снова контролируют параметры. Затем изделие выключают, а температуру в камере повышают до предельного значения. После выдержки температуру в камере понижают до нормальной, а изделие оставляют при этой температуре до его полного остывания. Далее производят контрольные проверки.

В конце испытаний в камере проверяют параметры изделий. Параметры контролируют сразу же после выдержки изделия при высокой температуре.

По окончании испытаний изделия извлекают из камеры, выдерживают в нормальных климатических условиях испытаний до выравнивания температуры испытуемого изделия с температурой окружающей среды. Затем проверяют изделия в соответствии с требованиями программы испытаний. Обычно проверяют их внешний вид, механические свойства и измеряют основные параметры. Если изделия простые, производят только их внешний осмотр. При проверке внешнего вида обращают внимание на изменение цвета, вида защитных покрытий, состояние сопрягаемых деталей.

Испытания на холодоустойчивость при эксплуатации проводят для проверки параметров изделий в условиях воздействия пониженной рабочей температуры внешней среды.

Перед началом и после каждого испытания, а в необходимых случаях также в процессе испытаний производят внешний осмотр изделий и измеряют их параметры, которые могут меняться в процессе испытаний, а также выдерживают изделия при нормальных климатических условиях испытания.

Изделия помещают в камеру холода, после чего температуру в камере устанавливают равной нижнему пределу температуры при эксплуатации. Допускается помещать изделия в камеру, температура в которой установлена заранее.

Изделия выдерживают в нормальных климатических условиях испытаний в течение времени, указанного в программе испытаний, затем производят внешний осмотр и проверяют изделия на соответствие требованиям программы испытаний. Изделия считают выдержавшими испытание, если в процессе и после испытания они удовлетворяют требованиям, установленным в программе испытаний для данного вида испытаний.

Испытания на циклическое воздействие температур (воздействие смен температур) проводят для определения способности изделия выдерживать циклическое изменение температуры окружающей среды и сохранять свои параметры в установленных пределах после этого.

Изделие подвергаются воздействию непрерывного следующих друг за другом температурных циклов. Количество циклов указывается в ТУ или программе испытаний.

В зависимости от назначения условий эксплуатации, конструктивных особенностей изделий испытание может проводиться одним из методов, различающихся характером изменений температуры в цикле.

Метод 1. Изделия помещают в камеру холода, температура в которой заранее доведена до определенного значения, а затем после вдержки  в течение времени, необходимого для достижения теплого равновесия, их переносят в камеру тепла с высокой температурой, где снова выдерживают в течение времени, необходимого для достижения теплого равновесия. Время переноса изделий из камеры в камеру не должно превышать 10-15 мин.

Метод 2. Этот метод отличается от метода 1 длительной (до нескольких часов) выдержкой изделий в нормальных условиях между периодами охлаждения и нагрева в камерах холода и тепла.

Метод 3 (Термоциклирование). Перед испытанием на термоциклирование определяют сопротивление изоляции изделия путем выдерживания изделия в течение нескольких суток при повышенных температуре и влажности воздуха. В этот период определяют зависимость сопротивления изоляции изделия относительно корпуса от времени пребывания во влажной атмосфере. Измерение сопротивления изоляции рекомендуется проводить два раза в сутки. После выдержки изделия во влажной атмосфере в нормальных климатических условиях их подвергают термоциклированию: поочередно выдерживают при отрицательной, положительной и снова отрицательной температуре. После испытания на теплостойкость изделия выключают, а температуру в камере понижают до предельного отрицательного значения. Затем проводят повторные испытания изделий в камере влажности.

Метод 4 (Испытание термическим ударом). Цель – определение стойкости изделия к резкому изменению окружающей температуры от ее верхнего значения до нижнего.

Испытание небольших изделий в герметичном исполнении проводят, погружая их сначала в жидкость, нагретую до 95-100 градусов, а затем в жидкость с температурой 0-5 градусов, после чего изделие снова переносят в сосуд с горячей жидкостью. Продолжительность выдержки изделия в нагретой или холодной жидкости, а также время переноса зависит от массы изделия и исчисляют десятками секунд.

Испытание на работоспособность при статическом воздействии пыли проводят для выявления способности изделий сохранять свои параметры в среде с повышенным содержанием пыли.

Испытанию подвергают изделия, не имеющие пыленепроницаемых оболочек или не предназначенные для установки в аппаратуре с пыленепроницаемыми оболочками.

Испытания изделий на пыленепроницаемость проводят для проверки способности конструкции корпусов и кожухов изделий не пропускать пыль.

В процессе испытания на воздействие пониженного атмосферного давления проверяют неизменность параметров и работоспособность изделия в условиях пониженного атмосферного давления при различной температуре окружающей среды.

При повышенной температуре испытывают греющиеся в процессе работы изделия. В этом случае испытания проводят следующим образом. Изделия помещают в термобарокамеру, температуру в которой доводят до заданного значения. Одновременно на изделия подают установленную нагрузку. Температура и время выдержки должны соответствовать режиму испытаний на теплоустойчивость при эксплуатации. Затем снижают давление до требуемой величины. Изделия выдерживают в условиях пониженного давления и повышенной температуры воздуха. После выдержки изделия в установленном режиме проверяют параметры изделий, не извлекая их из камеры. Затем изделия отключают, давление плавно повышают до нормального, извлекая изделия из термобарокамеры, проверяют их внешним осмотром и при необходимости соответствующие их параметры.

Греющиеся в процессе работы изделия можно испытывать при нормальной температуре, если с помощью электрического режима можно получить предельно допустимую температуру изделия.

Испытание на воздействие пониженного атмосферного давления при невысоких значениях температуры осуществляют по следующей методике. Изделия помещают в термобарокамеру, подают на них электрическую нагрузку и повышают температуру  камере до заданного значения. Температуру и время выдержки выбирают такими же, как при испытании на теплоустойчивость.

Изделия, эксплуатирующие при пониженном давлении в течение времени, недостаточного для нагрева до состояния теплового равновесия, включают под нагрузку после достижения в камере заданного давления. Затем электрическую нагрузку снимают, а давление в камере плавно повышают до нормального. Изделия извлекают из камеры и осматривают. Осмотру и проверке может предшествовать выдержка изделий в нормальных условиях.

Испытание не греющихся в процессе работы изделий проводят при нормальной температуре окружающей среды.

На воздействие повышенного атмосферного давления изделия испытывают в барокамере, где выдерживают их при заданном давлении в течение установленного документацией времени. Если предусмотрено, параметры проверяют при нахождении изделия в барокамере. Затем давление в камере плавно понижают до нормального, изделия извлекают из камеры и подвергают контролю.

Испытания изделия на устойчивость к быстрому изменению давлений проводят для проведения работоспособности изделий при резком падении окружающего давления. Изделия испытывают во включенном состоянии в барокамере при нормальной температуре и давлении, соответствующем давлению в герметической кабине или отсеке объекта. После непродолжительной работы изделий в этих условиях в течение 1 – 2 ч давление в барокамере резко (за несколько секунд) снижают до минимального путем срыва люка в смежную камеру, где предварительно создано такое разрежение, которое обеспечивает требуемое давление в камере с объектом испытания.

При предельно минимальном давлении изделия выдерживают в течение установленного времени, после чего измеряют параметры, предусмотренные технической документацией. Затем давление повышают до нормального, изделие обесточивают, извлекают из камеры и подвергают внешнему осмотру.

Рекомендуемая литература

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – [1, 20].

Контрольные задания для СРС (тема 11) [1, 20]

- Требования к климатическим испытаниям.

- Классификация климатических испытаний.

- Порядок проведения испытаний на теплоустойчивость при эксплуатации.

- Порядок проведения испытаний на холодоустойчивость при эксплуатации.

- Методы испытаний на циклическое воздействие температур.

- Методы испытаний на влагоустойчивость.

- Цель испытаний на воздействие солнечного излучения.

- Цель проведения испытаний на воздействие пыли.

- Что проверяют в процессе испытаний на воздействие пониженного атмосферного давления?

Тема 12 Испытания на воздействие коррозии (1 час)

План лекции

- Теоретические основы методов коррозийных испытаний.

- Методы оценки коррозии.

- Методы ускоренных коррозионных испытаний.

Коррозийные испытания металлов и сплавов подразделяют: на полевые, натуральные и лабораторные.

При полевых испытаниях специально изготовленные образцы простой формы подвергают коррозийному воздействию в естественных условиях эксплуатации. Эти испытания дают необходимые контрольные данные. Однако, они требуют иногда очень длительного времени для более строгого определения количественных показателей коррозийной стойкости того или иного материала.

Натурные испытания тоже проводят в естественных условиях эксплуатации, по предназначению они для исследования коррозийной стойкости целых агрегатов, машин, деталей. Такие испытания обычно являются итоговыми ил арбитражными и отражают коррозийную устойчивость изделий с учетом выполнения требований по рациональному конструированию. Натурные испытания также требуют длительных экспозиций, а получаемые результаты в ряде случаев мало сопоставимы для различных изделий из одного итого же материала.

Наибольшее распространение при проведении систематических исследований для решения отдельных практических задач получили лабораторное коррозионное испытание.

Лабораторные испытания проводятся в искусственно созданных условиях, которые тщательно контролируются в некоторых случаях применяют многоканальную измерительную аппаратуру.

Лабораторные испытания позволяют получать достаточно хорошую воспроизводимые сравнительные данные. С их помощью можно определять степень влияния отдельных факторов (температуры, влажности, напряжений, содержания агрессивных компонентов, состава металла и т.п.) на развитие коррозийных процессов.

Для правильного выбора метода испытания необходимо исходить из следующих положений:

1) ускорение коррозийного процесса не должно быть результатом изменения его механизма.

2) при выборе метода испытания нужно учитывать состав и свойства коррозийной среды, в которой будет работать изделие. Например, промышленная атмосфера, характеризующая наличием в воздухе сернистого алгидрида, и т.д. Изделия, предназначенные для эксплуатации в морской или речной воде, следует испытывать с учетом различия этих сред.

3) метод испытания должен отражать условия работы изделия. Процесс коррозии, протекающий в атмосферных условиях, характерными сильными перепадами температур (конденсация влаги), по своей природе отличается от тех, которые развиваются, на конструкциях, подвергающиеся периодически  смачиванию брызгами морской или речной воды.

4) методы испытаний необходимо разрабатывать и выбирать для каждой группы сплав в отдельности. Не может быть единого метода для всех сплавов (нет единых коэффициентов пересчета результатов экспериментов на длительную эксплуатацию).

5) при оценке коррозийной стойкости сплавов и средств противокоррозийной защиты важно правильно выбрать показатель коррозии.

6) методы и режимы испытаний должны обеспечивать протекание коррозийного процесса с большой скоростью.

7) при испытаниях целесообразно использовать ускорения электрохимических реакций обуславливающих коррозийный процесс, агрессивными компонентами или деполяризаторами.

8) при использовании температурного фактора. Как средства повышения V коррозии необходимо учитывать характер протекающего процесса.

Она может увеличивать скорость до определенного предела (до 60ºС, затем могут наступить обратные процессы).

9) при испытании не следует чрезмерно ускорять процессы коррозии (это связано со свойствами образующихся защитных пленок и скорости их разрушения).

Метод оценки коррозии путем определения изменения массы образца наиболее простой и надежный способ определения коррозийной стойкости металла, т.к. непосредственно указывает количество металла, разрушенного коррозией. Этот метод используют обычно  в тех случаях, когда коррозия носит более или менее равномерный характер.

Коррозийные потери массы образца в ч/м2 или м2/см2 вычисляют по формуле:

∆m = (m0 – m1) S						(30)

где m0 – первоначальная точка образца;

m1 – масса образца после удаления продукта;

S – поверхность образца до испытания.

Скорость коррозии К можно записать

К = (m0 – m1) / Sτ						(31)

где τ – время (обычно в ч/м2 год) или мм/год.

Для удобства коррозию можно характеризовать толщиной разрушаемого металла (или его проницаемость).

П = 10-3 К/ρ, мм/год						(32)

где	  П – проницаемость;

К – скорость ч/ (м2 /год);

ρ – плотность металла г/см3.

Определение глубины проникновения коррозии.

Когда коррозия носит сильно неравномерный характер, что наблюдается, например, на алюминиевых сплавах, низколегированных и коррозийностойких сталях показатель изменения массы металла должен быть дополнен показателем, характеризующим истинную глубину проникновения коррозии.

Существует ряд приборов для измерения глубины коррозии. Наиболее точные из них – оптические приборы. С помощью обычного микроскопа методом фокусирования оптической схемы сначала на плоскость, совпадающая с верхним слоем язвы, а потом на плоскость дна язвы. По разности отсчетов на микрометрическом винте судят о глубине проникновения коррозии.

Важной характеристикой коррозийной стойкости низколетрованных и нержавеющих сталей, алюминиевых и титановых сплавов коэффециент питтиноообразования.

Это   отношение   средней   глубины всех питтингов к условной глубине, вычисленной    по    потере  массы   при   допущении,   что   коррозия   носит равномерный характер.

Определение времени до появления первого коррозийного очага или площади, занятой коррозией.

Метод не знает сведений о скорости коррозии, а характеризует вероятность ее возникновения. Он прост и его широко применяют при контроле испытаний на предприятиях, вносят в ГОСТы или ТУ.

Необходимо иметь в виду, что время до появления первого коррозийного поражения однозначно не может характеризовать коррозийную стойкость материала. Правильнее дополнительно указывать число центров коррозии, появившихся во времени, так как появление очага коррозии может быть связано с каким–нибудь дефектом в металле. Наиболее объективную оценку материала по этому показателю можно получить путем построения кривых, выражающих зависимость скорости коррозии от времени, причем следует такое построение производить для образцов, у которых коррозией занято меньше 50% поверхности.

Коррозийную стойкость металла определяют также по площади, занятой коррозией.

Определение количества выделившегося в процессе коррозии водорода или поглощенного кислорода (объемные методы).

Объемный метод в десятки раз более точен, чем метод определения коррозии по изменению массы, и позволяет определять зависимость υ коррозии от времени, не удаляя продукты и не прерывая  испытаний. Применение метода целесообразно, если процесс коррозии идет преимущественно с выделением водорода или поглощением кислорода. Для измерения объема выделившегося Н2 (коррозия сплавов в л-ре Na Cl, Al и других сплавов в кислых электролитах), применяют приборы – водородные коррозиометры.

Для вычисления потерь масс металла по данным, полученным при определении количества выделившегося водорода, применяем формулу:

m = 2AV / nVH2							(33)

где m – количество металла, подвергшегося коррозии во время испытаний, ч;

А – атомная масса металла;

Н – валентность иона металла;

VH2 = 23804 см3 – объем 1 моля водорода при 17ºС и давлении 105 Па.

V – объем Н2, выделенный во время испытаний.

Определение количества металла, перешедшего в раствор.

В тех случаях, когда продукты коррозии полностью растворяются в электролите, скорость коррозийного процесса можно определить по количеству перешедшего в раствор металла за данный промежуток времени. Полученные растворы исследуют фотоколориметрическим, аналитическим, разнометрическим или полярографическим методами анализа. Основное преимущество этого метода – возможность непрерывного наблюдения за ходом коррозийного процесса.

Определение коррозии по изменению механических свойств.

Коррозию алюминиевых сплавов часто исследуют по изменению их механических свойств в соответствии с ГОСТ 17322 – 71.

При отсутствии межкристаллитной коррозии применение механических свойств алюминиевых сплавов указывает лишь на изменение сечения образцов     вследствие     коррозии.     Оценку     коррозии     по     изменению сопротивления производят по формуле:

Кδb= [(δВ0 – δВ1)/δb0]100%						(34)

где δВ0 и δВ1 – временно сопротивление образца до и после испытания соответственно.

Аналогично характеризуют коррозию по изменению относительного удлинения алюминия сплавов:

Кδ= [(δ0 – δ1)/δ0]100%					(35)

где	δ0  и δ1 – относительное удлинение образца до и после коррозии соответственно.

Показатели Кδb Кδ особенно важны при определении неравномерной и межкристаллической коррозией (в последнем случае δb δ резко падает).

Определение коррозии по изменению электрического изменения.

Если в процессе коррозии изменяется сечение образца, в материале образца образуются трещины, расслоения или протекает межкристаллитная коррозия, то применяется и его омическое сопротивление.

Измеряя электрическое сопротивление образцов до и после коррозии, можно судить о коррозии стойкости металлов в данных условиях.

Измеряя сопротивления до и после протекания коррозии, определить новый диаметр образца, а стало быть, и глубину коррозии.

Метод целесообразно применять при изучении коррозии тонких листовых материалов и проволоки. Но обязательно осуществлять надежный контакт с образцом (пайкой или плотным клеммовым соединением).

При неравномерном характере коррозии определяют глубину проникновения коррозии П (мм год):

D0

τ

П = 4380       [1 -  ∆m/m / ∆R/R0)]					(36)

где 	  D0 – начальный диаметр образца;

∆m/m – относительная потеря массы металла при испытании;

∆R/R0 – относительное изменение сопротивления образца.

Рекомендуемая литература

- [12].

- [12].

- [12].

Контрольные задания для СРС (тема 12) [12]

- Виды коррозионных испытаний.

- Правила выбора метода коррозионных испытаний.

- Методы оценки коррозии. Их сущность.

- Методы ускоренных коррозионных испытаний.

Тема 13 Испытания на надежность (1 час)

План лекции

- Показатели надежности.

- Методы проведения испытаний на надежность.

- Планирование испытаний на надежность.

Испытания на надежность проводят с целью оценки соответствия показателей надежности продукции технического применения.

В зависимости от свойства, которое  характеризуется тем или  иным показателем, различают показатели безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости.

Безотказность – свойства объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или некоторой наработки. Безотказность свойственна объекту в той или иной степени в любом из возможных режимов его существования – не только в режиме работы объекта, но и зачастую при его хранении и транспортировании.

Долговечность – свойство объекта сохранять работоспособное  состояние до наступления предельного состояния при  установленной системе технического обслуживания и ремонта.

Ремонтопригодность  - свойство объекта сохранять и восстанавливать работоспособное состояние путем проведения технического обслуживания или ремонтов.

Сохраняемость – свойство объекта сохранять значения показателей безотказности, долговечности и ремонтопригодности в течение срока хранения, а также после него и транспортирования.

Срок сохраняемости – это такая продолжительность пребывания объекта в режимах хранения и транспортирования, при которой изменения значений показателей безотказности, ремонтопригодности и долговечности объекта, обусловленные его хранением и транспортированием, находятся в допускаемых пределах.

В таблице 4 приведены показатели надежности для различных видов продукции. В таблице приняты следующие обозначения: P (t) - вероятность безотказной работы; λ(t) – интенсивность отказов; Тср (t) – средняя наработка до отказа; Тхр – средний срок сохраняемости; Тр – технический ресурс (ресурс); Tγ- γ- процентный ресурс;  Тсл – срок службы; ω(t) – интенсивность потока отказов; То – наработка на отказ; Тв -  среднее время восстановления.

#### Таблица 4 -  Показатели надежности для различных видов продукции

| Объекты | Безотказность | Сохраняе-мость | Долговеч-ность | Ремонто-пригодность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Невосстанав- ливаемые | P (t), λ(t), Тср (t) | Тхр | Тр, Tγ,Тсл | - |
| Восстанавли- ваемые | P (t), ω(t), То | Тхр | Тр, Tγ,Тсл | Тв |

Надежность объекта зависит от большого количества факторов, характер воздействия которых, как правило, является случайным.

В зависимости от характера требований к надежности применяют различные методы проведения испытаний на надежность:

- определительные испытания, в результате которых определяют числовые значения показателей надежности (например, средняя наработка на отказ – 150ч.);

- контрольные испытания, в результате которых устанавливают, что значения показателей надежности испытываемого изделия не ниже (или не выше) некоторого значения с определенной вероятностью.

Для целей сертификации в основном применяют определительные испытания на надежность.

Основными этапами испытаний на надежность, как определительных, так и контрольных, являются следующие: планирование, организация и проведение испытаний и обработка полученной информации.

Планирование включает установленные правила отбора образцов, определение объема выборки и продолжительности времени испытаний, выбор критериев  приемки и браковки. Организация и проведение испытаний предусматривают  регламентацию порядка и условий при испытаниях, осуществление контроля за наблюдаемыми параметрами в процессе испытаний, фиксацию отказов, формы учетных документов и т.д.

Для определительных и контрольных испытаний значение и объем работ каждого из этапов испытаний не одинаково. При определительных испытаниях этап планирования испытаний сравнительно прост и сводится к ориентировочной оценке объема партий и длительности и испытаний, которые устанавливаются исходя из ожидаемой надежности и заданной точности оценки. Основной объем работы при определительных испытаниях приходится выполнять на этапе обработки полученной информации. Эта информация является статистической, и поэтому для ее обработки необходимо использовать аппарат теории вероятностей и математической статистики.

Средняя наработка на отказ определяется как среднеарифметическое:

Тср = i=1NtiN								(37)

Среднеквадратическое отклонение σT относительно его среднего значения Тср определяют по формуле:

σT = i=1Nt−Tср2N−1N=σtN						(38)

Используя свойство экспоненциального закона распределения (равенство среднеквадратического отклонения среднему времени работы σT = Тср), имеем σT = Тср /N, откуда

N= [Tср/σT]2							(39)

Вероятность возникновения отказа при экспоненциальном законе распределения и продолжительность испытаний связаны между собой зависимостью Q(t)=1−et/Tср, откуда

t = -T ln [1- Q (t)]						(40)

Применение восстановления испытываемых изделий позволяет увеличить информативность испытаний без увеличения их числа.

Число испытуемых изделий можно найти, используя выражение для определения среднеквадратического значения средней наработки:

σtN							(41)

Если сертификационные испытания на воздействие внешних факторов и надежность проводятся в основном для сложных технических изделий и конструкций, то испытаниям на функциональные показатели подвергается продукция всех видов, подлежащая сертификации.

## Рекомендуемая литература

- [3,4].

- [3,4].

- [3,4].

## Контрольные задания для СРС (тема 13) [3,4]

- Показатели надежности.

- Какой характер имеют показатели надежности?

- Основные методы проведения испытаний на надежность.

- Основные этапы проведения испытаний на надежность.

- Планы организации и проведения испытаний на надежность.

Примечание – в квадратных скобках указывается рекомендуемая литература для выполнения заданий по СРС с указанием страниц при необходимости. Список рекомендуемой литературы (основной и дополнительной) приводится после каждой темы или раздела лекционного курса.