Министерство образования и науки Республики Казахстан

Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова

Шаяхметов Амангельды Булатович

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Курс лекций

образовательная программа Инновационное производство и

автоматизация индустриальной техники

траектория обучения Автомобильная инженерия

Костанай, 2016

Содержание

| Тема 1. Металлические сплавы…..…………………………………………; 3. 1.1 Традиционные металлические сплавы………………………………….; 3. 1.2 Металлы и сплавы с особыми свойствами……………………………….; 14. 1.3 Керамические материалы…………………………………………………; 16. Тема 2 .Керамические и композиционные материалы..............................; 19. 2.1 Керамические материалы………………………………………………….; 19. 2.2 Свойства и применение керамических материалов………………………; 22. 2.3 Композиционные материалы........................................................................; 24. Тема 3. Полимерные материалы………………………………………; 25. 3.1. Классификация и свойства полимеров………………………………….; 25. 3.2. Пластические массы. Состав и свойства пластических масс………….; 26. 3.3 Резины……………………………………………………………………..; 35. Тема 4 Методы получения объёмных, порошковых и пленочных наноструктурных материалов…………………………………………….; 37. 4.1. Газовая конденсация порошков и их консолидация …………………....; 37. 4.2 Метод получения тонких пленок, осаждение на подложку…………….; 39. 4.3 Синтетические сверхтвердые материалы…………………………………; 41. Тема 5. Многофункциональные покрытия………………………………..; 44. 5.1 Виды покрытий и способы их нанесения…………………………………; 44. 5.2. Металлические покрытия…………………………………………………; 46. 5.3 Неметаллические покрытия………………………………………………..; 47. Список источников……………………………………………………………..; 50. |  |
| --- | --- |

Тема 1. Металлические сплавы

1.1 Традиционные металлические сплавы

1.2 Металлы и сплавы с особыми свойствами

1.3 Керамические материалы.

1.1. Классификация чугунов. Чугуны — это железоуглеродистые сплавы с содержанием углерода в пределах 4,3...2,И %.

Белый чугун в основном перерабатывают на сталь, поскольку он обладает высокими твердостью и хрупкостью и плохо поддается механической обработке. В таких чугунах углерод находится в связанном состоянии в виде цементита Fe3C. Помимо углерода в состав чугуна входят марганец (0,5... 1,75 %), кремний (0,2... 1,75 %), фосфор (0,15... 2,0 %), сера (до 0,08%) и другие химические элементы.

Белый чугун используют также в качестве износостойкого конструкционного материала. При введении в небольших количествах марганца, бора, ванадия, молибдена, титана, хрома образуются сложные и твердые карбиды, например (Cr, Fe)23C6.

Ковкие чугуны маркируют буквами КЧ с указанием предела прочности при растяжении ав (кгс/мм2) и относительного удлинения 5 (%). В соответствии с ГОСТ 1215—79 существуют марки ковких чугунов КЧ 30-6 — КЧ 80-15. По своим механическим и литейным свойствам ковкие чугуны занимают промежуточное положение между чугунами и литыми сталями. Ковкие чугуны нашли широкое применение при изготовлении деталей автомобилей, тракторов, текстильных и сельскохозяйственных машин, металлорежущих станков (шестерни, ступицы, тормозные колодки, картеры дифференциалов, рычаги, звездочки, катки, втулки, детали рулевого управления и др.), а также в вагоно- и судостроении.

Серые чугуны маркируют буквами СЧ с указанием предела прочности при растяжении ов (кгс/мм2). Например, чугун марки СЧ15 имеет ав = 15 кгс/мм2. По ГОСТ 1412—85 предусмотрены марки серых чугунов СЧ10 — СЧ45: СЧ10, СЧ15 (твердость по Бринеллю до 229 НВ) — чугуны малой прочности; СЧ20—СЧ45 (твердость до 241 НВ) — чугуны повышенной прочности. В чугунах повышенной прочности большая часть углерода находится в виде пластинчатого графита. Благодаря хорошим литейным и демпфирующим свойствам серые чугуны нашли широкое применение в станкостроении (станины, стойки, траверсы, корпусы коробок скоростей и подач, суппорты металлорежущих станков), в авто- и тракторостроении (картеры коробок передач, блоки цилиндров, поршневые кольца, диски сцепления, тормозные барабаны), в химическом и электромашиностроении, при производстве деталей насосов, компрессоров и других изделий.

Высокопрочные чугуны (ГОСТ 7993—85) имеют следующие марки: ВЧ 35, ВЧ 40, ВЧ 45, ВЧ 50, ВЧ 60, ВЧ 70, ВЧ 80 и ВЧ 100. Цифры обозначают предел прочности при растяжении в кгс/мм2. В высокопрочных чугунах свободный графит находится в виде шаровидных включений. Высокопрочные чугуны используют в тяжелом машиностроении (детали турбин, валки прокатных станов, шаботы молотов), в автомобильной промышленности (блоки цилиндров, шестерни главных передач, коленчатые и распределительные валы, ступицы, поршневые кольца), в сельскохозяйственном и транспортном машиностроении (сцепки вагонов, ступицы колес, диски муфт, опорные катки, корпусы плугов, зубья борон), а также при изготовлении других ответственных деталей.

При маркировке легированных чугунов используют следующие обозначения: А — азот, Б — ниобий, В — вольфрам, Г — марганец, Д — медь, Е — селен, К — кобальт, М — молибден, Н — никель, П — фосфор, Р — бор, С — кремний, Т — титан, Ф — ванадий, X — хром, Ц — цирконий. Маркировка состоит из сочетания букв и цифр, указывающих содержание легирующего элемента в процентах. Если цифры отсутствуют, то содержание легирующего элемента составляет 1,0... 1,5 %.

Легированные чугуны подразделяют на износостойкие, корро- зионно-стойкие, жаростойкие, жаропрочные и антифрикционные.

Износостойкие чугуны, например ИЧХ4Г7Д, ИЧХ28Н2, ИЧХ28Н2М2, ИЧХЗТД, ИЧХ15МЗ, используют для изготовления рабочих элементов дробеметных и пескоструйных машин, броневых плит мельниц, лопастей шнеков, абразивных насосов и др.

Коррозионно-стойкие чугуны легируют медью, молибденом, хромом, никелем и кремнием, что позволяет им работать в химически агрессивных средах. Чугуны ЧНХТ, ЧН1МШ, ЧН1ХМД широко используют в двигателестроении для изготовления выпускных патрубков, поршней и гильз паровых машин, газовых компрессоров, судовых дизелей и других изделий.

Жаростойкие чугуны (ГОСТ 7769—82) обладают стойкостью к образованию окалины. Их выпускают с добавками алюминия, хрома и кремния. Алюминиевые чугуны обладают большой стойкостью к окислению в среде печных газов при температуре 1 100... 1 150 °С, паров серы при температуре 1 ООО "С. Их используют при изготовлении тиглей, для футеровки печных камер, в доменных печах. Хромистые чугуны ЖЧХ-0,8, ЖЧХ-1,5, ЖЧХ-2,5 используют при строительстве мартеновских, доменных и термических печей. Они выдерживают температуру до 650 °С. Высокохромистые чугуны (ЖЧХ-30) применяют при изготовлении колосниковых решеток, горелок, коробок для отжига, работающих при температуре до 900 "С. Кремнистые чугуны работают при температуре до 900 °С; из них изготавливают детали газовых турбин, котлов, мартеновских печей и др.

Жаропрочные чугуны легируют никелем и хромом. Чугуны ЧН11Г7Х2Ш, ЧН19ХЗШ используют при изготовлении деталей печной арматуры, роликов листопрокатных станов, выпускных патрубков дизелей, а также в нефтяной и химической промышленности.

Антифрикционные чугуны (ГОСТ 1585—85), например АСЧ-4, АКЧ-1, АВЧ-2 (обозначение: А — антифрикционный, Ч — чугун, С — серый, В — высокопрочный, К — ковкий), применяют в узлах трения в паре с другими материалами для изготовления подшипников скольжения\

Классификация сталей

Конструкционные стали применяют для изготовления различных по назначению деталей машин. Низкоуглеродистые стали обычно подвергают цементации, среднеуглеродистые — улучшению.

Конструкционные стали обыкновенного качества имеют три группы: группа А поставляется по механическим свойствам (применяется для малоответственных деталей, армирования железобетонных конструкций); группа Б — по химическому составу (применяется для изготовления горячекатаной проволоки, листа, холоднокатаной ленты); группа В — по химическому составу и механическим свойствам (для изготовления судового листа, гнутого профиля при строительстве вагонов и др.).

Конструкционные качественные стали маркируют по среднему содержанию углерода в сотых долях процента: 05; 08; 10; 20 — 45; 50. Их используют для изготовления средненагруженных деталей машин различного назначения.

Среднелегированные конструкционные стали (табл. 1.1) в качестве легирующих элементов содержат хром, марганец, никель, молибден. Предел прочности при растяжении этих сталей о„ = = 1 400...2000 МПа. Наиболее широко применяют стали марок 30ХГСН2А, 30ХГСН2МА, 25Х2ГНТРА, 30Х2ГСН2ВМ и 40ХН2СМА.

Высокопрочные стали имеют повышенную чувствительность к концентраторам напряжений, водородной хрупкости, коррозии под напряжением, действию поверхностно-активных веществ и к ряду других факторов.

Разработаны и применяются новые конструкционные стали повышенной надежности и прочности (например, ВКС-8 и ВКС-9), обладающие высокими физико-механическими характеристиками.

Эти стали обладают высокими значениями вязкости разрушения, сопротивления малоцикловой усталости и коррозии, что позволяет использовать их для изготовления высоконагруженных сварных деталей с высокой гарантией эксплуатационной надежности и длительного ресурса.

Стали с особыми эксплуатационными свойствами подразделяют на следующие группы. Подшипниковые стали применяют при производстве деталей подшипников качения (кольца, ролики, шарики, иголки). Для обычных подшипников используют стали марок ШХ6, ШХ9, ШХ10, ШХ15, ШХ15СГ, для прецизионных - 20Х2Н4А-Ш, ШХ15-ШД, получаемые вакуумно-дуговым переплавом.

Стали для холодной листовой штамповки и высадки подразделяют на следующие группы: для нормальной, глубокой, весьма глубокой, сложной и особо сложной вытяжки.

При холодной штамповке используют листовую сталь марок 10кп, 20кп, Юпс, 20пс, легированную — 10Г2, 12Х2НМФА, 23Х2НВФА, 25ХГСА, 25ХГФ, ЗОХГС и др. Для высадки используют стали, обладающие в холодном состоянии хорошей пластичностью: 08кп, 20кп, 15Х, ЗОХ, 12ХН, 18Х2Н4МА, 19ХГН, 20ХГСА, ЗОХ, ЗОХНМА.

Автоматные стали хорошо обрабатываются резанием, их делят на следующие группы:

- углеродистые сернистые — All, А20, АЗО, А35, А40Г;

- углеродистые свинецсодержащие — АС 14, АС35Г2, АС45Г2, АС40;

- сернисто-селенистые и хромистые сернисто-селенистые — А35Е, А45Е, А40ХЕ;

- сернисто-марганцовистые свинецсодержащие и легированные свинецсодержащие — АС12ХН, АС14ХГН, АС20ХГНМ и др.

Из этих сталей изготавливают втулки, болты, гайки, оси, тяги, валики и другие малонагруженные детали автомобильного, текстильного и сельскохозяйственного машиностроения.

Рессорно-пружинные стали обладают высокими пределом упругости, выносливостью, пластичностью и вязкостью. Для изготовления пружин, рессор, пружинных шайб, работающих в обычных условиях, используют стали 65, 70, 75, 85, 60Г, 70Г, У7—У13, У7А—У13А. Для изготовления тяжелонагруженных пружин и рессор автомобилей и железнодорожных вагонов используют стали 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2А, 70СЗА. Стали 50ХГ, 50ХГА, 55ХГР, 50ХФА, 50ХГФА используют для изготовления пружин, имеющих длительный цикл работы при высоких температурах. Стали 10X11 H23T3MP, 12Х18Н9Т, 30X13, 36НХТЮ5М, 40X13, 40КХНМ, 40КНХМВТЮ, 42НХТЮА, 68НХВКТЮ используют для изготовления пружинных деталей, которые работают в агрессивных средах при высоких температурах.

Для изготовления деталей, предназначенных для работы в условиях тяжелого нагружения, — зубчатых колес, валов, крестовин, карданных валов, штоков и других используют стали 18ХГТ, 25ХГТ, 30ХГТ, 25ХГМ, 25Х2ГНТА, 15ХГН2ТА, 20ХГНТР, 15Х2ГН2ТРА. При работе с ударными нагрузками применяются стали марок 20ХГР, 20ХНР, 20ХГНР, 27ХГР, 40ХН, 45ХН, 50ХН, 30XH3A, 30ХГСН2А, 38ХГН.

Высоколегированные стали и сплавы являются труднообрабатываемыми и по назначению подразделяются на следующие группы:

хладостойкие стали, предназначенные для работы при температуре-40...-80 °С, - 12ХНЗА, 15ХМ, 18Х2Н4ВА, 20ХГНР, 30ХГСА, 30ХГСН2А, 38Х2МЮА, 40ХН2МА и др.;

теплоустойчивые стали, предназначенные для работы в течение длительного времени при температуре до 600 °С. Стали 12МХ, 12X1МФ, 20Х1М1Ф1ТР, 20Х1М1Ф1БР, 25Х1МФ, 25Х2М1Ф используют при изготовлении паровых котлов, деталей трубопроводов, труб паронагревателей, деталей газовых турбин; стали 12Х8ВФ, 15X5, 15Х5М, 15Х5ВФ используют для изготовления печей, труб, насосов, задвижек и других подобных деталей;

жаропрочные стали, способные работать при температуре 400...850°С. Стали 9Х16Н15МЗБ, 12Х8ВФ, 13Х14НЗВ2ФР, 14Х17Н2, 15X11МФ применяют для изготовления лопаток паровых турбин, трубопроводов высокого давления, труб, печей, работающих при температуре до 580 °С; стали 08Х16Н13М2Б, 11X11Н2В2МФ, 12Х18Н12Т, 15Х5М, 16Х11Н2В2МФ, 18Х12ВМБФР — для изготовления литейных форм, лопаток турбин, деталей насосов, задвижек, работающих при температуре до 600°С; стали 09Х16Н4Б, 37Х12Н8Г8МБФ, 40Х9С2, 40Х10С2М, 45Х14Н14В2М — для изготовления труб парогенераторов, клапанов двигателей, трубопроводов, работающих при температуре до 850 °С;

жаростойкие стали, способные работать без окисления и образования окалины при температуре до 1 250 °С. Стали 12X13, 12Х18Н9Т, 09Х14Н16Б, 15X5, 08Х18Н10, 40Х10С2М применяют для изготовления теплообменников, электродов зажигательных систем, муфелей, реторт, деталей котельных установок, работающих при температуре до 850 °С; стали 08Х18Т1, 08Х20Н14С2, 12X17, 10Х13СЮ, 20Х20Н14С2, 30Х13Н7С2, 45Х22Н4МЗ, 55Х20Г9АН4 — для изготовления печных рольгангов, теплообменников, деталей термических печей, труб, работающих при температуре до 1 000°С; стали 10Х23Н18, 15Х18СЮ, 15Х25Т, 15X28, 12Х25Н16Г7АР, 20Х23Н18, 20Х25Н20С2, 36Х18Н25С2 — для изготовления труб пиролизных установок, деталей газовых турбин, подвесок и опор в котлах, работающих в агрессивных средах при температуре до 1 150°С;

коррозионно-стойкие стали используемые для изготовления деталей, работающих в агрессивных средах. Для слабоагрессивных сред (открытый воздух, пресная вода, пар) используют стали 08X13, 12X13, 20X13, 25Х13Н2; для изготовления медицинских инструментов — стали 30X13 и 40X13; для изготовления лопаток турбин, авиационных двигателей — стали 14Х17Н2, 20Х17Н2; для изготовления деталей дизелей, элементов судов, работающих в морской воде, — стали 07Х16Н6, 08Х17Н5МЗ, 09Х15Н8Ю, 09Х16Н4Б; для работы в средах с повышенной агрессивностью - стали ХН65МФ, Н70МФ, 03Х18Н12, 04Х18Н10, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т.

Коррозионно-стойкие стали переходного класса обладают высокой надежностью, сопротивлением коррозии под напряжением, хорошей свариваемостью всеми видами сварки (причем сварные соединения не требуют термической обработки).

Сталь 07X16Н6 — одна из наиболее распространенных, выпускается в виде листов, лент, прутков, поковок, сварочной проволоки. После закалки, обработки холодом и отпуска в интервале температур 250...400°С сталь при параметре прочности ав = = 1 100... 1 300 МПа имеет высокие значения вязкости разрушения и пластичности; ее применяют для изготовления силовых деталей и сварных узлов, работающих при низких температурах (до -253 °С), в том числе деталей, подвергаемых действию большой концентрации напряжений, а также сварных газовых емкостей, работающих под давлением.

Сталь 08Х17Н5МЗ с параметром прочности ов = 1 200... 1 400 МПа применяют в качестве листового материала. Ее упрочняют холодной деформацией и поставляют в виде листов и лент в мягком или полунагартованном состоянии. Наиболее целесообразно использование данной стали для изготовления тонкостенных объемных деталей методом глубокой штамповки с умеренными степенями деформации, с последующим упрочнением отпуском при температуре 450 °С. Сталь хорошо поддается пайке. Детали, изготовленные из этой стали, могут длительно эксплуатироваться при температуре 500 °С.

Сталь 13X15H4AM3 с параметром прочности ав = 1 400... 1600 МПа применяют для изготовления высоконагруженных деталей и сварных узлов. Высокие параметры прочности этой стали обеспечиваются повышенным содержанием углерода и азота, а пластичности и вязкости — наличием в структуре 15... 20 % равномерно распределенного остаточного аустенита. Данную сталь поставляют в виде поковок, штамповок, прутков и горячекатаных листов. Ее термическая обработка состоит из закалки при температуре 1 070 °С, обработки холодом и отпуска при 200 или 350 "С. При параметре прочности ов = 1 600 МПа после отпуска при температуре 200 °С сталь 13X15H4AM3 имеет высокие значения вязкости разрушения, пластичности, сопротивления к концентраторам напряжений, в том числе к трещинам при длительно действующих нагрузках в контакте с водой.

Сталь 13X15H4AM3 используют для изготовления накаткой высоконагруженных болтов, работающих как на срез, так и на растяжение.

Наиболее высокопрочной из сталей переходного класса является сталь 18Х14Н4АМЗ с параметром прочности ов = 1 600... 1 800 МПа. Такую прочность обеспечивают повышенное содержание углерода и изменение фазового состава в сторону большего количества мартенсита. При этом сталь 18Х14Н4АМЗ имеет достаточно высокие значения вязкости разрушения и сопротивления коррозионному растрескиванию.

Сталь 18Х14Н4АМЗ предназначена для изготовления силовых деталей и сварных узлов, работающих при температуре от -70 до + 200 °С в любых климатических условиях.

Алюминиевые сплавы

Алюминиевые сплавы подразделяют на сплавы, деформируемые обработкой (ГОСТ 4784—74) и прессованием (ГОСТ 21488— 76), и литейные сплавы (ГОСТ 1583—89Е).

Деформируемые обработкой алюминиевые сплавы отличаются хорошей пластичностью (относительное удлинение 8 до 40 %), но невысокой прочностью. К ним относят сплавы алюминия с магнием и марганцем. Это сплавы АМц, содержащие 1,0... 1,6 % Мп, АМц2, АМц5, содержащие до 1,6% Мп и до 5,8% Mg. Данные сплавы используют для изготовления сварных или штампованных малонагруженных конструкций, они устойчивы к коррозии и могут быть упрочнены методами холодной деформации.

К прессованным сплавам относят сплавы системы А1—Си—Mg с добавками других компонентов (например, марганца) — дур- алюмины. Наибольшее применение имеют сплавы Д18 (2,2... 3,0 % Си; 0,2...0,5% Mg) и Д16 (3,8...4,6% Си; 1,2...1,8% Mg и 0,3...0,9% Мп).

Дуралюмины в любом состоянии хорошо деформируются, могут быть подвергнуты закалке в воде и старению. Сплавы типа В95 являются наиболее прочными и содержат в своем составе 6 % Zn, 2,3 % Mg, 1,7 % Си, 0,4 % Мп, 0,2 % Сг. Недостатки этих сплавов: возможность применения при температуре ниже 150°С и подверженность коррозии. Для работы при повышенных температурах используются сплавы АК4, АК6, АК8, АК.4-1, хорошо подвергающиеся ковке и штамповке.

Алюминиевые деформируемые сплавы обладают высокими физико-механическими характеристиками, технологичны при изготовлении, используются в судо- и авиастроении, в строительстве, сельском хозяйстве, производстве электро- и бытовой техники и электронном машиностроении. В авиастроении эти сплавы являются основным конструкционным материалом (составляют 80... 85 % массы планера современного самолета).

С целью повышения надежности самолетов разработаны новые высокопрочные алюминиевые деформируемые сплавы системы А1—Zn—Mg—Си и среднепрочные сплавы системы А1—Си—Mg. Эти сплавы имеют повышенные значения предела текучести и трещиностойкости, сопротивления усталости и коррозионной стойкости и обладают повышенными прочностными свойствами. Наиболее перспективными для авиации являются следующие марки: В95пчТ2, В95очТ2, 1973, 1933 системы Al-Zn-Mg-Cu и 1161, 1163 системы А1—Си—Мп. Сплавы 1973, 1933 и 1161 содержат цирконий Zr.

Сплавы, легированные литием, характеризуются пониженной плотностью.

Сплав 1420 системы А1—Mg—Li—Zr отличается самой низкой плотностью (р = 2 470 кг/м3) и обеспечивает высокую удельную прочность (cB/(pg) = 17 км, где g — ускорение свободного падения), а также снижение массы конструкций на 20...25 %.

Предел прочности ов сварных соединений составляет примерно 0,8с„ основного материала.

Для изготовления тонких листов на базе системы А1—Си—Li—Zr разработаны сплавы 1450 и 1451, которые по основным техническим характеристикам не уступают сплаву В95, но позволяют на 10% снизить массу конструкции и на 10% повысить ее жесткость.

Сплавы 1430 и 1440, разработанные на базе системы А1—Mg— Li—Си—Zr, имеют более низкую (на 7...8%) плотность и более высокий (на 10 %) модуль упругости и достаточно высокие значения сопротивления усталости и предела текучести по сравнению со сплавами системы А1—Си—Mg типа Д16.

Алюминиево-литиевые сплавы по сравнению с традиционными алюминиевыми довольно дорогостоящи и поэтому их применяют только в тех конструкциях, где необходимо снижение массы.

Алюминиевые литейные сплавы обозначают буквами AJ1 и подразделяют на 5 групп.

Группа 1 — силумины — сплавы системы А1—Si (АЛ2, АЛ4, AJI9). Эти сплавы устойчивы к коррозии, обладают хорошей текучестью и малой усадкой. При модификации в них вводят металлический натрий, в результате чего структура сплава становится мелкозернистой, а сплав приобретает пластичность.

Группа 2 — сплавы системы А1—Si—Си (АЛЗ, АЛ5, АЛ6, а также сплав AJI32, содержащий дополнительно марганец и титан).

Группа 3 — сплавы системы А1—Си (AJI7 и AJ119), имеющие повышенное содержание меди.

Группа 4 — сплавы системы А1—Mg (AJ18, AJT13, AJI22), обладающие низкой плотностью, хорошей коррозионной стойкостью и высокими механическими характеристиками. Используют данные сплавы при изготовлении отливок в автомобильном производстве.

Группа 5 — сплавы на основе алюминия и других компонентов. Например, сплав AJ124 содержит марганец, магний, цинк, титан и другие компоненты.

Среди последних разработок можно выделить сплавы ВАЛ 12, ВАЛ 14, ВАЛ 16.

Высокопрочный сплав ВАЛ 12 на основе системы А1—Zn—Mg— Си предназначен для изготовления деталей, к которым предъявляются повышенные требования по прочности и усталости. Он может успешно конкурировать как с алюминиевыми деформируемыми сплавами, так и с малоуглеродистыми сталями, некоторыми латунями и бронзами. Детали из сплава ВАЛ 12 могут длительно работать при 200 °С и кратковременно при 250 °С.

Детали, получаемые литьем по методу жидкой штамповки, при которой кристаллизация происходит в металлической форме под давлением, обладают особо высокими механическими свойствами: ов = 550...600 МПа, а02 = 500...550 МПа, 5 = З...6%, а , = = 140... 160 МПа.

Высокопрочный и жаропрочный сплав ВАЛ 14 на основе системы А1—Си—Мп—Cd имеет высокие физико-механические характеристики (ав = = 400...500 МПа, ст_, = 104... 120 МПа, 5 = = 7... 15%), предназначен для деталей, испытывающих большие динамические и вибрационные нагрузки. Детали из этого сплава могут длительно работать при 300 °С и кратковременно при 350 °С.

Сплав ВАЛ 16 обладает высокой коррозионной стойкостью и хорошей свариваемостью. Детали из этого сплава могут успешно работать в любых климатических условиях при температуре до 150 "С. Сплав характеризуется высокими механическими свойствами (ав = = 300...350 МПа, 6 = 10... 15 %), что позволяет его применять для изготовления сварных конструкций совместно с деформируемыми сплавами типа АМгб.

Алюминиевые литейные сплавы по сравнению с чугунами и сталями обладают рядом важных преимуществ: возможностью получения более точных литых заготовок с малой шероховатостью поверхности при использовании высокопроизводительных методов литья в металлические формы (в кокиль, под давлением, жидкой штамповкой), а также более высокой коррозионной стойкостью.

Замена чугуна и стали литейными алюминиевыми сплавами позволяет получать значительный технико-экономический эффект за счет следующих факторов: снижения массы (металлоемкости) конструкций; повышения эксплуатационной надежности и долговечности; уменьшения трудоемкости благодаря применению более точных литых заготовок, а также более легкой обрабатываемости резанием.

Медные сплавы

В медных сплавах используют буквенные обозначения: С — свинец, О — олово, Б — бериллий, Т — титан, Ф — фосфор, Ж — железо, Мц — марганец, К — кремний, Ц — цинк, А — алюминий, Н — никель.

Сплавы меди с цинком (до 50%) и добавками алюминия, никеля, кремния и марганца называются латунями. Различают латуни, обрабатываемые давлением (ГОСТ 15527—70), и литейные (ГОСТ 177111-80).

Наиболее распространены латуни с содержанием цинка до 38 %. Они коррозионно-стойкие, пластичные и в горячем состоянии хорошо обрабатываются давлением. Латуни выпускают восьми марок.

Максимальное содержание меди (96 %) в латуни марки Л96, минимальное — в Л60. Добавки легирующих элементов улучшают механические свойства и повышают коррозионную стойкость латуни. Наприм.ер, марганцово-алюминиевая латунь ЛМцА-57-3-1 содержит 55,0... 58,5 % меди, 2,5... 3,5 % марганца, 0,5... 1,5 % алюминия, остальное — цинк.

Сплавы меди с оловом называются бронзами (ГОСТ 5017—74 — оловянные и ГОСТ 18175—78 — безоловянные). Эти сплавы более прочные и коррозионно-стойкие по сравнению с медью, обладают хорошими литейными свойствами, имеют малый коэффициент трения, что позволяет использовать их при изготовлении вкладышей подшипников, червячных колес, различных элементов точных измерительных приборов.

Бронза БрОЦС5-5-5 содержит 4...6% олова, цинка и свинца, остальное — медь. Поскольку олово дороже и дефицитнее меди, то широкое распространение получили алюминиевые бронзы, например БрА5, БрАЖМц 10-3-1,5. Алюминиевые бронзы с добавками алюминия до 10 % обладают хорошей жидкотекучестью, в горячем и холодном состоянии хорошо обрабатываются давлением, а добавки никеля, марганца, железа и свинца улучшают их механические свойства.

Бериллиевые бронзы БрБ2, в состав которых входят 1,8...2,1 % бериллия, 0,2...0,5% никеля, остальное — медь, обладают высокой прочностью и упругостью, что позволяет использовать их для изготовления пружин и пружинных контактов измерительных приборов.

Бронзы БрОЦС4-4-4, содержащие 3...5% олова и цинка, 3,5...4,5 % свинца, обладают высокими антифрикционными свойствами.

Кремниевые бронзы, например БрКН-1-3, содержат 0,6..1,1 % кремния, 2,4...3,4% никеля и 0,1 ...0,4% марганца, обладают высокой пластичностью и коррозионной стойкостью.

Технически чистая медь (ГОСТ 859—78) также применяется в машино- и приборостроении: М00 (медь 99,9 %), МО (99,95 %), Ml (99,8%), М2 (99,7%), МЗ (99,5%).

Титановые сплавы

В промышленности применяют в основном титан двух марок: ВТ1-00 и ВТ 1-0. Для легирования титана используют алюминий, который увеличивает прочность, жаропрочность и стойкость к окислению при высоких температурах, но снижает пластичность. Алюминий является а-стабилизатором. Для получения сплавов смешанной структуры (а + (3) титан легируют марганцем, хромом и молибденом, что позволяет примерно вдвое увеличить прочность по сравнению с чистым титаном, но при температуре не выше 430 "С. Такие сплавы хорошо куются, штампуются и прокатываются, но плохо свариваются.

Широкое распространение имеет сплав ВТЗ-1 (5,5...7,0% А1, 0,8...2,3% Сг, 2...3 % Мо, 0,2...0,4% Si), который обладает термической стабильностью при температуре до 400 °С.

Сплав ВТ9 (6...7% А1, 3...4% Мо, 0,3% Si, 0,8...2,0% Zr) может длительно работать при температуре до 450 °С.

Однофазный сплав ВТ5 (4,3...6,2% А1) устойчив к коррозии, хорошо сваривается, сохраняет высокую прочность при температуре до 650 °С.

Титановые сплавы используют в тех областях, где к коррозионной стойкости и прочности изделий предъявляются высокие требования, например в химической и молочной промышленности. Длительный срок службы титановых изделий позволяет окупать их повышенную по сравнению со сталями стоимость.

Области использования титановых сплавов:

химическое, нефтехимическое, молочное производство — емкости, баки, трубопроводы, теплообменники, реакторные сосуды, очистительные сооружения;

машиностроение — корпусные детали, клапаны, золотники, пружины, коленчатые валы;

добыча топлива, производство ядерных силовых установок — конденсаторы, лопатки турбин, изделия, работающие в соленой морской воде, детали бурильного и нефтяного оборудования;

строительство — крыши, панели, элементы отделки, трубопроводы, оболочки;

судостроение — опреснители морской воды, глубоководные спускаемые аппараты, подводные лодки, шельфовые нефтяные платформы;

захоронение радиоактивных отходов — контейнеры, транспортные цистерны;

медицинская промышленность — имплантанты, сердечные клапаны, микрохирургический инструмент, протезы;

производство спортивного инвентаря — ракетки, клюшки, детали велосипедов и др.

Поскольку титановые сплавы достаточно дороги и дефицитны, то это сильно сдерживает их использование. Наиболее широко применяют титановый лист толщиной 1... 5 мм, хотя титан поставляют и в виде плит, труб, прутков и поковок. Для снижения себестоимости разработаны вторичные титановые сплавы — ВТВ1, ВТВ2, ВТВЗ, ВТВ4. В качестве шихтовых материалов при выплавке слитков используют отходы производства титановых сплавов. Из вторичных титановых сплавов освоено производство листов толщиной 1 ...5 мм и плит толщиной 6... 50 мм.

Изделия из вторичных титановых сплавов могут быть сварены всеми видами сварки: аргонодуговой, электронно-лучевой, точечной и др. Операции листовой штамповки и гибки заготовок из сплава марки ВТВ1 осуществляют без нагрева, а из сплавов ВТВ2, ВТВЗ, ВТВ4 — при нагреве до 700 °С. Механическую обработку (точение, фрезерование, строгание и др.) вторичных титановых сплавов проводят инструментом с твердосплавными пластинами типа ВК6 и ВК8. Режимы резания аналогичны режимам для резания обычных титановых сплавов.

Магниевые сплавы

Первичный магний имеет три марки: МГ90, МГ95 и МГ96, с содержанием от 99,96 до 99,90 % магния. В магниевых сплавах содержится железо, кремний, алюминий, медь, никель, марганец и хлор в незначительных количествах. По ГОСТ 2856—79 определен состав магниевых сплавов, предназначенных для фасонного литья, по ГОСТ 14957—76 — состав сплавов для получения изделий методами горячей деформации. Различают литейные магниевые сплавы (MJI) и сплавы, обрабатываемые давлением (МА).

Сплав МЛ2 (1 ...2 % Мп) имеет невысокие механические свойства, но обладает хорошей антикоррозионной стойкостью.

Сплавы МЛ4 и МЛ5 содержат добавки алюминия и цинка, имеют более высокие физико-механические характеристики, благодаря чему их широко используют в промышленности, хотя стойкость к коррозии у них несколько ниже.

Сплав МЛ 10 содержит добавки неодима, цинка и циркония, обладает хорошими литейными свойствами, жаропрочен и может выдерживать рабочую температуру до 250 °С.

Магниевые литейные сплавы хорошо обрабатываются резанием, обладают малой плотностью, высокой удельной прочностью, способностью к демпфированию колебаний. Изделия, изготовленные из этих сплавов, используют в различных отраслях народного хозяйства:

авиастроении — детали пассажирских кресел, шасси, двигателей и силовых агрегатов;

транспортном машиностроении — детали двигателей автомобилей, диски колес, элементы подвески, корпуса лодок и лодочных моторов;

текстильной промышленности — детали ткацких станков и бобины;

радиотехнической и электронной промышленности — детали оптических приборов, радио- и киноаппаратуры.

1.2. Металлы и сплавы с особыми свойствами. Для ряда отраслей машиностроения и приборостроения необходимо применение материалов со строго регламентированными значениями в определенных температурных интервалах эксплуатации таких физических свойств, как температурные коэффициенты линейного расширения a (TKJTP) и модуля нормальной упругости р (ТКМУ). Эти коэффициенты определяют характер изменения размеров детали и модуля упругости сплава при нагреве.

Сплавы с регламентируемым температурным коэффициентом линейного расширения. Основным представителем сплавов с минимальным TKJIP является инвар — сплав 36Н. Инвар имеет самые низкие значения а в интервале температур от -100...+100 °С. Высокий уровень механических свойств и технологичности инвара позволяет использовать его в качестве конструкционного материала для деталей, от которых требуется постоянство размеров при меняющихся температурных условиях эксплуатации. Из инвара изготавливают жесткозакрепленные трубопроводы сложной пространственной формы, перекачивающие сжиженные газы в криогенных установках. Малая величина TKJ1P позволяет уменьшить напряжения в трубопроводах и предотвратить возможность их разрушения. Отпадает необходимость установки сильфонных узлов для компенсации деформации, что упрощает конструкцию и делает ее более надежной.

Для обеспечения минимально возможного ТКЛР и наибольшей стабильности размеров содержание углерода в сплавах ин- варного состава не должно превышать 0,05 %. Более высокое содержание углерода приводит к изменению параметров кристаллической решетки и магнитострикции парапроцесса. Для спаев со стеклом повышенное содержание углерода приводит к выделению диоксида углерода С02 в процессе впаивания и образованию газовых пузырей в стекле.

Значение ТКЛР сплавов а зависит от предварительной обработки. Минимальное значение коэффициента а инвара достигается после закалки от 830 °С, в результате которой примеси переходят в твердый раствор, и отпуска при 315 °С. Холодная деформация также способствует снижению ТКЛР. В результате комбинации обеих обработок а становится почти равным нулю.

Замена части никеля равным количеством кобальта и легирование малыми добавками меди позволяют дополнительно снизить ТКЛР инвара. Такой сплав называют суперинваром.

Металлы с памятью формы

Долгое время неупругую деформацию считали полностью необратимой. В начале 1960-х гг. был открыт обширный класс металлических материалов, у которых элементарный акт неупругой деформации осуществляется за счет структурного превращения. Такие материалы обладают обратимостью неупругой деформации. Явление самопроизвольного восстановления формы — эффект памяти формы (ЭПФ) — может наблюдаться как в изотермических условиях, так и при температурных изменениях. При тепло- сменах такие металлические материалы могут многократно обратимо деформироваться.

Способность к восстановлению деформации не может быть подавлена даже при высоком силовом воздействии. Уровень реактивных напряжений некоторых материалов с ЭПФ может составлять 1 ООО... 1 300 МПа.

Металлы, обладающие ЭПФ, относятся к числу наиболее ярких представителей материалов со специальными свойствами. Повышенный интерес к этому металлургическому феномену обусловлен уникальным сочетанием высоких обычных механических характеристик, сопротивления усталости, коррозионной стойкости и необычных свойств, таких как термомеханическая память, реактивное напряжение, основанных на термоупругом мартенсит- ном превращении. Особенностью сплавов с ЭПФ является ярко выраженная зависимость большинства свойств от структуры. Значения физико-механических характеристик меняются в несколько раз при обратимом фазовом переходе аустенит—мартенсит для разных сплавов обычно в интервале температур -150...+150"С.

Из большого числа сплавов с ЭПФ наиболее перспективными для практического применения являются сплавы Ti—Ni экви- атомного состава (равного числа атомов), обычно называемые ни- келидом титана или нитинолом. Реже используют более дешевые сплавы на основе меди Си—А1—Ni и Си—А1—Zn.

Эффект памяти формы состоит в том, что образец, имеющий определенную форму в аустенитном состоянии при повышенной температуре, деформируют при более низкой температуре мар- тенситного превращения. После перегрева, сопровождающегося протеканием обратного превращения, исходная характерная форма восстанавливается. Эффект памяти формы проявляется в сплавах, характеризующихся термоупругим мартенситным превращением, когерентностью решеток исходной аустенитной и мартенситной.

Сплавы с ЭПФ часто относят к так называемым интеллектуальным материалам, позволяющим создавать принципиально новые конструкции и технологии в разных отраслях машиностроения, авиакосмической и ракетной техники, приборостроения, энергетики, медицины и др. Рассмотрим некоторые объекты применения сплавов с ЭПФ.

Освоение ближнего и дальнего космоса связано с созданием орбитальных станций и крупным космическим строительством. Необходимо сооружение таких громоздких объектов, как солнечные батареи и космические антенны. Антенны состоят из листа и стержня из сплава Ti—Ni, которые свернуты в виде спирали и помещены в углубление в искусственном спутнике. После запуска спутника и выведения его на орбиту антенна нагревается с помощью специального нагревателя или теплоты солнечного излучения, в результате чего она выходит в космическое пространство.

С учетом этих особенностей в нашей стране была создана уникальная технология соединения элементов в открытом космосе с использованием муфты из сплава ТН-1. Эта технология была успешно использована при сборке конструкции фермы из алюминиевых сплавов общей длиной 14,5 м и поперечным сечением в виде квадрата со стороной 0,5 м.

Пластинка для соединения кости. Методы медицинской помощи в случае костных переломов заключаются в том, чтобы с помощью пластинок из коррозионно-стойкой стали или сплавов Со— Сг зафиксировать зону перелома в таком состоянии, когда на кость действует сила сжатия.

Если для соединительной пластины применить сплав с эффектом памяти формы, то становится возможной прочная фиксация зоны перелома путем внешнего нагрева пластинки до температуры несколько выше температуры тела после операции, при этом отпадает необходимость осуществлять продольное сжатие кости во время операции.

Внутрикостные шпильки. Такие шпильки применяются при оказании медицинской помощи при переломах большой берцовой кости. Причем шпильки, главным образом из нержавеющей стали, вводят до костного мозга, тем самым фиксируя кость. При применении этого метода кость фиксируется за счет упругих свойств коррозионно-стойкой стали, поэтому необходимо ввести шпильку большего диаметра, чем диаметр отверстия, для создания большой степени деформации. В этой связи существует риск повредить ткани в зоне, в которую вводится шпилька.

Хирургическая операция упрощается при использовании для шпилек сплавов с эффектом памяти формы на основе Ti—Ni. Предварительно охлажденные шпильки восстанавливают исходную форму при температуре тела, что увеличивает степень фиксации.

Устройства для скелетного вытяжения. Используется свойство материала при восстановлении формы создавать в заданном температурном интервале значительные напряжения.

Устройства применяют для эффективного лечения переломов костей путем как постоянного, так и дискретного скелетного вытяжения.

Проволока для исправления положения зубов. Для исправления положения зубов, например неправильного прикуса, применяют проволоку из коррозионно-стойкой стали, создающую упругое усилие.

Недостаток корректирующей проволоки — малое упругое удлинение и, как следствие, пластическая деформация. При изготовлении проволоки из сплава Ti—Ni даже при упругой деформации 10 % пластическая деформация не возникает, и оптимальная корректирующая сила сохраняется.

1.3 Виды керамических материалов. Керамические материалы относятся к основным материалам, оказывающим определяющее влияние на уровень и конкурентоспособность промышленной продукции. Это влияние сохранится и в ближайшем будущем. Войдя в технику и технологию в конце 1960-х гг., керамические материалы произвели настоящую революцию в материаловедении, за короткое время став, по общему мнению, третьими промышленными материалами после металлов и полимеров.

Керамические материалы были первым конкурентоспособным по сравнению с металлами классом материалов для использования при высоких температурах.

Основными разработчиками и производителями керамических материалов являются США и Япония.

Исследование, проведенное Национальным бюро стандартов США, показало, что использование керамических материалов позволило к 2000 г. осуществить экономию ресурсов страны в размере более 3 млрд долл. Ожидаемая экономия была достигнута, прежде всего, за счет использования транспортных двигателей с деталями из керамических материалов, керамических материалов для обработки резанием и оптокерамики для передачи информации. Помимо прямой экономии применение керамических материалов позволит снизить расход дорогих и дефицитных металлов: титана и тантала в конденсаторах, вольфрама и кобальта в режущих инструментах, кобальта, хрома и никеля в тепловых двигателях.

Изготовление керамических материалов. Керамическая технология предусматривает следующие основные этапы: получение исходных порошков, консолидацию порошков, т.е. изготовление компактных материалов, их обработку и контроль изделий.

При производстве высококачественных керамических материалов с высокой однородностью структуры используют порошки исходных материалов с размером частиц до 1 мкм. Процесс получения столь высокой степени дисперсности требует больших затрат энергии и является одним из основных этапов керамической технологии.

Измельчение производят механическим путем с помощью мелющих тел, а также распылением измельчаемого материала в жидком состоянии, осаждением на холодных поверхностях из парогазовой фазы, виброкавитационным воздействием на частицы, находящиеся в жидкости, с помощью самораспространяющегося высокотемпературного синтеза и другими методами.

Для сверхтонкого помола (частицы менее 1 мкм) наиболее перспективны вибрационные мельницы, или аттриторы.

Консолидация керамических материалов состоит из процессов формования и спекания. Различают три основные группы методов формования:

прессование под действием сжимающего давления, при котором происходит уплотнение порошка за счет уменьшения пористости;

пластичное формование выдавливанием прутков и труб через мундштук (экструзия) формовочных масс с пластификаторами, увеличивающими их текучесть;

шликерное литье для изготовления тонкостенных изделий любой сложной формы, в котором для формования используют жидкие суспензии порошков.

При переходе от прессования к пластичному формованию и шликерному литью увеличиваются возможности изготовления изделий сложной формы, однако усложняется процесс сушки изделий и удаления пластификаторов из керамического материала. Поэтому для изготовления изделий сравнительно простой формы предпочтение отдается прессованию, а более сложной — экструзии и шликерному литью.

При спекании отдельные частицы порошков превращаются в монолит и формируются окончательные свойства керамики. Процесс спекания сопровождается уменьшением пористости и усадкой.

При изготовлении керамических материалов применяют печи для спекания при атмосферном давлении, установки горячего изо- статического прессования (газостаты), прессы горячего прессования с усилием прессования до 1 500 кН. Температура спекания в зависимости от состава может составлять 2 ООО... 2 200 °С.

Часто применяют совмещенные методы консолидации, сочетающие формование со спеканием, а в некоторых случаях — синтез образующегося соединения с одновременным формованием и спеканием.

Обработка керамических материалов и контроль ее качества являются основными составляющими в балансе стоимости керамических изделий.

По некоторым данным, стоимость исходных материалов и консолидации составляет всего лишь 11 % (для металлов 43 %), в то время как на обработку приходится 38 % (для металлов 43 %), а на контроль 51 % (для металлов 14%).

К основным методам обработки керамических материалов относят термическую обработку и размерную обработку поверхности.

Термическую обработку керамических материалов производят с целью кристаллизации межзеренной стеклофазы. При этом на 20... 30 % повышаются твердость и вязкость разрушения материала.

Большинство керамических материалов с трудом поддаются механической обработке. Поэтому основным условием керамической технологии является получение при консолидации практически готовых изделий. Для доводки поверхностей керамических изделий применяют абразивную обработку алмазными кругами, электрохимическую, ультразвуковую и лазерную обработки. Эффективно применение защитных покрытий, позволяющих устранить мельчайшие поверхностные дефекты — неровности, риски и т.д.

Для контроля качества изготовления керамических деталей чаще всего используют рентгеновскую и ультразвуковую дефектоскопию.

Учитывая, что большинство керамических материалов имеет низкие вязкость и пластичность и соответственно низкую трещи- ностойкость, для аттестации изделий применяют методы механики разрушения с определением коэффициента интенсивности напряжений К1с. Одновременно строят диаграмму, показывающую кинетику роста дефекта.

Количественно вязкость разрушения кристаллической керамики и стекла составляет примерно 1...2 МПа/м1/2, в то время как для металлов значения К)с значительно выше (более 40 МПа/м1/2). Прочность химических межатомных связей, благодаря которой керамические материалы обладают высокой твердостью, химической и термической стойкостью, одновременно обусловливает их низкую способность к пластической деформации и склонность к хрупкому разрушению.

Возможны два подхода к повышению вязкости разрушения керамических материалов. Один из них, традиционный, связанный с совершенствованием способов измельчения и очистки порошков, их уплотнения и спекания. Второй подход состоит в торможении роста трещин под нагрузкой. Существуют несколько способов решения этой проблемы. Один из них основан на том, что в некоторых керамических материалах, например в диоксиде циркония Zr02, под давлением происходит перестройка кристаллической структуры. Исходная тетрагональная структура Zr02 переходит в моноклинную, имеющую на 3...5 % больший объем.

Контрольные вопросы

- Чем чугуны отличаются от сталей?

- Как классифицируют чугуны?

- Какова область использования ковких чугунов?

- Для изготовления каких деталей используются высокопрочные чугуны?

- Какой чугун используют для изготовления подшипников скольжения?

- Как классифицируют стали?

- Какова обрабатываемость высоколегированных сталей?

- При каких температурах способны работать жаропрочные и жаростойкие стали?

- Каковы свойства алюминиевых деформируемых сплавов?

- Сколько существует групп алюминиевых литейных сплавов?

- Чем отличается бронза от латуни?

- Для изготовления каких деталей используют титановые сплавы?

- Какой режущий материал используют при механической обработке заготовок, выполненных из титановых сплавов?

- Какова область использования магниевых сплавов?

- Какой материал используют для изготовления лопаток и дисков турбин?	[

- Что из себя представляют термобиметаллы и где их используют?

- Какова область использования металлов, обладающих памятью формы?

Тема 2 .Керамические и композиционные материалы

2.1  Керамические материалы

2.2 Свойства и применение керамических материалов.

2.3 Композиционные материалы

2.1 Виды керамических материалов. Керамические материалы относятся к основным материалам, оказывающим определяющее влияние на уровень и конкурентоспособность промышленной продукции. Это влияние сохранится и в ближайшем будущем. Войдя в технику и технологию в конце 1960-х гг., керамические материалы произвели настоящую революцию в материаловедении, за короткое время став, по общему мнению, третьими промышленными материалами после металлов и полимеров.

Керамические материалы были первым конкурентоспособным по сравнению с металлами классом материалов для использования при высоких температурах.

Основными разработчиками и производителями керамических материалов являются США и ЯпонияИсследование, проведенное Национальным бюро стандартов США, показало, что использование керамических материалов позволило к 2000 г. осуществить экономию ресурсов страны в размере более 3 млрд долл. Ожидаемая экономия была достигнута, прежде всего, за счет использования транспортных двигателей с деталями из керамических материалов, керамических материалов для обработки резанием и оптокерамики для передачи информации. Помимо прямой экономии применение керамических материалов позволит снизить расход дорогих и дефицитных металлов: титана и тантала в конденсаторах, вольфрама и кобальта в режущих инструментах, кобальта, хрома и никеля в тепловых двигателях.

Изготовление керамических материалов. Керамическая технология предусматривает следующие основные этапы: получение исходных порошков, консолидацию порошков, т.е. изготовление компактных материалов, их обработку и контроль изделий.

При производстве высококачественных керамических материалов с высокой однородностью структуры используют порошки исходных материалов с размером частиц до 1 мкм. Процесс получения столь высокой степени дисперсности требует больших затрат энергии и является одним из основных этапов керамической технологии.

Измельчение производят механическим путем с помощью мелющих тел, а также распылением измельчаемого материала в жидком состоянии, осаждением на холодных поверхностях из парогазовой фазы, виброкавитационным воздействием на частицы, находящиеся в жидкости, с помощью самораспространяющегося высокотемпературного синтеза и другими методами.

Для сверхтонкого помола (частицы менее 1 мкм) наиболее перспективны вибрационные мельницы, или аттриторы.

Консолидация керамических материалов состоит из процессов формования и спекания. Различают три основные группы методов формования:

- прессование под действием сжимающего давления, при котором происходит уплотнение порошка за счет уменьшения пористости;

- пластичное формование выдавливанием прутков и труб через мундштук (экструзия) формовочных масс с пластификаторами, увеличивающими их текучесть;

- шликерное литье для изготовления тонкостенных изделий любой сложной формы, в котором для формования используют жидкие суспензии порошков.

При переходе от прессования к пластичному формованию и шликерному литью увеличиваются возможности изготовления изделий сложной формы, однако усложняется процесс сушки изделий и удаления пластификаторов из керамического материала. Поэтому для изготовления изделий сравнительно простой формы предпочтение отдается прессованию, а более сложной — экструзии и шликерному литью.

При спекании отдельные частицы порошков превращаются в монолит и формируются окончательные свойства керамики. Процесс спекания сопровождается уменьшением пористости и усадкой.

При изготовлении керамических материалов применяют печи для спекания при атмосферном давлении, установки горячего изо- статического прессования (газостаты), прессы горячего прессования с усилием прессования до 1 500 кН. Температура спекания в зависимости от состава может составлять 2 ООО... 2 200 °С.

Часто применяют совмещенные методы консолидации, сочетающие формование со спеканием, а в некоторых случаях — синтез образующегося соединения с одновременным формованием и спеканием.

Обработка керамических материалов и контроль ее качества являются основными составляющими в балансе стоимости керамических изделий.

По некоторым данным, стоимость исходных материалов и консолидации составляет всего лишь 11 % (для металлов 43 %), в то время как на обработку приходится 38 % (для металлов 43 %), а на контроль 51 % (для металлов 14%).

К основным методам обработки керамических материалов относят термическую обработку и размерную обработку поверхности.

Термическую обработку керамических материалов производят с целью кристаллизации межзеренной стеклофазы. При этом на 20... 30 % повышаются твердость и вязкость разрушения материала.

Большинство керамических материалов с трудом поддаются механической обработке. Поэтому основным условием керамической технологии является получение при консолидации практически готовых изделий. Для доводки поверхностей керамических изделий применяют абразивную обработку алмазными кругами, электрохимическую, ультразвуковую и лазерную обработки. Эффективно применение защитных покрытий, позволяющих устранить мельчайшие поверхностные дефекты — неровности, риски и т.д.

Для контроля качества изготовления керамических деталей чаще всего используют рентгеновскую и ультразвуковую дефектоскопию.

Учитывая, что большинство керамических материалов имеет низкие вязкость и пластичность и соответственно низкую трещи- ностойкость, для аттестации изделий применяют методы механики разрушения с определением коэффициента интенсивности напряжений К1с. Одновременно строят диаграмму, показывающую кинетику роста дефекта.

Количественно вязкость разрушения кристаллической керамики и стекла составляет примерно 1...2 МПа/м1/2, в то время как для металлов значения К)с значительно выше (более 40 МПа/м1/2). Прочность химических межатомных связей, благодаря которой керамические материалы обладают высокой твердостью, химической и термической стойкостью, одновременно обусловливает их низкую способность к пластической деформации и склонность к хрупкому разрушению.

Возможны два подхода к повышению вязкости разрушения керамических материалов. Один из них, традиционный, связанный с совершенствованием способов измельчения и очистки порошков, их уплотнения и спекания. Второй подход состоит в торможении роста трещин под нагрузкой. Существуют несколько способов решения этой проблемы. Один из них основан на том, что в некоторых керамических материалах, например в диоксиде циркония Zr02, под давлением происходит перестройка кристаллической структуры. Исходная тетрагональная структура Zr02 переходит в моноклинную, имеющую на 3...5 % больший объем.

2.2. В современном машиностроении применение керамических материалов постоянно увеличивается. Они многообразны по химическому составу и физико-механическим характеристикам. Керамические материалы могут работать при высоких температурах — 1600... 2500°С (жаропрочные стали 800... 1 200"С, молибден - 1 500°С, вольфрам — 1 800°С), они имеют плотность, в 2—3 раза меньшую, чем у жаропрочных материалов, твердость, близкую к твердости алмаза, отличные диэлектрические характеристики, высокую химическую стойкость. Запасы исходных материалов для производства керамики на земле неисчерпаемы. Из керамических материалов изготавливают детали газотурбинных и дизельных двигателей, тепловыделяющие элементы ядерных реакторов, легкую броню и элементы теплозащиты космических кораблей, тонкостенные поплавки и контейнеры для глубоководной техники, режущие пластины и оснастку для горячего деформирования металлов, плунжеры и уплотнительные кольца в насосах для перекачки агрессивных сред, элементы особоточных гироскопов и платы ЭВМ, подшипники, постоянные магниты и т.д.

Применение керамических материалов в автомобильных двигателях позволит поднять рабочую температуру в цилиндрах с 1 200 до 1 600 °С, при этом сократить потери теплоты, снизить расход топлива, улучшить эксплуатационные характеристики. При изготовлении изделий из керамических материалов нельзя просто заменять металлические детали на керамические. Особо должны учитываться условия их работы и действующие нагрузки, поскольку все детали выполняются целиком и это может снизить прочность всей конструкции. Кроме того, она не имеет пластической деформации и обладает низкой ударной вязкостью.

Сформулированы основные требования, которые следует учитывать при проектировании керамических деталей.

В нагруженных зонах керамическая деталь не должна иметь концентраторов напряжений. Практически не используют в керамических конструкциях болтовые соединения, в них стараются не сверлить отверстия, делать уступы, проточки, чтобы избежать микротрещин. В местах контакта керамики с металлом устанавливают демпфирующие прокладки.

Металлические и керамические детали одного изделия должны иметь одинаковые ТКЛР, в противном случае предусматривают установку компенсационных прокладок, причем учитывают и переходные процессы, когда происходит нагрев или охлаждение.

Керамика имеет теплоемкость, в 2 раза большую, чем металл, что вызывает тепловые деформации и напряжения. Крайне желательно, чтобы температура керамической детали по всему объему была бы одинаковой. Наиболее благоприятно воспринимаются напряжения сжатия. При отсутствии нагрузки в керамических деталях не должны сохраняться остаточные напряжения его полимеризации.

В настоящее время используют керамические материалы на основе нитрида кремния — реакционно связанный, спеченный и горячепрессованный нитриды кремния с легирующими добавками. Реакционно связанный нитрид кремния имеет относительно низкую по сравнению с другими материалами прочность, но изготовленные из него детали сложного профиля дают стабильно малую усадку. Горячепрессованный нитрид кремния обладает максимальной прочностью. Свойства керамических материалов существенно зависят от рабочих параметров и технологии их изготовления. Разработаны составы керамик, которые по своим эксплуатационным характеристикам могут заменять жаропрочные стали, но разработки в области составов и технологии их получения продолжаются. Принципиальными недостатками керамических материалов являются их хрупкость и сложность обработки. Керамические материалы плохо работают в условиях механических или термических ударов, а также при циклических условиях нагружения. Им свойственна высокая чувствительность к надрезам. В то же время керамические материалы обладают высокой жаропрочностью, превосходной коррозионной стойкостью и малой теплопроводностью, что позволяет с успехом использовать их в качестве элементов тепловой защиты.

При температурах выше 1 ООО °С керамические материалы прочнее любых сплавов, в том числе и суперсплавов, а их сопротивление ползучести и жаропрочность выше. К основным областям применения керамических материалов относятся режущий инструмент, детали двигателей внутреннего сгорания и газотурбинных двигателей и др.

Режущий керамический инструмент. Режущие керамические материалы характеризуют высокая твердость, в том числе при нагреве, износостойкость, химическая инертность к большинству металлов в процессе резания. По комплексу этих свойств керамические материалы существенно превосходят традиционные режущие материалы — быстрорежущие стали и твердые сплавы.

Радиопрозрачные керамические материалы. Для развития современной радио-, электронной и вычислительной техники необходимы материалы на основе оксида алюминия, нитридов бора, кремния, имеющие рабочую температуру до 3 000 °С, обладающие стабильными значениями диэлектрической проницаемости и малыми диэлектрическими потерями с тангенсом угла диэлектрических потерь tg 8 = 0,0001 ...0,0002.

К таким материалам относят чистый оксид алюминия, горя- чепрессованный нитрид бора, керамические материалы ТСМ 303 и АРП-3, спеченный нитрид бора, ситалл Д-2, кварцевые керамические материалы, чистый нитрид кремния и др.

2.3. Традиционно применяемые металлические и неметаллические материалы в значительной мере достигли своего предела конструктивной прочности. Вместе с тем развитие современной техники требует создания материалов, надежно работающих в сложной комбинации силовых и температурных полей, при воздействии агрессивных сред, излучений, глубокого вакуума и высоких давлений. Зачастую требования, предъявляемые к материалам, могут носить противоречивый характер. Удовлетворить эти требования можно, используя композиционные материалы.

Композиционным материалом, или композитом, называют объемную гетерогенную систему, состоящую из сильно различающихся по свойствам, взаимно нерастворимых компонентов, строение которой позволяет использовать преимущества каждого из них.

Принцип построения композитов человек заимствовал у природы. Типичными композитами являются стволы деревьев, стебли растений, кости человека и животных.

Композиты позволяют иметь заданное сочетание разнородных свойств: высокой удельной прочности и жесткости, жаропрочности, износостойкости, теплозащитных свойств и др. Спектр свойств композитов невозможно получить при использовании обычных материалов. Их применение дает возможность создавать ранее недоступные принципиально новые конструкции.

Благодаря композитам стал возможен новый качественный скачок в увеличении мощности двигателей, уменьшении массы машин и конструкций и повышении массовой эффективности транспортных средств и авиационно-космических аппаратов.

Важными характеристиками материалов, работающих в этих условиях, являются удельная прочность aB/(pg) и удельная жесткость E/(pg), где ав— временное сопротивление; Е— модуль упругости; р — плотность материала; g — ускорение свободного падения. По удельной прочности и жесткости композиты превосходят все известные конструкционные сплавы.

Композиты состоят из сравнительно пластичного матричного материала — основы и более твердых и прочных компонентов, являющихся наполнителями. Свойства композитов зависят от свойств основы, наполнителей и прочности связи между ними.

Композиционными называют искусственные материалы, получаемые сочетанием химически разнородных компонентов. Одним из компонентов является матрица (для полимеров–связующие), другим – упрочнители. Родоначальником композиционных материалов является нормированные стеклопластики. Их физическая природа, схемы армирования и расчетные особенности переносятся на композиционные полимерные материалы. Композиционные материалы являются перспективными конструкционными материалами для различных отраслей машиностроения.

Контрольные вопросы

- Назовите основные этапы технологии получения изделий из керамических материалов.

- Какие виды керамических материалов используются в промышленности?

- В чем преимущества режущего инструмента с пластинами из керамических материалов?

- Какой эффект достигают при изготовлении деталей двигателей из керамических материалов?

- Где используют ударопрочные керамические материалы?

- Какова область применения радиопрозрачных керамических материалов?

- Какой материал называется композиционным?

- Что представляют собой дисперсно-упрочненные, волокнистые и слоистые композиты?

Тема 3. Полимерные материалы

3.1. Классификация и свойства полимеров

3.2. Пластические массы. Состав и свойства пластических масс

3.3 Резины

3.1 Полимерами называются высокомолекулярные химические соединения, состоящие из многочисленных маломолекулярных звеньев (мономеров) одинакового строения. Макромолекулы представляют собой длинные цепи из мономеров, что определяет их большую гибкость. Отдельные атомы в мономерах соединены между собой довольно прочными ковалентными химическими связями. Между макромолекулами полимеров действуют значительно более слабые физические связи. Например, мономеры этилена С2Н4 или хлорвинила С2Н3С1 после разрыва двойных ковалентных связей и образования одинарных молекул (меров) создают цепь из мономеров, т.е. полимеры, которые называются соответственно полиэтилен и поливинилхлорид.

Различают природные и искусственные (синтетические) полимеры. К полимерам, встречающимся в природе, относят натуральный каучук, целлюлозу, слюду, асбест, шерсть и т.д. Однако ведущее место занимают синтетические полимеры, получаемые в процессе химического синтеза из низкомолекулярных соединений.

Чаще всего для получения полимеров применяют следующие молекулярные звенья мономеров, показанные.

Своеобразие свойств полимеров обусловлено их структурой. Различают следующие типы полимерных структур: линейную, линейно-разветвленную, лестничную и пространственную с громоздкими молекулярными группами и специфическими геометрическими построениями.

Полимеры имеют высокую стойкость в таких средах, как щелочи и концентрированные кислоты. В отличие от металлов они не подвержены электрохимической коррозии. С увеличением молекулярной массы снижается растворимость полимеров в растворителях органического происхождения. Полимеры с пространственной структурой практически не подвержены действию органических растворителей.

3.2 Пластические массы (пластмассы) — это синтетические материалы, получаемые на основе органических и элементооргани- ческих полимеров. Свойства пластмасс определяют свойства полимеров, составляющих их основу.

Пластмассы состоят из нескольких компонентов: связующего вещества, наполнителя, пластификатора и др. Обязательным компонентом является связующее вещество. Такие простые пластмассы, как полиэтилен, вообще состоят из одного связующего вещества.

Наполнителями служат твердые материалы органического и неорганического происхождения. Они придают пластмассам прочность, твердость, теплостойкость, а также некоторые специальные свойства, например антифрикционные или, наоборот, фрикционные. Кроме того, наполнители снимают усадку при прессовании.

Пластификаторы представляют собой нелетучие жидкости с низкой температурой замерзания. Растворяясь в полимере, пластификаторы повышают его способность к пластической деформации. Их вводят для расширения температурной области высокоэластического состояния, снижают жесткость пластмасс и температуру хрупкости.

В качестве пластификатора применяют сложные эфиры, низкомолекулярные полимеры и др. Пластификаторы должны оставаться стабильными в условиях эксплуатации. Их наличие улучшает морозостойкость и огнестойкость пластмасс.

В состав пластмасс могут также входить стабилизаторы, отвер- дители, красители и другие вещества.

Стабилизаторы вводят в пластмассы для повышения долговечности. Светостабилизаторы предотвращают фотоокисление, а антиокислители — термоокислительные реакции.

Отвердители изменяют структуру полимеров, влияя на свойства пластмасс. Чаще используют отвердители, ускоряющие полимеризацию. К ним относятся оксиды некоторых металлов, уротропин и др.

Специальные химические добавки вводят с различными целями: например, сильные органические яды-фунгициды — для предохранения пластмасс от плесени и поедания насекомыми в условиях тропиков.

Смазывающие вещества (стеарин, олеиновая кислота) применяют для предотвращения прилипания пластмассы к оборудованию при производстве и эксплуатации изделий.

Красители и пигменты придают желаемую окраску пластмассам.

Для пластмасс характерны следующие свойства:

- низкая плотность (обычно 1,0... 1,8 г/см3, в некоторых случаях 0,02...0,04 г/см3);

- высокая коррозионная стойкость. Пластмассы не подвержены электрохимической коррозии, на них не действуют слабые кислоты и щелочи. Есть пластмассы, стойкие к действию концентрированных кислот и щелочей. Большинство пластмасс безвредны в санитарном отношении;

- высокие диэлектрические свойства;

- хорошая окрашиваемость в любые цвета. Некоторые пластмассы могут быть изготовлены прозрачными, не уступающими по своим оптическим свойствам стеклам;

- механические свойства широкого диапазона. В зависимости от природы выбранных полимеров и наполнителей пластмассы могут быть твердыми и прочными или же гибкими и упругими. Ряд пластмасс по своей механической прочности превосходят чугун и бронзу. При одной и той же массе пластмассовая конструкция может по прочности соответствовать стальной;

- антифрикционные свойства. Пластмассы могут служить полноценными заменителями антифрикционных сплавов (оловянных бронз, баббитов и др.). Например, полиамидные подшипники скольжения длительное время могут работать без смазки;

- высокие теплоизоляционные свойства. Все пластмассы, как правило, плохо проводят теплоту, а теплопроводность таких теп- лоизоляторов, как пено- и поропласты, почти в 10 раз меньше, чем у обычных пластмасс;

- высокие адгезионные свойства;

- хорошие технологические свойства. Изделия из пластмасс изготавливают способами безотходной технологии (без снятия стружки) — литьем, прессованием, формованием с применением невысоких давлений в вакууме.

Недостатком большинства пластмасс является их невысокая теплостойкость (100... 120 °С). В настоящее время верхний температурный предел для некоторых видов пластмасс поднялся и составляет 300...400 °С. Пластмассы могут работать при умеренно низких температурах (до -70 °С), а в отдельных случаях — при криогенных температурах. Недостатками пластмасс также являются их низкая твердость, склонность к старению, ползучесть, нестойкость к большим статическим и динамическим нагрузкам. Однако положительные свойства значительно превосходят их недостатки, что обусловливает высокие темпы роста ежегодного производства пластмасс.

По характеру связующего вещества пластмассы подразделяются на термопластичные (термопласты), получаемые на основе термопластичных полимеров, и термореактивные — неразмягчаю- щиеся (реактопласты).

Широкое применение находят термопластичные пластмассы на основе полиэтилена, полипропилена, полистирола, поливи- нилхлорида, фторопластов, полиамидов и других полимеров (табл. 4.2).

Полиэтилен имеет линейную структуру макромолекул [—СН2— СН2—] и является продуктом полимеризации этилена. Свойства полиэтилена зависят от условий полимеризации. По способу изготовления различают полиэтилен низкой плотности (0,918... 0,930 г/см3), получаемый полимеризацией при высоком давлении (ГОСТ 16337—77Е), и полиэтилен высокой плотности (0,946... 0,970 г/см3), получаемый полимеризацией при низком давлении (ГОСТ 16338—85Е). Полиэтилен высокой плотности имеет степень кристалличности 75...95%.

Чем выше плотность и степень кристалличности полиэтилена, тем выше его прочность, модуль упругости и теплостойкость. Разрушающее напряжение при растяжении полиэтилена низкой плотности составляет 10... 17 МПа, полиэтилена высокой плотности — 18...35 МПа.

Полиэтилен имеет высокие диэлектрические свойства, практически не поглощает влагу. Он стоек к действию кислот, щелочей и растворителей, нетоксичен, легко сваривается, технологичен (поддается экструзии, литью, напылению, заливке и т.д.), стоит недорого и сочетает высокую прочность с пластичностью. Недостатком полиэтилена является склонность к старению под действием ультрафиолетовых лучей.

Полипропилен (ТУ 6-05-1105 — 78) является производным этилена. Макромолекула полипропилена имеет следующую химическую формулу: [-СН(СН3)-СН2-].

По сравнению с полиэтиленом полипропилен имеет более высокую механическую прочность и жесткость, большую теплостойкость и меньшую склонность к старению. Разрушающее напряжение при растяжении полипропилена достигает 25...40 МПа. Недостатком полипропилена является его невысокая морозостойкость (-20 °С).

Детали из полипропилена изготавливают штампованием, литьем под давлением, пневматическим и вакуумным прессованием; полипропилен можно сваривать, напылять на металл, ткань, картон. Полипропилен легко подвергается механической обработке на токарных, фрезерных, сверлильных станках. Полипропилен применяют для изготовления антикоррозионной футеровки резервуаров, труб и арматуры трубопроводов, электроизоляционных деталей, а также для изготовления деталей, применяемых при работе в агрессивных средах. Из полипропилена изготавливают части кузовов автомобилей, корпусы аккумуляторов, прокладки, трубы, фланцы, водонапорную арматуру, пленки, пленочные покрытия бумаги и картона, корпусы воздушных фильтров, конденсаторы, вставки демпфирующих глушителей, зубчатые и червячные колеса, ролики, подшипники скольжения, фильтры масляных и воздушных систем, рабочие детали вентиляторов, насосов, уплотнения, детали приборов и автоматов точной механики, кулачковые механизмы, детали бытовой радиоаппаратуры, холодильников, стиральных машин, изоляцию проводов и кабелей. Отходы при производстве полипропилена и отработавшие изделия из него используют для повторной переработки.

Полистирол (ГОСТ 20282 — 86Е) относится к числу наиболее известных и широко применяемых пластмасс. Его макромолекула имеет следующую формулу: [—СН2—СН(С6Н5)—]„.

Полистирол — твердый, жесткий, бесцветный, прозрачный, аморфный полимер, легко окрашиваемый в различные цвета. Обладает высокой водостойкостью, хорошей химической стойкостью в растворах солей, кислот и щелочей. По сравнению с другими термопластами более стоек к радиации. Недостатками полистирола являются повышенная хрупкость при ударных нагрузках, склонность к старению, невысокая тепло- и морозостойкость. Интервал рабочих температур -40... + 65 "С. Полистирол применяют для изготовления деталей радио- и электроаппаратуры, предметов домашнего обихода, детских игрушек, трубок для изоляции проводов, пленок для изоляции электрических кабелей и конденсаторов, открытых емкостей (лотки, тарелки и др.), прокладок, втулок, светофильтров, деталей электропылесосов (колодки, щелевые сопла, прокладки, ручки), мебельной фурнитуры, конструкционных изделий с антистатическими свойствами. Ударопрочным полистиролом (механическая смесь полистирола с каучуком) облицовывают пассажирские вагоны, салоны автобусов и самолетов. Из него изготавливают крупногабаритные детали холодильников, корпуса радиоприемников, телефонных аппаратов и др.

Полистирол применяют для изготовления деталей машин и аппаратов, непосредственно контактирующих с пищевыми продуктами (молоком и молочными продуктами, вином, коньяком, шампанским и др.), а также для изготовления тары и упаковки. Его используют для изготовления пористых материалов.

В числе различных синтетических материалов широкое распространение получили так называемые газонаполненные пластики. Эти материалы разделяются на пенопласты и поропласты. У пено- пластов микроскопические ячейки, наполненные газом, не сообщаются между собой, и плотность таких материалов, как правило, менее 0,3 г/см3. Ячейки у поропластов сообщаются между собой, и их плотность несколько выше. Пенопласты и поропласты выпускают на основе полистиролов, поливинилхлорида и различных эфирных полимеров.

Пенопласт применяют в качестве теплоизоляционного слоя в конструкциях судовых трюмов, кузовов автофургонов, холодильных камер на объектах мясомолочной и рыбной промышленности.

Пенополистирол получают из эмульсионного полимера прессовым и беспрессовым методами.

Пенополистиролы могут работать при температурах до 75 "С. Недостатком пенополистирола является присутствие в нем горючего порообразователя, например изопентана. Уменьшить или вовсе устранить эту опасность удается введением антипиренов, например оксида сурьмы.

Пенополистирол применяется в различных отраслях промышленности как термо- и звукоизоляционный материал, в пищевой промышленности — для изоляции трюмов для хранения продуктов питания при температуре -15...-35"С. Коэффициент теплопроводности пенополистирола близок к теплопроводности воздуха. Благодаря хорошим амортизационным свойствам и малой плотности пенополистирол используют в качестве упаковочного материала. Для производства изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, используют обычно суспензионный полистирол.

Пластмассы на основе поливинилхлорида (ГОСТ 5960—72, ГОСТ 9639-71, ГОСТ 9998-80, ГОСТ 16214-86, ГОСТ 16272-79) имеют хорошие электроизоляционные свойства. Они стойки к воздействию химикатов, не поддерживают горения, атмосферо-, водо-, масло- и бензостойки. Поливинилхлорид имеет химическую формулу [—СН2—СНС1—]„. Непластифицированный поливинилхлорид называется винипластом. Винипласты имеют высокие механическую прочность и упругость, но сравнительно малопластичны. Винипласты стойки к воздействию почти всех минеральных кислот, щелочей и растворов солей. Их недостатками являются склонность к ползучести, низкая ударная вязкость, малая теплостойкость, резкая зависимость от температуры.

Винипласт выпускают в виде листов, прутков, труб. Винипла- стовые детали хорошо механически обрабатываются и свариваются. Из него изготавливают трубы для транспортирования воды, агрессивных жидкостей и газов, коррозионно-стойкие емкости, защитные покрытия для электропроводки, детали вентиляционных установок, теплообменников, шланги вакуум-проводов, защитные покрытия для металлических емкостей, изоляцию проводов и кабелей. Поливинилхлорид используют для получения пе- нопластов, линолеума, искусственной кожи, объемной тары, товаров бытовой химии, вибропоглощающих материалов в машиностроении и на всех видах транспорта, водо-, бензо- и антифри- зостойких трубок, прокладок и т.д.

Фторопласты (ГОСТ 21000-81, ГОСТ 10007-80Е, ГОСТ 14906 — 77, ГОСТ 25428 — 82) — полимеры фторпроизводных этиленового ряда. Фторопласты имеют предел прочности: при растяжении 15...35 МПа, при изгибе — 10... 15 МПа; относительное удлинение при разрыве 250...350%.

Наиболее широкое распространение получил фторопласт-4, или политетрафторэтилен {тефлон). Он имеет структурную формулу [CF2—CF2— ]„. Характеризуется высокой плотностью (2,1 ...2,3 г/см3), термо- и морозостойкостью.

Интервал рабочих температур при эксплуатации изделий из фторопласта-4 составляет -269...+260"С. Пленка из него не ох- рупчивается даже в среде жидкого гелия.

Фторопласты широко применяют в электро- и радиотехнической промышленности, а также для изготовления химически стойких труб, кранов, мембран, насосов, подшипников, деталей медицинской техники, коррозионно-стойких конструкций, тепло- и морозостойких деталей (втулок, пластин, дисков, прокладок, сальников, клапанов), для облицовки внутренних поверхностей различных криогенных емкостей.

Полиамиды (ГОСТ 10589 — 87, ГОСТ 17648 — 83) включают группу известных термопластичных пластмасс (таких, как нейлон, капрон и др.). Макромолекула полиамида состоит из амидной — NH—СО и метиленовой —СН2 групп и имеет общий вид [—NH— СО—(СН2)—]„, где метиленовые группы повторяются от 2 до 100 раз. Ориентированные полиамиды характеризуются высокой прочностью на растяжение (более 400 МПа), ударопрочностью, способностью к поглощению вибрационных нагрузок. Они имеют низкий коэффициент трения и могут использоваться в качестве подшипников как без смазки, так и при применении смазочных материалов. Полиамиды используют для изготовления конструкционных и электроизоляционных изделий, эксплуатируемых при температуре -60...+100°С (зубчатые передачи, уплотнительные устройства, втулки, муфты, подшипники скольжения, лопасти винтов, стойкие к действию щелочей, масел, жиров и углеводородов; технические изделия и товары культурно-бытового назначения, антифрикционные покрытия металлов).

Полиуретаны (ТУ 6-05-221 -479 — 79) — наиболее ценные и широко производимые промышленностью термопластичные полимеры. Полиуретаны содержат уретановую группу [—NH—СОО—]„. Они характеризуются высокими модулем упругости, износостойкостью, вязким коэффициентом трения, стойкостью к вибрациям, атмосферостойкостью, а также стойкостью к воздействию масла и бензина. Изделия из полиуретана можно эксплуатировать при понижении температуры до -70 °С. Волокна из полиуретана малогигроскопичны и имеют высокую химическую стойкость. Их используют для изготовления изоляции, фильтровальных и парашютных тканей.

Стекло органическое (плексиглас) (ГОСТ 9784 — 75Е, ГОСТ 10667 —90Е, ГОСТ 15809 —70Е, ГОСТ 17622-73Е) получают на основе сложных эфиров и метакриловой кислоты. Обычно применяют полиметилакрилат, имеющий структурную формулу [—СН— С(СН3)(СООСН3)-]„.

Этот термопласт оптически прозрачен (светопрозрачность до 92 %), имеет низкую плотность, высокую атмосферостойкость, стоек к воздействию разбавленных кислот и щелочей, углеводородного топлива и смазок. Стекло органическое выпускают в виде листов толщиной до 25 мм. Его недостаток — низкая поверхностная твердость.

Поликарбонат (ТУ 6-06-68-89, ТУ 6-06-95-90) - термопластичный полимер на основе дифенилпропана, выпускаемый под названием дифлон. Поликарбонат характеризуется низкой водопог- лощаемостью и газопроницаемостью, хорошими диэлектрическими свойствами, высокой жесткостью, теплостойкостью и химической стойкостью, он не имеет запаха и вкуса, физиологически безвреден, бесцветен, прозрачен, хорошо окрашивается, стоек к световому старению и действию окислителей даже при нагреве до 120°С. Это один из наиболее ударопрочных термопластов, что позволяет использовать его в качестве конструкционного материала, заменяющего металлы. Из поликарбоната изготавливают шестерни, подшипники, корпуса, крышки, клапаны и другие детали, сосуды для транспортировки фруктовых соков, молока, вин и т.д. Его можно использовать в криогенной технике для работы в среде жидких газов.

Физико-механические свойства поликарбонатов улучшают введением в них армирующих волокон. Хорошо зарекомендовали себя наполненные стекловолокном полипропилен, полистирол и некоторые другие термопласты. Термопласты, армированные стекловолокном, имеют более высокие механические свойства и обеспечивают неизменность формы изделий в условиях повышенных температур. Производство таких термопластичных материалов с каждым годом растет на 25...30 %. Их применяют при изготовлении самых различных деталей в электронной и электротехнической промышленности, оптическом и точном приборостроении, автомобилестроении, текстильном машиностроении и т.д.

Основу всякого реактопласта составляет химически затвердевающая термореактивная смола — связующее вещество. Кроме того, в состав реактопластов входят наполнители, пластификаторы, отвердители, ускорители или замедлители и растворители. Наполнителями могут быть порошковые, волокнистые и гибкие листовые материалы. В качестве порошковых наполнителей используют молотый кварц, тальк, графит, древесную муку, целлюлозу. К пластмассам с порошковыми наполнителями относятся фенопласты (ГОСТ 5689-79) и аминопласты (ГОСТ 9359-80). Из него изготавливают несиловые конструкционные и электроизоляционные детали (рукоятки, детали приборов, кнопки и т.д.), различные вытяжные и формовочные штампы, корпусы сборочных и контрольных приспособлений, литейные модели и другую оснастку.

Фенопласты (бакелиты, фенолформальдегидные смолы) изготавливаются в соответствии со схемой, приведенной на рис. 4.3.

Фенопласты — термоупрочняемые пластмассы. Неупрочненные смолы получают при поликонденсации фенола с формальдегидом. Существует два основных типа фенолформальдегидных смол: новолаки и резолы.

Для получения пластмассы с хорошими потребительскими свойствами в новолаки добавляют субстанцию (обычно уротропин), которая при нагревании разлагается с выделением формальдегида. Формальдегид, добавляемый к новолаковой смоле, образует упрочняющиеся гидроксиметильные группы.

Упрочнение термопластов в основном происходит в интервале температур 140... 180 °С, но благодаря соответствующим добавкам кислот некоторые резолы можно отвердить уже при 25 °С и выше.

Резолы получают в спиртовых средах, применяя избыток формальдегида. Продукт содержит гидроксиметиленовую группу. Во время нагревания происходит необратимое упрочнение (реакция образования сетчатой структуры), поэтому резолы прессуют в формах.

Аминопласты являются термоупрочняемыми пластмассами. К ним относятся карбамидоформальдегидные смолы и меламиноформ- альдегидные смолы.

Неупрочненную смолу получают при поликонденсации формальдегида с карбамидом (карбамидоформальдегидная смола) или меламином (меламиноформальдегидная смола). Эти смолы имеют реактивные группы, которые под влиянием нагрева (или кислотных катализаторов) способны к упрочнению (приобретают пространственную сетчатую структуру).

Упрочненные аминопласты твердые и жесткие. Их можно полировать и механически обрабатывать инструментами по металлу,они имеют хорошие электроизоляционные свойства, легко окрашиваются.

Теплостойкость упрочненных аминопластов 100... 120 °С. Образец, внесенный в огонь, начинает гореть не более чем через 1 мин. Вынутый из пламени, он не гаснет, но горит медленно (в действительности горят наполнители, сама смола негорюча). Огонь имеет желтый цвет (меламиновая смола) или желтый с зеленова- то-голубой каймой (карбамидная смола). Остаток после горения растресканный, разбухший и покрыт по краям характерным белым налетом. Во время горения отчетливо чувствуется запах формальдегида и карбамида.

Упрочненные аминопласты стойки к воздействию воды, кислот (в том числе серной и азотной), щелочей и органических растворителей. Для склеивания аминовых пластмасс можно применять фенолформальдегидные или карбамидоформальдегидные клеи.

Из аминопластов изготавливают клеи для дерева, электротехнические детали (розетки, выключатели) и галантерею, тонкие покрытия для украшения, лаки (так называемые печные), пенистые материалы.

Реактопласты с волокнистыми наполнителями представляют собой композиции, состоящие из связующего — смолы и волокнистого наполнителя в виде очесов хлопка (волокниты), асбеста (асбоволокниты), стекловолокна (стекловолокниты).

Волокниты применяют для изготовления деталей с повышенной устойчивостью к ударным нагрузкам, работающих на изгиб и кручение (втулок, шкивов, маховиков и др.).

Асбоволокниты обладают хорошими фрикционными (тормозными) свойствами и теплостойкостью, но по водостойкости и диэлектрической проницаемости уступают пластмассам с порошковым наполнителем.

Стекловолокниты негорючи, стойки к действию ультрафиолетовых лучей, химически стойки, имеют стабильные размеры. Некоторые марки стекловолокнитов применяют для изготовления силовых электротехнических деталей в машиностроении, а также крупногабаритных изделий простых форм (кузовов автомашин, лодок, корпусов приборов и т.п.). Стекловолокниты имеют высокие физико-механические характеристики, их применяют для изготовления деталей высокого класса точности и сложной конфигурации. Стекловолокниты могут работать при температуре -60...+200 °С и имеют предел прочности при разрыве 80... 500 МПа.

В качестве связующих смол волокнитов и стекловолокнитов применяются полиэстеровые и эпоксидные смолы.

Перед отверждением смола имеет вид густого сиропа золотистого цвета. Отверждение проводят в форме при комнатной температуре после добавления инициатора (обычно сверхоксид бензола или гидроксид циклогексана) в количестве около 4%. Механические свойства отвержденного продукта зависят от строения исходной смолы и способа ее отверждения. Изделие может быть гибким, эластичным или твердым и хрупким. Твердые изделия можно подвергать механической обработке инструментами по дереву, а также полировать.

Термическая стойкость под нагрузкой отвержденных смол лежит в пределах 55...60°С, а без нагрузки превышает 150°С. Образец ламинита (полиэстеровая смола со стеклотканью), помещенный в пламя, горит очень плохо. После извлечения из пламени чаще всего гаснет. После сгорания остается обугленный скелет стекловолокна.

Отвержденные полиэстеры нерастворимы в органических кислотах, в ацетоне легко растрескиваются.

Из полиэстеров, упрочненных стекловолокном, изготавливают спасательные лодки, части автомобилей, мебель, корпуса планеров и вертолетов, гофрированные плиты для крыш, плафоны ламп, мачты для антенн, лыжи и палки, удочки, защитные каски и т. п. В виде'текучих смол полиэстеры применяют для заливки частей электронной аппаратуры, мумификации анатомических препаратов, изготовления лаков и т.п.

Пластик на основе бумаги — гетинакс (ГОСТ 2718 — 74) — применяют в качестве электроизоляционного материала, работающего длительно при температуре -65 ...+105 °С, а также как конструкционный и декоративный материал. Гетинаксы широко применяют в электрических машинах, трансформаторах (в качестве высоковольтной изоляции) и других аппаратах, при производстве телефонной арматуры, в радиотехнике (для изготовления печатных схем). Из гетинакса изготавливают панели, щитки, прокладки, крышки, шайбы, малонагруженные изделия и т.д.

Древесно-слоистые пластики (ДСП) используют при изготовлении мебели, для внутренней облицовки пассажирских поездов, судов, самолетов, при строительстве — в качестве облицовочного материала.

Древесно-слоистые пластики обладают хорошими антифрикционными свойствами. В некоторых случаях они заменяют высо- кооловянистую бронзу, баббит, текстолит. Химическая стойкость ДСП не очень высока, но выше, чем у обычной древесины.

Теплостойкость ДСП достигает 140 "С. Их недостатком является набухание, обусловленное поглощением воды.

Пластики на основе хлопчатобумажных тканей — текстолиты (ГОСТ 2910 — 74) — применяют для изготовления различных конструкционных деталей, электроизоляционного материала, вкладышей подшипников прокатного оборудования, прокладок, герметизирующих фланцевые соединения. Текстолитовые детали могут работать не только в воздушной среде, но и в масле, керосине или бензине и т.д. Текстолит производят в виде листов, плит, стержней и трубок. Температура эксплуатации изделий из текстолита -60...+60°С.

3.3 Резинотехнические изделия получают при специальной термической обработке (вулканизации) прессованных деталей из сырой резины, являющейся смесью каучука с серой и другими добавками.

Резина состоит из смеси каучука (основа), наполнителя (сажа, оксид кремния, оксид титана, мел, барит, тальк), мягчителя (канифоль, вазелин), противостарителя (парафин, воск) и элементов вулканизации (сера, оксид цинка).

Главным исходным компонентом резины, придающим ей высокие эластические свойства, является каучук. Каучуки бывают натуральные (НК) и синтетические (СК). Натуральный каучук получают коагуляцией латекса (млечного сока) каучуконосных деревьев, растущих в Бразилии, Юго-Восточной Азии, на Малайском архипелаге. Синтетические каучуки (бутадиеновые, бута- диен-стирольные и др.) получают методами полимеризации. Впервые синтез бутадиенового каучука из этилового спирта осуществлен в 1921 г. русским ученым С. В.Лебедевым. Разработаны методы получения синтетических каучуков из более дешевого сырья, например из нефти и ацетилена.

Каучуки являются полимерами с линейной структурой. При вулканизации они превращаются в высокоэластичные редкосетчатые материалы — резины. Вулканизирующими добавками служат сера и другие вещества. С увеличением содержания вулканизатора (серы) сетчатая структура резины становится более частой и менее эластичной. При максимальном насыщении серой (до 50 %) получают твердую резину {эбонит), при насыщении серой до 15% — полутвердую резину. Обычно в резине содержится 5... 8 % серы. Для ускорения вулканизации вводят ускорители, например оксид цинка.

Кроме серы в состав резин входят наполнители, пластификаторы, противостарители и красители.

Введение этих компонентов позволяет существенно менять специальные свойства резины, увеличивая ее износо-, морозо-, масло- и бензостойкость. Резиновые изделия часто армируют тканью или металлической сеткой. Для улучшения адгезии металлической арматуры к резине на поверхность металла наносят клеевую пленку.

Резина имеет высокие эластические свойства, высокую упругость и сопротивляемость разрыву. Кроме того, резина обладает малой плотностью, высокой стойкостью против истирания, химической стойкостью, хорошими электроизоляционными свойствами.

Совокупность химических, физических и механических свойств позволяет использовать резиновые материалы для амортизации, демпфирования, уплотнения, герметизации, химической защиты деталей машин, при производстве тары для хранения масла и горючего, различных трубопроводов (шлангов), для изготовления покрышек и камер колес автомобилей, декоративных изделий и т.д. Номенклатура резиновых изделий чрезвычайно разнообразна.

В зависимости от условий эксплуатации различают резины общего и специального назначения. Резины общего назначения применяют для изготовления камер и шин, ремней, транспортных лент, рукавов, изоляции кабелей и проводов, производства товаров народного потребления и др. Из резин специального назначения различают бензомаслостойкие, морозостойкие, теплостойкие, стойкие к действию агрессивных сред. Нижней границей рабочих температур резин специального назначения является температура до -80"С, резин общего назначения -35...-50°С.

Контрольные вопросы

- Что означает термин «полимеры»?

- Встречаются ли натуральные полимеры в природе?

- Каковы основные свойства полимеров?

- Что такое пластмассы и из каких основных компонентов они состоят?

- Какими свойствами обладают пластмассы?

- Что такое термопласты и какие материалы к ним относятся

- Какие материалы относятся к реактопластам? Каковы их свойства?

- Из чего состоит резина и ее виды?

- Какое назначение в составе резины имеет каучук?

Тема 4 Методы получения объёмных, порошковых и пленочных наноструктурных материалов

4.1. Газовая конденсация порошков и их консолидация

4.2  Метод получения тонких пленок, осаждение на подложку

4.3 Синтетические сверхтвердые материалы

4.1. Широкую известность и популярность приобрел метод получения объемных наноструктурных материалов. Данная технология использует испарение и конденсацию атомов для образования нанокристаллических частиц, осаждаемых на холодную поверхность вращающегося цилиндра, испарение и конденсацию проводят в атмосфере разреженного инертного газа, обычно гелия. Изменение типа рабочей атмосферы при одинаковом давлении газа (переход от гелия к ксенону, т.е. от менее плотного инертного газа к более плотному) сопровождается ростом размера частиц в несколько раз. Частицы поверхностного конденсата, как правило, имеют огранку. При одинаковых условиях испарения и конденсации металлы с более высокой температурой плавления образуют частицы меньшего размера. Осажденный конденсат специальным скребком снимают с поверхности цилиндра и собирают в коллектор. После откачки инертного газа в вакууме проводят предварительное (под давлением примерно 1 ГПа) и окончательное (под давлением до 10 ГПа) прессование нанокристаллического порошка. В результате получают пластинки диаметром 5... 15 мм и толщиной 0,2...3,0 мм с плотностью 70...90% от теоретической плотности соответствующего материала (до 97 % для нанометал- лов и до 85 % для нанокерамики). Полученные этим способом компактные наноматериалы в зависимости от условий испарения и конденсации состоят из частиц со средним размером от 1 ...2 до 80... 100 нм.

Исключение контакта с окружающей средой при получении нанопорошка и его прессовании позволяет избежать загрязнения компактных нанокристаллических образцов, что весьма важно при изучении наноструктуры металлов и сплавов. Данную аппаратуру можно применять для получения компактных нанокристаллических оксидов и нитридов: в этом случае металл испаряется в кис- лород- или азотсодержащую атмосферу. Пористость нанокерамики, полученной компактированием порошков, связана с тройными стыками кристаллитов. Уменьшение дисперсности порошков сопровождается заметным снижением их уплотняемое™ при прессовании с использованием одинакового давления. Понижение и более равномерное распределение пористости достигают прессованием при такой повышенной температуре, которая еще не приводит к интенсивной рекристаллизации.

В целом для получения компактных нанокристаллических материалов, в особенности керамических, перспективно прессование с последующим высокотемпературным спеканием нанопорошков. При реализации этого способа избегают укрупнения зерен на стадии спекания спрессованных образцов. Это возможно при высокой исходной плотности прессования, когда процессы спекания протекают достаточно быстро, и при относительно низкой температуре (менее половины температуры прессования). Создание таких плотных образцов — проблема серьезная, поскольку на- нокристаллические порошки плохо прессуются и традиционные методы статического прессования не приводят к достаточно высокой плотности. Физическая причина плохой прессуемости нанопорошков — межчастичные адгезионные силы, относительная величина которых резко возрастает с уменьшением размера частиц.

Для компактирования нанокристаллических порошков достаточно эффективен магнитно-импульсный метод, позволяющий генерировать импульсные волны сжатия с амплитудой до 5 ГПа и длительностью в несколько микросекунд. Этот метод основан на концентрировании силового действия магнитного поля мощных импульсных токов; он позволяет относительно просто управлять параметрами волны сжатия, экологически чист и значительно безопаснее динамических методов, использующих взрывчатые вещества.

Шаровой размол порошков и их компактирование. Основа метода шарового размола — механическая обработка твердых смесей, при которой происходят измельчение и пластическая деформация веществ, ускоряется перенос массы, а также осуществляется перемешивание компонентов смеси на атомарном уровне, активируется химическое взаимодействие твердых реагентов. В результате механического воздействия в приконтактных областях твердого вещества создается поле напряжений. Релаксация его может происходить путем выделения теплоты, образования новой поверхности, возникновения различных дефектов в кристаллах, возбуждения химических реакций в твердой фазе. Преимущественное направление релаксации зависит от свойств вещества, условий нагружения (мощности подведенной энергии, соотношения между давлением и сдвигом), размеров и формы частиц. По мере увеличения мощности механического импульса и времени воздействия происходит постепенный переход от релаксации путем выделения теплоты к релаксации, связанной с разрушением, диспергированием и пластической деформацией материала и появлением аморфных структур различной природы.

Наконец, каналом релаксации поля напряжений может быть химическая реакция, инициируемая разными механизмами, такими как прямое возбуждение и разрыв связи, реализованные в вершине трещины, локальный тепловой разогрев, безызлучатель- ный распад экситонов и др.

Механическое воздействие при измельчении материалов является импульсным, поэтому возникновение поля напряжений и его последующая релаксация происходят не в течение всего пребывания частиц в реакторе, а только в момент соударения частиц и в короткое время после него. По этой причине при механохимическом синтезе нужно учитывать характер формирования поля напряжений и кинетику последующих релаксационных процессов. Механическое воздействие не только импульсное, но и локальное, так как происходит не во всей массе твердого вещества, а лишь там, где возникает и затем релаксирует поле напряжений.

Механический размол — наиболее производительный способ получения больших количеств нанокристаллических порошков различных материалов: металлов, сплавов, интерметаллидов, керамических материалов, композитов. В результате механического истирания и механического сплавления может быть достигнута пол 5.2. Методы получения наноструктурных порошков

4.2 Осаждением на холодную или подогретую поверхность подложки получают пленки и покрытия, т.е. непрерывные слои на- нокристаллического материала. В этом способе, в отличие от газофазного синтеза, образование наночастиц происходит непосредственно на поверхности подложки, а не в объеме инертного газа вблизи охлажденной стенки. Благодаря получению компактного слоя нанокристаллического материала отпадает необходимость прессования.

Осаждение на подложку может происходить из паров, плазмы или коллоидного раствора. При осаждении из паров металл испаряется в вакууме в кислород- или азотсодержащей среде, а пары металла или образовавшегося соединения конденсируются на подложке.

Размер кристаллов в пленке регулируют, изменяя скорость испарения и температуру подложки.

При осаждении металлов из плазмы для поддержания электри- » ческого разряда используют инертный газ. Непрерывность и толщину пленки, размеры кристаллов в ней регулируют, измененяя давление газа и параметры разряда. Источниками металлических ионов при осаждении из плазмы служат металлические катоды, обеспечивающие высокую степень ионизации.

Разновидностью осаждения из плазмы является магнетронное распыление, позволяющее использовать катоды не только из металлов и сплавов, но и из различных соединений и снижать температуру подложки до 100 К и ниже. Это расширяет возможности получения аморфных пленок и нанокристаллических пленок. Однако степень ионизации, кинетическая энергия ионов и скорость осаждения при магнетронном распылении ниже, чем при использовании плазмодугового разряда.

Оксидные полупроводниковые пленки получают осаждением на подложку из коллоидных растворов. Этот метод включает в себя подготовку растворов, осаждение на подложку, сушку и отжиг. Методом осаждения наночастиц получены полупроводниковые пленки ZnO, Sn02, Ti02, W03. Наноструктурные пленки, содержащие частицы различных полупроводников, можно получать методом соосаждения.

В 1985 г. была обнаружена молекула углерода в форме полого шарика, состоящая из 60 атомов, и в настоящее время материаловеды с ней связывают большие надежды. Такая молекула получила название фуллерен и является родоначальником целого класса новых наноструктур. Фуллерен (С60) — чрезвычайно прочная и устойчивая молекула, атомы углерода связаны в ней прочнее, чем в решетке алмаза. Если в фуллерен вставить поясок из десяти атомов, то получится новая молекула — бареллен (С70). Строительство молекул можно продолжать, получая все новые вещества, например, в виде трубок — тубелен (С10оо)- Из тубеленов можно собирать объемные углеродные молекулы самых причудливых форм, например шварцшит.

Область применения нового материала весьма обширна. Из на- нотрубок, собранных в пучок, получается пористый материал для изготовления мембран, размер пор которого можно регулировать, изменяя условия роста трубок. Если такой материал соединить с длинными молекулами полимера или цепочками атомов металла, то образуются композиты с заранее заданными свойствами. При соединении нанотрубок боковыми поверхностями половина связей между ними будет такая, как у алмаза, а половина — как у графита. Получится гибкий материал, прочность которого лишь на треть ниже, чем у алмаза. Он может служить в виде покрытия для деталей, работающих в условиях трения.

Если металлом или полимером залить решетку шварцшита, образуется чрезвычайно прочный аналог железобетона, в котором роль стальной арматуры играют нанотрубки.

Шварцшит может найти применение в наноэлектронике. Если в молекуле углерода часть атомов заменить на атомы других элементов, то она приобретет свойства изолятора, проводника или полупроводника. Молекулы в форме кольца могут быть использованы в качестве элемента памяти наноЭВМ. Тубелен способен играть роль магнитной катушки. Ток может проходить в ней не по всей поверхности, а только по спирали, подобно проводу в соленоиде. Из подобных элементов можно выращивать электронные схемы нанометровых размеров, обладающих большими возможностями.

В настоящее время нанотрубки производят в промышленных масштабах в качестве сырья для производства композитов, а ша- рики-фуллерены оказались прекрасными каркасами для смазки, способными выдерживать высокую температуру.

В начале 1990-х гг. российскими учеными получены первые образцы нового вещества — фуллерита, представляющие собой кристаллы размером 5...6 мм; их грани царапают алмаз также легко, как алмаз стекло. Существуют два варианта «упаковки» молекул в кристалле фуллерита: в первом ячейки повторяют форму тетраэдра, во втором — имеют форму куба с отдельным фуллереном внутри. Расстояние между молекулами в таких кристаллах меньше, чем расстояние между атомами в решетке алмаза. В ячейках обоих видов есть особый фуллерен, взаимодействующий с остальными через 16 очень коротких и сильных межмолекулярных связей. Это определяет необычайную твердость кристаллического фуллерита: он в 3 раза тверже алмаза.

Из такого материала можно изготавливать режущие инструменты для бурения скважин, обработки высоколегированных сталей, керамических материалов, алмазов, изготовления приборов для определения твердости материалов, создания высокопрочных покрытий и др.

Создание нанотрубных материалов является началом новой научно-технической революции, в которой углероду отводится решающая роль.

4.3 Согласно классификации, все сверхтвердые лезвийные материалы на основе плотных модификаций нитрида бора являются композитами. В зависимости от технологии получения, физико- механических свойств, условий применения они разбиты на определенные группы. Наиболее широкое применение в отечественной металлообработке нашли композит 01 (эльбор-Р), композит 03 (исмит), композит 05, композит 09 (ПТНБ), однослойный и двухслойный композит 10 (гексанит-Р).

Аналогичные и подобные инструментальные материалы на основе модификации кубического нитрида бора (КНБ) созданы и находят применение во многих индустриально развитых странах, причем их применение неуклонно расширяется.

Перечисленные инструментальные материалы отличает высокая твердость, тепловая устойчивость и химическая инертность к черным металлам, т.е. все то, что делает эти прогрессивные инструментальные материалы весьма эффективными на операциях точения, растачивания и торцового фрезерования как гладких, так и прерывистых точных поверхностей деталей основного машиностроительного назначения.

Высокая эффективность применения инструментов, оснащенных поликристаллами композитов, обусловлена уникальным сочетанием их физико-химических характеристик, в числе которых исключительно высокая твердость, высокая теплостойкость и теплопроводность, близкая к теплопроводности твердых сплавов и не снижающаяся при повышении температуры. Поли- кристаллический кубический нитрид бора имеет износостойкость в 50 раз выше, чем твердый сплав, и в 10 — 25 раз выше, чем оксидная или нитридная керамика. Данные композиты сохраняют свою прочность при высоких температурах, типичных для обработки закаленных черных металлов с относительно высокой интенсивностью съема материала. Эти инструментальные материалы вступают в химическую реакцию с черными металлами на воздухе и при высокой температуре, что обусловливает их определенные преимущества по сравнению с алмазами и другими традиционными инструментальными материалами.

Области применения различных марок композитов определяются размерами поликристаллов и их физико-механическими характеристиками. Несмотря на разнообразие марок композиты не создают между собой конкуренции, а успешно дополняют друг друга. Имеются нормативные документы, каталоги, методические рекомендации и справочная литература, в которых достаточно полно и широко описаны основные свойства композитов.

Так, композиты 01 и 02 применяют для тонкого и чистового точения, преимущественно без ударных нагрузок, деталей из черных металлов любой твердости; композит 03 — для предварительного и окончательного точения чугунов любой твердости; композит 05 — для чистового и получистового точения без ударных нагрузок закаленных сталей и чугунов любой твердости, для торцового фрезерования чугунов; композит 10 — для предварительного и окончательного точения (растачивания) с ударными нагрузками и без них сталей и чугунов любой твердости, для торцового фрезерования закаленных сталей и чугунов.

В настоящее время освоено промышленное производство композитов на основе нитрида бора с различными свойствами, причем каждый тип инструментального материала обладает преимуществами при определенных условиях обработки.

Существует четыре основные группы материалов, эффективно обрабатываемых модификациями кубического нитрида бора:

- отбеленный чугун; легированный никелем или хромом белый чугун (50...65 HRC);

- закаленные стали и детали с поверхностной закалкой (50... 65 HRC);

- некоторые упрочняемые сплавы (38 HRC);

- некоторые марки серого чугуна (200...220 НВ).

При обработке черных металлов твердостью свыше 45 HRC широко применяют черновое и чистовое точение с помощью композитов взамен шлифования. Такие металлы, ввиду недостаточно высокой стойкости традиционных инструментальных материалов, неэффективно обрабатывать, например, твердыми сплавами или режущими керамическими материалами. Использование для этих целей шлифования кругами из электрокорунда представляет собой довольно длительный процесс, характеризующийся низкой интенсивностью съема металла и быстрым износом круга, что ограничивает производительность.

Развитие конструкции инструментов, оснащенных искусственными сверхтвердыми материалами, идет по двум основным направлениям — создание инструментов с механическим креплением цельных, многослойных круглых и многогранных режущих пластин, а также применение перетачиваемых режущих вставок, когда конструкция с механическим креплением пластин практически невозможна.

Твердость синтетического алмаза составляет приблизительно 90... 100 ГПа. Его применяют для изготовления алмазных сверл, резцов, буровых колонок и инструментов для бурения наиболее твердых пород, а также для изготовления наконечников к приборам для измерения твердости и чистоты поверхности.

Наиболее благоприятными условиями для синтеза алмазов является давление 4...6 ГПа и температура 1 125... 1 325"С.

Получать крупные режущие пластины композитов технически достаточно сложно, так как это связано с очень высокой температурой и давлением, которые необходимы для синтеза этих материалов. Поэтому чаще используют более простые по технологии получения инструменты с напайными пластинами из композитов, которые могут перетачиваться несколько раз.

            - Дальнейшее развитие конструкции режущих инструментов, оснащенных лезвийными сверхтвердыми материалами, идет по направлению расширения возможностей композитов и их применения в условиях автоматизированного производства. Резцы из композитов широко применяют для обработки деталей различной конфигурации на токарных, токарно-револьверных станках, станках расточной группы, а также на многоцелевых станках. Эффективное использование инструментов достигается на жестких высокоточных станках повышенной мощности. Такое оборудование должно обладать достаточной жесткостью, поскольку при точении и растачивании инструментами из композитов имеют место относительно большие силы резания. Вибрации оборудования не допускаются, так как это не только ухудшает шероховатость обрабатываемой поверхности, но и в ряде случаев является причиной выкрашивания режущих кромок. Высокая стойкость и относительно малый износ инструментов из композитов имеют важное значение при обработке на автоматизированных токарных станках, так как число замен инструментов заметно сокращается, а заданные размеры обрабатываемой детали выдерживаются без частого вмешательства оператора. Если загрузку и выгрузку деталей осуществляет робот, то инструменты, оснащенные модификациями композитов вполне пригодны для обработки в условиях безлюдной технологии.

Контрольные вопросы

- Какие материалы относят к наноструктурным?

- Назовите методы получения наноструктурных материалов.

- Для чего и как осуществляют газовую конденсацию порошков и их консолидацию?

- Как осуществляют шаровой размол материала?

- Какие виды мельниц применяют для размола материалов?

- Как и зачем осуществляется плазмохимический синтез?

- В чем заключается сущность осаждения порошков из коллоидных растворов?

- Как осуществляют механосинтез?

- В чем заключается метод получения порошков электровзрывом?

Тема 5. Многофункциональные покрытия.

5.1 Виды покрытий и способы их нанесения

5.2. Металлические покрытия

5.3 Неметаллические покрытия

5.1. В зависимости от требований, предъявляемых к эксплуатационным характеристикам деталей, различают три вида покрытий:

- защитные покрытия, предназначенные для защиты от коррозии деталей в различных агрессивных средах, в том числе при высоких температурах;

- защитно-декоративные покрытия, служащие для декоративной отделки деталей с одновременной защитой их от коррозии;

- специальные покрытия, применяемые с целью придания поверхности специальных свойств (износостойкости, твердости, электроизоляционных, магнитных свойств и др.), а также восстановления изношенных деталей.

При выборе покрытий учитывают назначение и материал покрываемой детали, условия ее эксплуатации, свойства покрытия и способ его нанесения, допустимость контактов сопрягаемого металла и покрытия, а также экономическую целесообразность его применения.

Поверхность основного металла, на которую предполагают нанесение покрытий, подвергают специальной подготовке. При нанесении гальванических покрытий, в соответствии с ГОСТ 9.301 — 78, шероховатость поверхности основного металла должна быть: Rz < 40 мкм — под защитные покрытия; Ra < 2,5 мкм — под защитно-декоративные; Rz < 40 мкм — под специальные покрытия в зависимости от их функционального назначения. На поверхности деталей не допускаются закатанная окалина, расслоение и трещины, выявившиеся после травления, шлифовки и полировки, поры и раковины.

Поверхность детали очищают от травильного шлака, продуктов коррозии и других загрязнений.

Перед эмалированием и нанесением органических покрытий поверхность металла очищают, обезжиривают и подвергают предварительной химической обработке.

Для всех видов покрытий установлены требования к их внешнему виду и специальным свойствам. Как правило, устанавливают требования к толщине, пористости и прочности сцепления с основным материалом.

В процессе эксплуатации изделия не должно быть локального отслоения покрытия. Поэтому важнейшим требованием является надежное сцепление покрытия с основным материалом детали.

При оценке сцепления покрытия с листовым металлом используют пробу на загиб и глубокую вытяжку. Для оценки сопротивления покрытия коррозии обычно применяют испытания, при которых коррозионная нагрузка на деталь близка к условиям ее эксплуатации. Эффективность сопротивления коррозии определяют по растворению покрытия и взвешиванию.

Для надежной защиты деформируемых поверхностей покрытия, прежде всего на органической основе, должны обладать эластичностью и трещиностойкостью. Под трещиностойкостью понимают способность покрытия в подложке растягиваться над ней, сохраняя при этом защитные свойства.

Покрытие взаимодействует с поверхностным слоем материала основы. Поэтому для получения качественного покрытия важную роль играет обработка поверхности. Для предварительной обработки поверхности используют механические и химические методы очистки: струйную обработку, обезжиривание, травление и др.

Горячее погружение в расплав — один из самых старых методов нанесения покрытий. Металлы ванны имеют низкую температуру плавления — это цинк, олово, алюминий. Они обеспечивают защиту основного металла от коррозии.

Электрохимический метод — металлы осаждают из растворов солей. Обычно применяют для получения гальванических покрытий из хрома и никеля толщиной 0,12...0,60 мм.

Электролитический метод — осуществляют нанесение покрытий из сплавов Ni—Р и Ni—В вследствие химического взаимодействия. В этом случае покрытия формируются по всей поверхности деталей с одинаковой скоростью толщиной до 0,12 мм, тогда как гальванические покрытия прежде всего формируются на выступающих местах — кромках, ребрах, гранях.

Напыление осуществляют мелкими частицами материала, образующимися при пропускании проволоки или порошка через кислородно-ацетиленовое пламя, с последующим осаждением на холодную основу. Для нагрева используют электродуговую или плазменную металлизацию. Это способствует улучшению адгезии и снижению пористости покрытия.

Химико-паровое осаждение, или метод CVD (chemical vapour deposition), основан на процессе, в котором устойчивые продукты реакции зарождаются и растут на подложке в среде с протекающими в ней химическими реакциями (диссоциация, восстановление и др.). При высокой температуре на поверхности образуются очень тонкие слои, например карбида или нитрида титана. Метод CVD используют для нанесения покрытий на инструмент и штампы.

Наплавку осуществляют сплавлением осаждаемого материала с поверхностным слоем основы. Наплавку широко применяют для ремонта отдельных деталей, поврежденных или износившихся в процессе эксплуатации. Для нанесения покрытий методом наплавки используют все основные сварочные процессы: газопламенный, электродуговой, плазменный, электронно-лучевой и др.

Механическое нанесение покрытий используют для получения цинковых, кадмиевых и оловокадмиевых покрытий — детали перемешивают в сосудах с соответствующими тонкими металлическими порошками, активаторами и стеклянными шариками.

Физико-паровое осаждение, или метод PVD (physical vapour deposition), основан на процессе, который протекает в несколько стадий:

- нагрев материала в вакууме до испарения;

- перенос паров от источника к подложке;

- конденсация паров на основе — подложке.

Метод PVD обладает высокой гибкостью, и с его помощью можно наносить любые металлы, сплавы, оксиды, карбиды и нитриды. Например, его с успехом применяют для нанесения износостойкой пленки TiN на стальной инструмент. К достоинствам метода PVD относятся высокая чистота поверхности и превосходная связь с основой.

5.2. Среди методов, улучшающих антикоррозионные свойства, нанесение цинковых покрытий — цинкование, занимает первое место. Ежегодно в мире оцинковывается около 25 млн т стали. Основными методами для нанесения цинковых покрытий на сталь являются электролитический и горячее погружение (огневое или горячее цинкование).Хотя в качестве материала основы можно использовать любые марки, для цинкования обычно применяют углеродистые и низколегированные стали. Цинковые покрытия имеют высокую коррозионную стойкость в атмосферных условиях, в пресной воде и в закрытых помещениях с умеренной влажностью, а также удовлетворительную поверхностную твердость, износо- и водостойкость, прочность на изгиб. Долговечность оцинкованных труб зависит от толщины покрытия. Для серийно выпускаемых труб на 1 м2 их поверхности расходуют 400 г цинка, толщина покрытия составляет 43... 46 мкм. Отечественная промышленность выпускает оцинкованные водогазопроводные трубы диаметром 10... 159 мм, длиной до 8 м.

Скорость коррозии оцинкованных труб в 3 — 4 раза ниже, чем у стальных труб без покрытия в одних и тех же агрессивных средах. Для повышения коррозионной стойкости оцинкованных листов в состав цинкового покрытия вводят медь (0,08...0,82 %) и алюминий (до 1 %). Коррозионная стойкость листов с электродитическим покрытием ниже, чем горячеоцинкованных. Для повышения коррозионной стойкости оцинкованного листа его дополнительно покрывают лакокрасочным или цветным полимерным покрытием.

Цинковые покрытия применяют для защиты от коррозии запорной арматуры и подземных трубопроводов сточной воды и воды, используемой для технических целей. Соединения цинка токсичны и при нагреве неустойчивы в кислотах. Цинковые покрытия не применяют для защиты от коррозии деталей, находящихся в непосредственном контакте с пищевыми продуктами.

Алюминиевые покрытия. Для стальных деталей с алюминиевым покрытием характерно сочетание высокой прочности и коррозионной стойкости. Нанесение покрытий производят путем горячего алюминирования в расплавах (алитирование), плакированием стальных листов и напылением в вакууме. Среди способов покрытия стальных листов алюминием наибольшее распространение имеет горячее алюминирование.

Коррозионная стойкость стальных деталей с алюминиевым покрытием обусловлена высокими защитными свойствами образующейся на его поверхности пленки А1203 толщиной менее 0,1 мкм. Этот оксидный слой отличается высокой плотностью и при повреждении быстро образуется заново.

Защитное действие пленки оксида алюминия на алюминиевом покрытии особенно сильно выражено при высокотемпературном нагреве.

В случае необходимости повышения прочностных свойств вместо углеродистых конструкционных сталей используют микролегированные стали с добавками ниобия или титана.

Микролегирующие элементы придают стали более высокую жаропрочность, поэтому такие стали можно использовать для нагружения при высоких температурах, тем более что алюминий в качестве покрытия имеет хорошую стойкость к окислению.

5.3. Неорганические покрытия и способы их нанесения.К неорганическим неметаллическим материалам, применяемым для защиты от коррозии металлических поверхностей, относят эмали, стекло и цемент.

Эмалью называют стекловидную застывшую массу, полученную в результате полного или частичного расплавления и состоящую в основном из кварца и других оксидов. На изделие эмаль наносят одним или несколькими слоями.

Различают два основных способа эмалирования. Наряду с эмалированием, при котором изделие покрывают грунтовкой и покровными эмалями и при этом дважды обжигают, широко используют в последние годы однослойное прямое эмалирование, при котором слой эмали (0,2...0,3 мм) может быть уменьшен наполовину. При специальном эмалировании, применяемом в химическом и пищевом машиностроении, обычно наносится многослойная эмаль.

Перед нанесением эмали поверхность стальной детали обезжиривают и протравливают. При этом удаляют некоторое количество металла и поверхность листа становится шероховатой, что способствует адгезии эмалевого покрытия.

С целью снижения пористости при обжиге за счет образования диоксида углерода С02 для эмалирования применяют низкоуглеродистые стали.

Стеклоэмалевое покрытие обладает не только высокой химической стойкостью, износостойкостью, но и обеспечивает незначительное налипание остатков продукта, благодаря чему покрытие легко моется. Покрытие имеет высокую адгезию к металлу. Общая толщина эмалевого покрытия составляет 0,8... 1,0 мм.

При эксплуатации эмалированных изделий не допускается превышать давление или резко повышать его даже в пределах рабочего давления, резко нагревать и заполнять переохлажденным продуктом или водой, производить местные термические и механические воздействия, оставлять аппараты открытыми, использовать в качестве моющих и дезинфицирующих средств щелочные растворы.

Недостатком стеклоэмалевых покрытий является чувствительность к ударам, резкой смене температуры, местным перегревам, воздействию щелочей.

Высокую долговечность водопроводных труб обеспечивают цементные покрытия. Для покрытий используют портландцемент с наполнителем в виде мелкого песка.

Органические полимерные покрытия и способы их нанесения.Технология нанесения полимерных покрытий. Рассмотренные ранее методы защиты металлов от коррозии дороги, недостаточно эффективны и имеют ограниченные возможности. Поэтому использование органических покрытий по-прежнему остается важным средством борьбы с коррозией.

Полимерные покрытия не только защищают металлы от воздействия агрессивных сред, но и повышают их износостойкость, снижая прилипаемость различных веществ к рабочим поверхностям, позволяют экономить цветные металлы и другие дефицитные материалы.

К полимерным покрытиям предъявляют высокие требования. Покрытия должны иметь хорошую адгезию к защищаемой поверхности, беспористость, эластичность, механическую прочность, теплостойкость, быть инертными к средам, с которыми они находятся в контакте.

Ни один из известных полимеров не сможет полностью удовлетворить всем перечисленным требованиям. Материалы, обладающие достаточной химической стойкостью, как правило, имеют недостаточную адгезию к защищаемому металлу. Полимерные покрытия с хорошей адгезией к защищаемой поверхности часто легко разрушаются от химического и механического воздействия агрессивных сред. Лишь эпоксидные и некоторые другие полимеры удачно сочетают высокую адгезию к металлу с удовлетворительной химической стойкостью.

В различных областях промышленности для защиты внутренних поверхностей аппаратов, трубопроводов и арматуры применяют винилхлоридные, фторопластовые, пентапластовые, поли- олефиновые, полиуретановые, фенолформальдегидные, кремний- органические, каучуковые, эпоксидные и другие покрытия.

В отличие от коррозионной стойкости металлов, характеризуемой потерей массы, химическая стойкость полимерных материалов численно обычно не выражается. О химической стойкости полимерных покрытий судят по степени набухания и разрушения пленки, потере эластичности, изменению цвета и т.д. Перед нанесением покрытия проводят подготовку металлической поверхности (очищают и придают равномерную шероховатость для обеспечения хорошей адгезии) при помощи дробеструйной обработки. На подготовленную поверхность наносят грунт, создающий противокоррозионный слой с обеспечением высокой прочности сцепления как с металлом, так и с последующими слоями покрытия.

Для подготовки защищаемой поверхности изделий применяют дробеструйные автоматы и пистолеты, а также ручные реверсивные пневматические щетки.

Полимерные покрытия наносят как непосредственно на изделия, так и на тонколистовую полосу. Второй метод появился недавно, но его использование позволяет существенно снизить трудоемкость изготовления изделий.

Контрольные вопросы

- С какой целью на детали наносят покрытия?

- Какие виды покрытий используют?

- Какова технология нанесения покрытий? Как классифицируют процессы нанесения покрытий?

- Каковы область применения и свойства цинковых покрытий?

- Каковы область применения и свойства алюминиевых покрытий?

- Каковы область применения и свойства оловянных и хромсодержащих покрытий?

Список источников

1. Ковшов, Анатолий Николаевич.  Технология машиностроения: учебник / А. Н. Ковшов. - 2-е изд., испр. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2008. - 319 с. :

2. Зуев, А. А.  Технология машиностроения: учеб. / А. А. Зуев. - 2-е изд. , испр. и доп. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2003. - 496 с.

3 . Клепиков, Виктор Валентинович. Технология машиностроения: учеб. / В. В. Клепиков, А. Н. Бодров. - М. : Форум : Инфра-М, 2004. - 860 с

4. Маталин, Андрей Александрович. Технология машиностроения: учебник / А. А. Маталин. - 3-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2010. - 511с.

5. Никифоров, Анатолий Дмитриевич.  Современные проблемы науки в области технологии машиностроения: учеб. пособие / А. Д. Никифоров. - М. : Высш. шк., 2006. - 391 с.

6. Технология машиностроения: сб. задач и упражнений. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2005. - 288 с.

7. Технология машиностроения: учебник. - М.: Академия, 2006. - 528 с. - (Высшее профессиональное образование. Машиностроение).

8. Базров, Борис Мухтарбекович.  Основы технологии машиностроения: учебник / Б. М. Базров. - 2-е изд. - М. : Машиностроение, 2007. - 736 с.