Планы практических занятий

1 Практическое занятие

Тема: Классические металлические сплавы

Цель: ознакомиться с традиционными металлическими сплавами, такими как чугун и сталь, их свойствами и сферой применения в машиностроении

Ход работы:

1 Ознакомиться с теоретическими сведениями

2 Составить расширенную классификацию чугунов и сталей с учетом последних разработок в области материаловедения

3 Заполнить таблицу 1.

Контрольные вопросы:

1 Что такое сталь, чугун?

2 Что такое легированная сталь?

3 Как маркируются серые, высокопрочные и ковкие чугуны?

4 В чём заключается основное отличие структуры белых и серах чугунов, причины этого отличия?

Литература:

1 Фетисов Г.П., Карпман М.Г. и др. Материаловедение и технология металлов. - М.: Высшая школа, 2000.

2 Технология конструкционных материалов /Под ред. А.М. Дальского, -М.: Машиностроение, 1990.

Практическое занятие №2

Тема : Цветные сплавы

Цель:

Практическое занятие №3

Тема: Аморфные металлические сплавы

Цель:  рассмотреть основные свойства аморфных материалов, недостатки, способы получения, порядок расположения атомов в металлических стеклах

Контрольные вопросы:

1.основные свойства аморфных материалов стеклах

2.недостатки аморфных материалов

3.способы получения аморфных материалов

4.порядок расположения атомов в металлических стеклах

5.чем ограничено применение металлических стекол

6.формула аморфного материала

7.назначение аморфизаторов

8.Назовите аморфизаторы и назовите причины их введения в аморфные материалы

Литература:

1 Материаловедение и технология металлов / Г.П.Фетисов, М.Г. Карпман, В.М.Матюнин, и др ,; под ред. Г.П.Фетисова. – М.:Высш.шк.,2002.- 638с: ил.

2. Справочник по конструкционным материалам: Справочник /Б.Н.Арзамасов, Т.В.Соловьева, С.А.Герасимов и др..; Под ред. Б.Н.Арзамасова, Т.В.Соловьевой – М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана,2005. - 640 с.: ил

Практическое занятие 4

Тема :  Металлы с памятью формы.

Цель:  изучить  виды памяти у металлических материалов , особенности превращения мартенсит-мартенсит, структура материала, для придания ему первоначальной формы , основные свойства материалов с ЭПФ

Контрольные вопросы:

1 Виды памяти у металлических материалов

2 Нитинол, его химическая формула, свойства, области применения

3. Особенности превращения мартенсит-мартенсит

4. Структура материала, для придания ему первоначальной формы

5. Структура материала, для изменения формы

6. Как вернуть материалу первоначальную форму

7. Системы, в которых найден эффект памяти формы

8. Схема ЭПФ

9. Механизм возвращения памяти

10. Основные свойства материалов с ЭПФ

11. Применение ЭПФ

Литература:

1 Солнцев Ю. П., Пряхин Е.И. Материаловедение: Учебник для вузов, Изд.4-е,перераб. и доп. – СПб.: ХИМИЗДАТ,2007. – 787 с.: ил.

2 Лихачев В.А.,Кузьмин С.Л.,Каменцева З.П.Эффект памяти формы. Л.: Изд.ЛГУ, 1987. 216 с.

Практическое задание № 5

Тема: Керамические материалы

Цель: изучить разнообразие керамических материалов, технологии их изготовления, преимущества и недостатки.

Ход работы:

1 Изучить теоретические сведения

2 Заполнить таблицу 1

3 Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1 Краткая технология получения керамических материалов

2 Способы проверки керамических материалов (способы, методы)

3 Способы повышается вязкости разрушения керамических материалов

4 Керамический двигатель «За» и «Против». Ваше мнение (аргументированно)

Практическое задание № 6

Тема Композиционные материалы

Цель: рассмотреть такие вопросы определение композиционных материалов, виды матриц композиционных материалов, виды наполнителей (армирующих веществ), классификация композиционных материалов по виду матрицы, классификация композиционных материалов по типу наполнителя

Контрольные вопросы:

1.Определение композиционных материалов

2.Виды матриц композиционных материалов

3.Виды наполнителей (армирующих веществ)

4.Классификация композиционных материалов по виду матрицы

5. Классификация композиционных материалов по типу наполнителя

6. Классификация композиционных материалов по способу распределения наполнителя

7.Назначение матрицы

8.Назначение наполнителя

9.Сэндвичи, способ получения

10. Признаки композиционных материалов

Литература:

1. Материаловедение и технология металлов / Г.П.Фетисов, М.Г. Карпман, В.М.Матюнин, и др ,; под ред. Г.П.Фетисова. – М.:Высш.шк.,2002.- 638с: ил.

2. Справочник по композиционным материалам: В 2-х кН.Кн.1/Под ред. Дж.Любина; Пер с англ. А.Б.Геллера и др.; Под ред.Б.Э.Геллера.- М.:Машиностроение,1988. – 448 с.: ил.

3. Справочник по композиционным материалам: В 2-х кН.Кн.2/Под ред. Дж.Любина; Пер с англ. А.Б.Геллера и др.; Под ред.Б.Э.Геллера.- М.:Машиностроение,1988. – 584 с.: ил.

Практическое  задание № 7

Тема : Антифрикционные материалы

Цель: ознакомиться с многообразием антифрикционных материалов, основными достоинствами и недостатками, сферой применения в автомобильной инженерии

Ход работы:

1 Ознакомитсья с теоретическими сведениями

2 Составить таблицу «Антифрикционные материалы», «Углепластики» с целью систематизации материала (пример составления таблицы в конце теоретических сведений)

3 Ответить на контрольные вопросы преподавателю

Контрольные вопросы:

1. Какие требования предъявляются к антифрикционным материалам?

2. Какая структура у оловянного баббита Б-83?

3. Сравните свойства оловянного и свинцового баббита.

4. Опишите триметаллические вкладыши.

5. Какие бронзы применяются в качестве антифрикционного материала?

6. Какие вы знаете антифрикционные сплавы на основе алюминия?

7. Что выполняет роль мягкой составляющей в антифрикционных чугунах?

8. Из каких компонентов состоят порошковые антифрикционные сплавы?

9. Как можно улучшить свойства порошковых антифрикционных материалов?

Литература:

1. Материаловедение и технология металлов / Г.П.Фетисов, М.Г. Карпман, В.М.Матюнин, и др ,; под ред. Г.П.Фетисова. – М.:Высш.шк.,2002.- 638с: ил.

2 Солнцев Ю. П., Пряхин Е.И. Материаловедение: Учебник для вузов, Изд.4-е,перераб. и доп. – СПб.: ХИМИЗДАТ,2007. – 787 с.: ил.

Практическое задание № 8

Тема: Модифицирование антифрикционных композитов

Цель: изучить методы антифрикционных композитов

Ход работы:

1 Ознакомиться с теоретическими сведениями

2 Составить классификацию методов модификации композиционных  материалов

3 Заполнить таблицу 1.

4 Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1 Модификацией композиционных материалов называют?

2 Повышения адгезионной прочности достигают путем?

3 Сущность метода активирования поверхности наполнителей.

Литература:

1. Материаловедение и технология металлов / Г.П.Фетисов, М.Г. Карпман, В.М.Матюнин, и др ,; под ред. Г.П.Фетисова. – М.:Высш.шк.,2002.- 638с: ил.

2 Солнцев Ю. П., Пряхин Е.И. Материаловедение: Учебник для вузов, Изд.4-е,перераб. и доп. – СПб.: ХИМИЗДАТ,2007. – 787 с.: ил.

# Практическое занятие 8

# Тема: Полимерные материалы

Цель: Рассмотреть применение полимерных материалов, типы полимеров, положительные и отрицательные свойства пластмасс.

Контрольные вопросы:

1. Что такое пластмассы?

2.Каковы принципиальные различия между термопластичными и термореактивными полимерами?

3. Каковы физико-механические свойства пластмасс?

4. Какие материалы входят в состав пластмасс?

5. Перечислите основные виды полимерных строительных материалов?

Литература:

1 Баженов Ю.М., Угинчус Д.А., Улитина Г.А. Бетонополимерные материалы и изделия – К.: Будiвельник, 1978. – 88с.

2 Домокеев А.Г. Строительные материалы – М.: Высш. Шк., 1989. – 495с.

Практическое занятие 9

Тема: Полимерные клеи

Цель: изучить состав и свойства полимерного клея.

Контрольные вопросы:

1. Как влияет структура полимеров на их свойства?

2. В чем различие терминов «полимерный материал» и «пластическая масса»?

3. Каковы основные требования, предъявляемые к клеям?

4. Назовите факторы, влияющие на прочность клеевого соединения.

Литература:

1 Материаловедение и технология металлов: Учебник для ВУЗов по машиностроительным специальностям / Г.П. Фетисов, М.Г. Карпман, В.М. Матюнин и др. – М.: Высшая школа, 2000. – 637с.: ил.

2 Материаловедение: Учебник для ВУЗов, обучающих по направлению подготовки и специализации в области техники и технологии / Б.Н. Арзамасов, В.И. Макарова, Г.Г. Мухин и др. – 5-е изд., стереотип. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. – 646с.: ил.

Практическое задание № 10

Тема : Гранулированные материалы

Цель: рассмотреть следующие вопросы: технологическая схема получения полуфабрикатов из гранул - особенности получения гранул, структура гранул, прокаливаемость гранулированных материалов

Контрольные вопросы:

1.Схема получения полуфабрикатов из гранул

2.Особенности получения гранул

3.Структура гранул

4.Что отличает гранулированный материал от литого?

Литература:

1. Физическое материаловедение: в 3-х т.,/ под ред. Кана Р.У. Хаазена П.Т. т.3 Физико-механические свойства металлов и сплавов: пер с англ.-М.; Металлургия, 1987,663с 2.

2. Физическое материаловедение: в 3-х т.,/ под ред. Кана Р.У. Хаазена П.Т. т.2 Фазовые превращения в металлах и сплавах и сплавы с особыми физическими свойствами: пер с англ.-М.; Металлургия, 1987,624с

3. Материаловедение и технология металлов / Г.П.Фетисов, М.Г. Карпман, В.М.Матюнин, и др ,; под ред. Г.П.Фетисова. – М.:Высш.шк.,2002.- 638с: ил.

Практическое занятие № 11

Тема: Синтетические сверхтвердые материалы и покрытия

Цель: Рассмотреть многообразие СМП, их свойства, достоинства и недостатки

Контрольные вопросы:

1. Назовите основные требования, предъявляемые к инструментальным материалам.
2. Перечислите основные группы инструментальных материалов.
3. Назовите основные виды инструментальных сталей и области их применения.
4. Назовите основные виды инструментальных твердых сплавов и дайте их сравнительную характеристику.
5. Чем обусловлены высокие прочность и теплостойкость твердых сплавов?
6. Назовите области применения сверхтвердых и керамических инструментальных материалов.

Литература:

- Ковалев С. В. Новые материалы и технологии в машиностроении // Вестн. Моск. гос. ун-та приборостроения и информатики. Сер.: Приборостроение и информ. технологии. - 2010. - № 25. - С. 106-121.

- Колесов С.Н. Материаловедение и технология конструкционных материалов: Учебник для студентов электротехнических и электромеханических спец. ВУЗов / С.Н. Колесов, И.С. Колесов. – М. Высшая школа, 2004. – 518с.: ил.

Практическое задание 12

Тема:  Наноматериалы

Цель :  изучение наноматериалов и нанотехнологий. Способы получения наноматериалов, особенности свойств наноматериалов, структура наноматериалов

Контрольные вопросы:

1 Понятие наноматериалов

2 Структура наноматериалов

3 Особенности наноматериалов

4 Виды нанотехнологий

5 Свойства наноматериалов

6 Области применения наноматериалов

Литература:

1 Совершенствование технологических процессов машиностроительных производств : [монография] / [А. С. Янюшкин и др.] ; под общ. ред. А. С. Янюшкина ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО "Братский гос. ун-т". - Братск : Братский гос. ун-т, 2006. - 302 с.

2 Технологическое обеспечение качества машин и оборудования : монография / М. Н. Буткевич [и др.] ; ФГОУ "Рос. инженерная акад. менеджмента и агробизнеса". – М. : РИАМА, 2008. - 228 с.

Практическое задание 13

Тема: Наноструктурные покрытия (4 часа)

Цель: Изучение технология нанесения нанопленок и нанопокрытий,  строения и свойств наноструктурных покрытий

Контрольные вопросы:

1 Чем характеризуются наноструктурные покрытия?

2 Как сказывается уменьшение размеров зерен в наноструктурных по-крытиях на их твердости?

3 Как сказывается уменьшение размеров зерен в наноструктурных по-крытиях на пределе текучести?

4 Чем обладают наноразмерные кристаллические зерна в покрытиях по сравнению с крупнозернистым материалом того же состава?

Литература:

1 Андриевский Р.А., Рагуля А.В. Наноструктурные материалы. М.: Академия, 2005, 192 с.

2 Валиев Р. З., Александров И. В. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией. М.: Логос, 2000. 272 с.

Практическое задание 14

Тема: Нанокомпозиционные покрытия для машиностроения

Цель: изучение разнообразия нанокомпозиционных покрытий для машиностроения

Контрольные вопросы:

1 Что необходимо для снижения вероятности образования трещин в теплозащитных покрытиях в процессе циклического нагружения?

2 Как влияет наноструктурирование поверхности на усталостную проч-ность?

3 Какова роль твердых фаз TiN, TiB, TiB2 в составе нанокомпозитных покры-тий Ti-Si-N, Ti-B-N и Ti-Si-B-N?

Литература:

1 Перспективные материалы: структура и методы исследования / Под ред. Д.Л. Меерсона. Тольятти: ТГУ – МИСИС, 2006. 536 с.

2 Харрис П. Углеродные нанотрубы и родственные структуры / Пер. с англ. под ред. Л.А. Чернозатонского. М.: Техносфера, 2003. 336 с.

3 Гусев. А.И., Ремпель А.А. Нанокристаллические материалы. М.:Физматлит, 2001. 224 с.