Тезисы лекций

Тема 1.  Роль листовой штамповки в машиностроении.

Цель: ознакомиться с принципами штамповки, основными операциями

План:

1 Принцип штамповки. Основные операции листовой штамповки.

2 Основные операции в листовой штамповки

1 Одним из основных методов обработки металлов в современном машиностроении является листовая штамповка. Получаемые с ее помощью детали имеют форму и размеры, соответствующие форме и размерам рабочих частей штампов.

Листовая штамповка получило широкое применение во всех отраслях промышленности: общем машиностроении, приборостроении, авиа- и автопромышленности. Так в современном автомобиле содержится около 70-80% штампованных деталей, в самолете до 75-80%, а в ряде производств широкого потребление количество штампованных деталей достигает (по количеству) 95-98%.

Основными преимуществами листовой штамповки являются:

- достижение экономики используемого материала и снижение себестоимости изделий за счет применение рациональных видов раскроя. Фактор экономии материала при листовой штамповке достаточно велик, поскольку стоимость материала составляет 75-85% от общей стоимости детали и только 15-20% падает на заработанную плату и накладные расходы 30-40%:

- выполнение операций листовой штамповки рабочим, не имеющим высокой квалификации, – работа штамповщика связана с простыми движениями;

- получение достаточно сложных деталей за один два хода на быстроходных прессах;

- получение весьма сложных по форме деталей, которые затруднительно или вообще нельзя изготовить другими способами обработки;

- обеспечение точности размеров деталей в пределах 6-12 квалитетов;

- повышение прочности штампованных деталей за счет упрочнения на 40-80% по сравнению с прочностью исходного материала;

- возможность широкой механизации и автоматизации процессов листовой штамповки.

В целом, перечисленные преимущества позволяют при замене литых и кованных деталей листоштампованными, снизить массу деталей на 25-50%, уменьшить расход металла на 30-70% и снизить трудоемкость до 50-80%.

Однако листовой штамповке присуще и недостатки, основными из которых являются высокая стоимость штампов. Несмотря на снижение, последние годы стоимость штампов составляет пока 15-20% от стоимости продукции.

Современное развитие листовой штамповки осуществляется по следующим направлениям:

- замена литых кованых деталей на штампованные или штампосварные;

- улучшение существующих и создание новых технологических процессов;

- применение штамповки в мелкосерийном производстве с использованием универсальных штампов и поэлементной штамповки;

- снижение расхода металла за счет внедрения безотходного и малоотходного раскроя, повышение точности расчета заготовок и т.д.;

- повышение точности деталей;

- увеличение производительности за счет механизации и автоматизации процессов штамповки;

- повышение стойкости штампов за счет внедрения твердых сплавов, износостойкости сталей и нормализации деталей штампов.

2 Процесс штамповки производится в штампах, состоящих из двух частей (рис.1).

Риунок 1- Схема штампа для холодной штамповки

К ползуну пресса 1 крепится верхняя часть штампа, представляемая собой верхнюю плиту и пуансодержатель 2 с рабочим инструментом – пунсоном 3. Верхняя плита крепится к ползуну пресса хвостовиком или болтами. Нижняя часть штампа – это нижняя плита 5 с расположенной на ней матрицей 4 и устанавливаемая на столе пресса 6. Обрабатываемы материал 7 укладывается на матрицу. При опускание ползуна пресса пуансон воздействует на материал и часть его проталкивает в матрицу. При этом материал претерпевает деформации и принимает форму и размеры матрицы или же разделяется на части.

Другие виды штампов, используется в листовой штамповке, а также подробное описание их конструкций и деталей будем разобрано ниже.

Все операции листовой штамповки, в зависимости от степени деформации и характера, действующих на материал сил, разделяют на две группы:

а) разделительные операции,

б) формоизменяющие операции.

При разделительных операциях пластическая деформация металла завершатся хрупким состоянием материала и отделение одной его части от другой. В этом случае значительные пластические деформации распределены по контуру, в то время как остальная часть материала или совсем не испытывает напряжений и деформаций, или испытывает, но небольшие по величине.

При формоизменяющих операциях процесс штамповки все время сопровождается пластической деформацией, соизмеримой с размерами тела. Вследствие этого деформация не завершается хрупким состоянием материала, а последний принимает форму и размеры рабочих частей штампа.

В соответствии с ГОСТ 18970-84 к разделительным относятся следующие операции:

Рисунок 2- Разделительные операции

Отрезка – полное отделение части заготовки по незамкнутому контуру путем сдвига. Операция осуществляется на ножницах или в штампах, причем отрезанная часть материала может быть изделием (заготовкой) или отходом (рис. 2, а,б).

Надрезка – неполное отделение материала по незамкнутому контуру без удаления остатков (рис. 2, в).

Разрезка – разделение заготовки на части по незамкнутому контуру путем сдвига (рис. 2, г).

Обрезка – удаление излишков металла путем сдвига (2, д).

Вырубка – полное отделение заготовки или изделия от исходно заготовки по замкнутому контуру путем сдвига (2, е).

Пробивка – образование в заготовки отверстия паза путем сдвига с удалением части металла в отход (2, ж).

Зачистка – удаление технологических припусков с помощью штампа с образование стружки для повышения точности размеров и уменьшения шероховатостей поверхности штампованной заготовки (2, з).

Кроме основных видов операций штамповки применяются комбинированная, последовательная, совмещенная или последовательная штамповка. В этом случае в штампе выполняются несколько операций. Комбинированная штамповка осуществляется в многопереходных штампах и позволяют радикально решить вопрос механизации и автоматизации штамповки.

Контрольные вопросы:

1. Какие  операции листовой штамповки Вы знаете?

2. В каких случаях используется горячая и холодная листовая штамповка?

3. Что представляет собой комбинированная штавмповка?

Литература:

1. Попов Е.А.   Основы теории листовой штамповки: Учеб. пособие для вузов. -  М.:  Машиностроение,  2003

Тема 2 Формообразующие операции листовой штамповки

Цель: ознакомиться с основными формообразующими операциями листовой штамповки

План:

1 Классификация формообразующих операций

2 Штамповка жидкого металла

1 При формообразующих операциях стремятся получить заданную величину деформации, чтобы заготовка приобрела требуемую форму.

Основные формообразующие операции: гибка, вытяжка, отбортовка, обжим, раздача, рельефная формовка. Схемы формообразующих операций представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 - Формообразующие операции листовой штамповки

Гибка – образование угла между частями заготовки или придание заготовке криволинейной формы.

При гибке пластически деформируется только участок заготовки в зоне контакта с пуансоном 1 (Рисунок 4а): наружные слои заготовки растягиваются, а внутренние – сжимаются.

При снятии нагрузки растянутые слои заготовки упруго сжимаются, а сжатые – растягиваются, что приводит к изменению угла гибки  , т.е. к пружинению детали. Это следует учитывать или уменьшением угла инструмента на величину пружинения, или применением в конце рабочего хода дополнительного усилия.

Гибку производят в штампах, а также вращающимися фигурными роликами, играющими роль матрицы, на профилегибочных станах.

Вытяжка – образование полого изделия из плоской или полой заготовки (Рисунок 4б).

2 Штамповка жидкого металла

Штамповка жидкого металла является одним из прогрессивных технологических процессов, позволяющих получать плотные заготовки с уменьшенными пропусками на механическую обработку, с высокими физико-механическими и эксплуатационными свойствами.

Технологический процесс штамповки жидкого металла объединяет в себе процессы литья и горячей объемной штамповки.

Процесс заключается в том, что расплав, залитый в матрицу пресс-формы, уплотняют пуансоном, закрепленным на ползуне гидравлического пресса, до окончания затвердевания.

Сопряжение пуансона и матрицы образует закрытую фасонную полость. Наружные контуры заготовки получают разъемной формой, если деталь имеет наружные выступы, или неразъемной формой – при отсутствии выступов. Внутренние полости образуются внедрением пуансона в жидкий металл.

После извлечения из пресс-формы заготовку подвергают различным видам обработки или используют без последующей обработки.

Под действием высокого давления и быстрого охлаждения газы, растворенные в расплаве, остаются в твердом растворе. Все усадочные пустоты заполняются незатвердевшим расплавом, в результате чего заготовки получаются плотными, с мелкокристаллическим строением, что позволяет изготавливать детали, работающие под гидравлическим давлением.

Этим способом можно получить сложные заготовки с различными фасонными приливами на наружной поверхности, значительно выходящими за пределы основных габаритных размеров детали. В заготовках могут быть получены отверстия, расположенные не только вдоль движения пуансона, но и в перпендикулярном направлении. Также имеется возможность запрессовывать в заготовки металлическую и неметаллическую арматуру.

Процесс используется для получения фасонных заготовок из чистых металлов и сплавов на основе магния, алюминия, меди, цинка, а также из черных металлов.

9 Формообразование заготовок из порошковых материалов

Заготовки из порошковых материалов получают прессованием (холодным, горячим), изостатическим формованием, прокаткой и другими способами  .

При холодном прессовании в пресс-форму засыпают определенное количество подготовленного порошка и прессуют пуансоном.

В процессе прессования увеличивается контакт между частицами, уменьшается пористость, деформируются или разрушаются отдельные частицы. Прочность получаемой заготовки достигается благодаря силам механического сцепления частиц порошка электростатическими силами притяжения и трения. С увеличением давления прессования прочность заготовки возрастает. Давление распределяется неравномерно по высоте прессуемой заготовки из-за влияния сил трения порошка о стенки пресс-формы, вследствие чего заготовки получаются с различной прочностью и пористостью по высоте. В зависимости от размеров и сложности прессуемых заготовок применяют одно- и двустороннее прессование.

Односторонним прессованием получают заготовки простой формы с отношением высоты к диаметру, меньшим единицы, и заготовки втулок с отношением наружного диаметра к толщине стенки, меньшим трех.

Двустороннее прессование применяют для формообразования заготовок сложной формы. После заполнения пресс-формы порошком к верхнему пуансону с помощью гидропресса прикладывают давление для предварительного прессования. Затем гидропривод выключают и удаляют подкладку. В дальнейшем в процессе прессования участвуют оба пуансона. В этом случае требуемое давление для получения равномерной плотности снижается на 30…40 %. Использование вибрационного прессования позволяет в десятки раз уменьшить требуемое давление.

В процессе прессования частицы порошка подвергаются упругому и пластическому деформированию. После извлечения заготовки из пресс-формы ее размеры увеличиваются в результате упругого последействия.

При горячем прессовании технологически совмещаются прессование и спекание заготовки. Температура горячего прессования составляет обычно 0,6…0,8 температуры плавления порошка. Благодаря нагреву уплотнение протекает гораздо интенсивнее, чем при холодном прессовании. Это позволяет значительно уменьшить необходимое давление. Горячим прессованием получают материалы, характеризующиеся высокой прочностью и однородностью структуры. Этот способ применяют для таких плохо прессуемых композиций, как тугоплавкие металлоподобные соединения (карбиды, бориды, силициды).

Изостатическое (всестороннее) формование применяют для получения крупногабаритных заготовок с массой до 500 кг и более. Отсутствие потерь на внешнее трение и равномерность давления со всех сторон дают возможность получать необходимую плотность заготовок при давлениях, значительно меньших, чем при прессовании в закрытых пресс-формах.

При гидростатическом формовании (Рисунок 5) на порошок 3, заключенный в эластичную оболочку 2, передается давление с помощью жидкости, находящейся в сосуде высокого давления 1. В качестве рабочей жидкости используют масло, глицерин, воду и т.д.

Рисунок 5 - Схема гидростатического формования

Прокатка – наиболее производительный и перспективный способ переработки порошковых материалов. Характерной особенностью является высокая степень автоматизации и непрерывность прокатки. Схема прокатки порошков представлена на рисунке 6. Порошок непрерывно поступает из бункера 1 (рисунок 6а) в зазор между валками. При вращении валков 3 происходит обжатие и вытяжка порошка 2 в ленту или полосу 4 определенной толщины.

Рисунок 6- Схема прокатки порошков

Прокатка может быть совмещена со спеканием и окончательной обработкой получаемых заготовок. В этом случае лента проходит через печь для спекания, а затем снова подвергается прокатке для получения листов заданных размеров. Применяя бункеры с перегородкой (Рисунок 6б) изготавливают ленты из разных материалов (двухслойные). Применение валков определенной формы позволяет получать валки различного профиля, в том числе и проволоку.

Контрольные вопросы:

1. Какие  формообразующие операции Вы знаете?

2. В каких случаях используется горячая и холодная листовая штамповка?

3. Суть процесса прессования порошков.

4. Схемы прокатки порошка

Литература:

- Попов Е.А.   Основы теории листовой штамповки: Учеб. пособие для вузов. -  М.:  Машиностроение,  2003

Тема3.  Штамповка в мелкосерийном производстве

Цель: ознакомиться со штамповкой деталей в мелкосерийном производстве

План:

1 Типы производств

2 Отличительные особенности штамповки в мелкосерийном производстве

1 В соответствии с ГОСТ 14.004–83 в зависимости от широты номенклатуры, регулярности, стабильности и объёма выпуска изделий современное производство подразделяется на различные типы: единичное, серийное и массовое. Основные технологические признаки типов производства Единичное производство. Широта номенклатуры, малый объём выпуска (штуки, десятки штук); операции на рабочих местах повторяются нерегулярно или не повторяются совсем; не применяются специальное оборудование, оснастка, инструменты; квалификация рабочих высокая; себестоимость продукции относительно высокая; технологическая документация сокращённая и упрощённая. Массовое производство. Узкая номенклатура, большой объём выпуска изделий, непрерывное изготовление изделий в течение продолжительного времени; на каждом рабочем месте закрепляется выполнение постоянно повторяющейся операции; оборудование высокопроизводительное специальное, оснастка и инструмент специальные; квалификация рабочих-операторов низкая, квалификация наладчиков оборудования высокая; себестоимость продукции относительно низкая; технологическая документация разрабатывается очень подробно. Серийное производство. Ограниченная номенклатура изделий, изготов- ление периодически повторяющимися партиями; сравнительно большой объём выпуска. По всем организационным характеристикам серийное производство занимает промежуточное положение между массовым и единичным производством. Серийное производство подразделяется на мелкосерийное, среднесерийное и крупносерийное.

Программа выпуска заготовок и готовых деталей и срок выполнения этой программы в значительной степени влияют на рентабельность применения того или иного метода получения заготовок. Эти понятия определяют в конечном счёте тип производства.

Общая характеристика штамповки малыми партиями.

Особенности холодной штамповки – высокая производительность и дороговизна стационарных штампов в сочетании с большой их стойкостью – приводят к тому, что применительно к этому способу обработки понятие мелкосерийное производство имеет совершенно иные количественные границы, чем, например, при обработке на металлорежущих станках. Для определения этих границ необходимо установить основные признаки, отличающие мелкосерийное штамповочное производство от серийного. Такими признаками будут: большая номенклатура выпускаемой продукции по отношению к наличному парку оборудования, в результате чего на каждый пресс приходится не менее 50 наименований деталей в месяц; значительное число переналадок штампов в смену (в среднем не менее двух); нестабильность продукции (в среднем каждое изделие находится в производстве не более 3-4 лет); общее число деталей каждого наименования, подлежащих изготовлению до прекращения выпуска изделия, в несколько раз меньше полной стойкости стационарных штампов, выполняющих операции по их обработке.

Из рассмотрения этих признаков следует, что изготовление малых партий деталей штамповкой должно отражаться на всей совокупности факторов, относящихся к технологической подготовке и организации производства: к типу и составу оборудования, квалификации и количественным соотношениям различных категорий рабочих, структуре технологических процессов, конструкции штампов и т.д.

В качестве оборудования могут быть использованы как прессы общего назначения (в основном механические и гидравлические прессы простого действия), так и специальные прессы или станки. В первом случае необходимая быстрота переналадки достигается за счет конструкций штампов. Во втором случае переналадка производится либо сменой или переналадкой инструмента, либо использование принципов группового метода, для чего служит комплект инструментов, позволяющий обработать без переналадки целую группу деталей. Состав оборудования определяется конкретными условиями производства (конструкциями штампуемых деталей, величиной партий и пр.).

Квалификация рабочих в условиях мелкосерийной штамповки должна быть, как правило, значительно выше, чем в условиях массового производства, где штамповщик выполняет простые и однообразные операции. Работа на специальном оборудовании требует серьезных знаний в области технологии, измерительной технике и пр., а при эксплуатации прессов с программным управлением приближается к квалификации инженера. Это же относится и к работе на универсальных штампах, где переналадку часто выполняет сам штамповщик. Поэтому средний разряд в цехах и на участках мелкосерийного производства обычно на 1,5-2 единицы выше, чем в цехах массового и крупносерийного производства.

2 Технологические процессы мелкосерийной штамповки отличаются большим разнообразием. Они могут быть осуществлены как на базе специальных, так и универсальных средств штамповки и строятся либо по принципу дифференциации, либо концентрации операций. Большое число возможных вариантов технологического процесса для каждой детали требует их разработки и сопоставления по экономическим показателям, что связано с большими затратами времени и труда технологов, т.е. с увеличением сроков подготовки производства. Поскольку такие сроки обычно бывают очень жесткими, выбирается только один из возможных вариантов, причем далеко не всегда оптимальный, что нередко причиняет немалые убытки предприятиям. Решение этой проблемы следует искать в унификации технологических процессов и, в частности, их типизации, а также в применении групповой технологии. Существенную пользу приносят средства механизации инженерного труда (информационно-поисковые системы, печатающие автоматы), а также полная или частичная автоматизация проектирования технологических процессов.

Конструкции штампов, применяемые в мелкосерийном производстве, резко отличаются от аналогичных штампов крупносерийного производства. Они разделяются на две группы.

Упрощенные штампы, предназначенные для изготовления определенных деталей, т.е. являющиеся специальными, но отличающиеся от стационарных штампов значительно меньшими трудоемкостью, металлоемкостью и себестоимостью.

Универсальные штампы, служащие для образования однотипных элементов на разнообразных деталях.

Штампы 1-й группы выполняют преимущественно разделительные операции (вырезку, пробивку и их сочетания), а также некоторые формоизменяющие операции (формовку ребер и выступов, отбортовку и вытяжку).

Штампы 2-й группы служат для образования контура на плоских деталях и заготовках стандартных элементов (закругления, вырезы в углах) и отверстий для гибки и частично для формовки небольших пространственных элементов.

Упрощенные специальные штампы по возможностям формообразования могут приближаться к стационарным штампам и таким образом обеспечивают некоторую концентрацию операций. Универсальные штампы, напротив, требуют дифференциации операций, с вытекающими отсюда последствиями: увеличение производственного цикла и производственных площадей. Повышение трудоемкости деталей. Во многих случаях оказывается целесообразным сочетать в одном технологическом процессе штампы обоих типов, например, разделительные операции производить на упрощенных специальных штампах, а гибку – на универсальных.

Контрольные вопросы:

1 Какие типы производств Вы знаете?

2 Основные черты мелкосерийного производства

3 К штампам первой группы относятся?

4 К штампам второй группы относятся?

Литература:

1 Лямбах Р.В.   Автоматизация технологических процессов холодной прокатки листов.  / Шишкинский В.И. -  М.:  Металлургия,  1991

2 Шестаков Н.А.   Моделирование процессов обработки металлов давлением в программном комплексе FORMING: учеб. пособие для вузов.  / Власов А.В. - М.:  МГИУ,  2006   Гриф УМО

Тема 4. Основы проектирования штампов

Цель: изучить основы проектирования штампов

План:

1 Пластическое деформирование

2 Этапы проектирования штампов

1 Холодная штамповка (ХШ) считается наиболее передовой методикой обработки металлов давлением. Ее квалифицированное применение позволяет получать изделия различных форм и размеров. Что важно, изделия, изготовленные по данной технологии, отличаются точностью своих геометрических параметров и высоким качеством сформированной поверхности, поэтому не нуждаются в дальнейшей доработке. Процесс выполнения холодной штамповки можно легко автоматизировать, что дает возможность изготавливать продукцию с его помощью с высокой производительностью.

Штамповка, или штампование, как часто называют такую технологическую операцию, – это процесс, при котором заготовка из металла под воздействием давления подвергается пластической деформации. В результате такого воздействия, для оказания которого используется специальное оборудование, из заготовки формируется готовое изделие требуемых размеров и формы. Деформирование металлической заготовки может выполняться с ее предварительным нагревом, тогда такой процесс называется горячей штамповкой. Если же никакого предварительного термического воздействия на заготовку не оказывается, тогда выполняется холодная штамповка металла. При выполнении холодной штамповки металла используется специальная технологическая оснастка. При этом металл, из которого сделана заготовка, подвергается дополнительному упрочнению. Между тем при выполнении холодной штамповки металла ухудшается его пластичность. Повышение прочности заготовки при выполнении холодной штамповки приводит к увеличению хрупкости металла, что является достаточно негативным фактором. Чтобы избежать этого, между технологическими операциями, из которых состоит штамповка деталей в холодном состоянии, выполняют термическую обработку заготовки – рекристаллизационный отжиг. В готовых изделиях, которые в процессе производства были подвергнуты такой термической обработке, оптимально сочетаются параметры прочности и пластичности.

Для того чтобы изменить изначальные геометрические параметры металлического листа в нескольких направлениях, применяется холодная объемная штамповка. Чтобы не увеличить сопротивление металла и, соответственно, не снизить его текучесть, такую технологическую операцию выполняют при температуре, которая не превышает ковочную.

Используя данную технологию, которая требует применения специального оборудования, изготавливают изделия повышенной точности, без таких дефектов, как горячие трещины, царапины, заусенцы и риски, участки, подвергнутые усадке металла. Однако из-за того, что штамповочный пресс, используемый для выполнения объемной ХШ, вынужден преодолевать огромное сопротивление ненагретого металла, получить с его помощью детали сложной конфигурации проблематично. В таких случаях лучше использовать не холодную, а горячую штамповку.

Еще одним видом обработки металла давлением, при выполнении которой заготовки не подвергаются предварительному нагреву, является холодная листовая штамповка. При выполнении обработки по данному методу в качестве заготовок могут выступать лист, лента или полоса, изготовленные из металла. Толщина стенок обрабатываемой детали при использовании такой технологии практически не изменяется, а получить пространственные изделия можно только из пластичных металлов.

2 Большую роль в обеспечении требуемого качества готового изделия играет проектирование штампов для холодной штамповки, за счет которых и происходит формирование детали с требуемыми геометрическими параметрами. Выполняться рабочие чертежи таких рабочих инструментов, устанавливаемых на штамповочных прессах, могут как в двух-, так и в трехмерном формате. Для решения этой задачи требуются соответствующие знания и навыки.

Разработка чертежа и последующее изготовление штампа, используемого для холодной штамповки, выполняются в несколько этапов:

- составление эскиза будущего штампа;

- изучение схемы, по которой будет выполняться раскрой материала, проверка такой схемы посредством специальной компьютерной программы;

- редактирование эскиза, если в том есть необходимость;

- окончательная проверка размеров разработанного штампа;

- обозначение положения и точных размеров отверстий, которые будут выполнены на рабочей поверхности штампа.

При разработке штампов часто приходится выбирать между качеством будущей детали и экономичностью производства

Разрабатывая штампы для холодной штамповки, необходимо разбить чертеж готового изделия на отдельные части и внимательно изучить их. После того как такая процедура будет выполнена, осуществляют производство штампов. При этом необходимо уделить особое внимание требованиям, которые предъявляются к параметрам готового изделия. Для каждого этапа технологического процесса холодной штамповки разрабатывается маршрутная карта, в которой учитываются как время выполнения отдельных операций, так и характеристики поковок на отдельных этапах обработки. В таком вопросе, как выполнение холодной штамповки металлической заготовки, значение имеют очень многие параметры, к которым, в частности, относятся последовательность выполнения технологических операций, распределение материала в полости рабочего инструмента, используемое оборудование и режимы обработки. После штамповки изделие может быть подвергнуто и ряду вспомогательных операций, к которым относятся отжиг и травление. При помощи таких операций готовому изделию придаются требуемые механические характеристики. Чтобы повысить износостойкость изделий, полученных методом холодной штамповки, на их поверхность наносят различные защитные покрытия. Первая из них состоит из трех операций:

- предварительной термической обработки заготовки (это необходимо для того, чтобы снизить прочность металла);

- подготовки поверхности заготовки к выполнению штамповки;

- непосредственно самой штамповки.

При выполнении холодной штамповки по второй технологической схеме к трем вышеуказанным этапам добавляется еще один – предварительная подготовка мерных заготовок, из которых и будут формироваться готовые изделия.

Контрольные вопросы:

1 Этапы изготовления штампов?

2 Каким образом выбирают модель будущего штампа? Критерии выбора?

3 Как повысить износостойкость изделий?

Литература:

1 Лямбах Р.В.   Автоматизация технологических процессов холодной прокатки листов.  / Шишкинский В.И. -  М.:  Металлургия,  1991

2 Шестаков Н.А.   Моделирование процессов обработки металлов давлением в программном комплексе FORMING: учеб. пособие для вузов.  / Власов А.В. - М.:  МГИУ,  2006   Гриф УМО

Тема 5. Проектирование сложных штампов

Цель: изучить процесс проектирования сложных штампов

План:

1 Знакомство с работой системы для проектирования сложного штампа

2 Этапы проектирования сложного штампа

Проектирование нетиповых многопозиционных последовательных штампов является не простой задачей, тем более, если в штампе выполняются несколько типов операций – разделительных, формоизменяющих и формообразующих. В процессе проектирования неоднократно приходится уточнять конструкцию элементов штампа, варьировать различными параметрами для достижения удовлетворительного результата.

Перед автором была поставлена задача проектирования одного штампа из цепочки технологического процесса получения детали «муфта» автомобиля концерна «Ford» Рис.7. Штампуемая деталь окончательно формируется в шести штампах. Необходимо спроектировать первый штамп цепочки технологического процесса - штамп с автоматической подачей, для получения одного из промежуточных полуфабрикатов. В качестве исходных данных для проектирования штампа была получена готовая схема обработки, выполненная в виде параметрической модели системы T-FLEX CAD компании Топ Системы (www.topsystems.ru) Так же была известна модель пресса, для установки на который предназначался проектируемый штамп.

Рисунок 7- Штампуемая деталь

Судя по схеме обработки, штамповка осуществляется в одиннадцать позиций – несколько позиций вытяжки, чеканка, пробивка, гибка, завивка, вырубка по сложному контуру, отрезка отхода. Кроме этого на ряде позиций параллельно происходит пробивка для фиксаторов, шаговых ножей и вырубка фигурного отхода, для улучшения качества процессов вытяжки. Так же была поставлена задача проектирования автоматической подачи, встроенной в штамп. И так, легко видеть, что проектируемый штамп достаточно сложен, и типовые конструкции штампов в этом случае будет применить крайне затруднительно. Проектирование осуществлялось в системе параметрического моделирования T-FLEX CAD. В системе по умолчанию предустановленна библиотека стандартных элементов, кроме этого использовалась параметрическая библиотека деталей штампов «Стандартные детали ШЛШ». Никакие другие дополнительные программные модули не применялись.

В качестве основы для создания 3D моделей деталей и сборок штампа была взята параметрическая модель схемы обработки Рис.2 . Параметризация при проектировании сложного штампа существенно ускоряет и упрощает обрабатывание ситуаций, когда требуется оперативное изменение конструкции штампа, а такие ситуации – не редкость. Например, если в процессе или по завершении проектирования нам потребуется корректировка шага штамповки, формы, расположения или размеров рабочих контуров, расположения фиксаторов и прочих параметров – то связанная параметрическая модель поможет сделать это с минимальными затратами сил и средств.

Рисунок 8- Параметрическая схема обработки

Система T-FLEX CAD поддерживает технологию фрагментов, то есть чертеж или модель могут ассоциативно использовать геометрию из других файлов. В случае со схемой обработки – мы используем ее в качестве фрагмента в прототипе для создания деталей штампа, геометрия которых непосредственно завязана на геометрию самой схемы обработки. По геометрии схемы обработки строятся рабочие контура исполнительных элементов штампа пуансонов и матриц Рис. 3. Для формирования исполнительных размеров этих деталей в данном случае было допустимо использовать эквидистантные отступы от исходных номинальных контуров.

При задании отступов учитывались зазоры штамповки и припуски на износ. Кроме пуансонов и матриц, с использованием параметрической модели схемы обработки удобно строить детали, определяющие взаимное расположение, направление и фиксацию исполнительных деталей штампа – это пуансонодержатели, прижимы, съемники, плиты штампа. В этих деталях геометрия схемы обработки используется для формирования посадочных отверстий, направляющих контуров, провальных отверстий и прочих конструктивных элементов. Таким образом, большинство основных деталей штампа построены по геометрии схемы обработки, которая является подложенным фрагментом в файле каждой детали.

Для формирования общей сборочной модели штампа в T-FLEX CAD, сборку удобно разделить на функциональные узлы – вспомогательные подсборки. Такими узлами стали узел пуансонов, узел матриц, узел прижима съемника, а так же узел автоматической подачи материала Рис.4. Далее из деталей и подсборок собираем общую сборку штампа Рис.5. Все стандартные изделия - винты, штифты, круглые пуансоны, шаговые ножи, фиксаторы, хвостовики, направляющие узлы, транспортные штыри, пружины и прочие изделия взяты из параметрических библиотек системы.

В виду сложности штампа, который содержит более 1000 элементов, необходимо всячески изучить и исследовать работу штампа до его воплощения в металле. Поэтому в сборку общей модели были заложены параметрические зависимости взаимного перемещения деталей штампа в зависимости от положения ползуна пресса. Другими словами теперь можно запустить имитацию работы штампа и проверить конструкцию на возможные проблемы при его работе. Для такой проверки в T-FLEX CAD присутствуют всевозможные сервисные функции, как-то, функция проверки пересечений тел, анализ зазоров, анализ корректности геометрии и прочие.
Для имитации работы используется анимация, где помимо визуализации в каждый момент времени система может проверять всю модель на проникновение тел и стабильность зазоров. Результаты такого имитационного анализа могут быть выведены в отчет и динамически отображаются на экране монитора. Визуальная часть имитации может быть сохранена в видео файл.

| Рисунок 9- Использование геометрии схемы обработки при формировании деталей штампа |  |
| --- | --- |

Рисунок 10- Узел автоподачи,работающий на механизме
          сопряжений T-FLEX CAD.

Однако не всегда удобно закладывать параметрические зависимости для имитации работы конструкции, если она имеет достаточно сложные взаимные перемещения деталей. Для таких случаев удобно использовать механизм T-FLEX CAD - сопряжения, или сборка с использованием кинематических сопряжений. В частности в описываемом штампе есть узел клинороликовой автоматической подачи ленты Рис.11, которая крепиться к плитам штампа. При работе штампа верхние клинья подачи входят в контакт с нижними клиньями, и каретка совершает возвратно-поступательное движение. В каретке в свою очередь подпружиненные ролики так же совершают некое движение, в зависимости от направления движения самой каретки. При ходе ползуна пресса вниз каретка совершает обратный холостой ход, при ходе вверх – ролики заклинивают ленту материала, и осуществляется его подача под действием пружин. Модель этой подсборки была собрана с использованием механизмов сопряжений – заданы условия касаний, сносности, расстояния и прочие. Подсборка автоподачи вставляется в главную сборочную модель и сопрягается с плитами штампа. Таким образом, при имитации работы штампа узел автоматической подачи работает самостоятельно по заданным сопряжениям без заложенных на него параметрических зависимостей. Система сама определяет контакты тел и перемещает детали в соответствии с этими взаимодействиями.

Итак, была создана общая математическая модель штампа, с возможностью имитации работы штампа Рис.6. Предварительные модели деталей штампа отправлены изготовителям, для определения возможности изготовления. Анализ показал, что несколько крупных деталей изготовить невозможно, ввиду отсутствия соответствующего оборудования. Детали требуется разделить на несколько более мелких. Система T-FLEX CAD позволяет это сделать, не нарушая структуры сборки, для этого, достаточно в файле модели детали разделить ее на необходимые части и, методом ассоциативной деталировки выгрузить эти части как отдельные детали. Исходный файл в данном случае автоматически преобразуется во вспомогательную подсборку Рис.12.

| Рис. 11 Общая 3D сборка штампа с листами чертежей |  |
| --- | --- |

Рисунок 12- Модель штампа в открытом виде,значения переменных модели соответствуют верхнему положению ползуна пресса.

| Рисунок 13- Деталь прижим, разделенная на две более мелких детали. |  |
| --- | --- |

Рисунок 14-  Вырубная матрица – поставлена задача для анализа методом КЭ.

Разделения деталей на части повело за собой корректировку количества и положения элементов крепежа. Так же обнаружилось, что необходимо скорректировать шаг штамповки и геометрию рабочего контура вырубной позиции. Это было бы достаточно не простой задачей, если основой всех деталей штампа не являлась одна параметрическая модель схемы обработки. Редактируем файл схемы обработки, корректируем на ней геометрию вырубного контура, корректируем положение элементов крепежа, меняем значение шага штамповки, изменив значение соответствующей переменной. Поскольку этот файл является фрагментом всех основных деталей штампа, изменения в нем автоматически переносятся во все детали – и они обновляются в соответствии с новыми данными. Таким образом, в данном случае скорректировав схему обработки мы тем самым скорректировали всю основную 3D сборку штампа.

Общая компоновка штампа принята, но остается еще одна важная задача – проверка спорных деталей на прочность. Например, в нашем штампе присутствует деталь – вырубная матрица Рис.14, в которой есть слабое звено элемент «висящий» на узком перешейке металла. Необходима проверка, не разрушится ли эта деталь под действием вырубного усилия и каков запас прочности. Система T-FLEX CAD имеет встроенную подсистему анализа методом конечных элементов. Для постановки задачи для анализа открываем файл матрицы и создаем задачу статического анализа - система разбивает модель на конечные элементы, параметрами которых пользователь может управлять. Далее необходимо наложить закрепления и нагрузки. На рабочий контур накладываем распределенное вырубное усилие и создаем закрепление по нижней плоскости матрицы, по площадкам под головками винтов крепления и штифтовым отверстиям. Кроме этого в модели необходимо задать соответствующий материал – сталь, и так как используется конкретная марка стали, выбираем соответствующие параметры для этой стали, такие как допустимое напряжение, модуль упругости и прочие. После этого запускаем задачу на расчет. Результаты расчета система выдаёт в графическом и цифровом видах Рис.15. На выходе мы имеем данные по деформациям эквивалентным, коэффициенту запаса по напряжениям, напряжениям эквивалентным, модулю перемещения. Проанализировав результаты расчета, оказалось, что вырубная матрица имеет достаточный запас прочности. Система T-FLEX CAD позволяет подобным образом анализировать сборочные модели, но в данном, конкретном случае не было такой необходимости. Хочется отметить, что анализ детали проведен во встроенном бесплатном модуле экспресс анализа, который идет с системой в стандартном комплекте поставки. Существует профессиональная версия модуля T-FLEX Анализ, которая поставляется отдельно и имеет куда более широкий функционал.

Рис.15 Визуальные результаты анализа детали.

Итак, сборочная модель штампа готова, настало время оформлять чертежи и получать спецификацию. Система T-FLEX CAD не имеет разделений по формату файла – будь то 3D модель, 2D чертеж, спецификация, результаты анализа. В одном файле у нас может содержаться параметрическая модель с чертежом, а так же результаты анализа. Автоматически генерируемая спецификация может содержаться как в файле сборочного чертежа, так и в виде отдельного файла. В файлах деталей методами проецирования получаем виды и необходимые разрезы для чертежа. В полуавтоматическом режиме наносятся размеры с допусками, шероховатости, надписи, технические требования и прочие элементы оформления чертежа в соответствии с ЕСКД. Система самостоятельно считает массу деталей и сборок. При проецировании система автоматически проставляет осевые линии и штрихует проекции. Сборочный чертеж так же получается проецированием видов и разрезов. Система при создании разрезов самостоятельно определяет детали, к которым не нужно применять сечение, при прохождении его через ось детали. То есть, например винты, направляющие колонки, пуансоны и прочие детали при попадании в разрез разрезаться не будут, как и требуют этого правила оформления чертежей. После того, как все чертежи оформлены, в сборочной модели автоматически получаем спецификацию, в полуавтоматическом режиме проставляются позиции Рис.16.

| Рис.16 Сборочная модель, чертежи, спецификация. |  |
| --- | --- |

Как это часто бывает, после окончательного оформления комплекта КД, поступает еще одно уточнение вырубного контура. Требуется оперативное корректирование моделей и чертежей. В созданной модели T-FLEX CAD для корректировки достаточно поменять рабочий контур в файле схемы обработки. И поскольку модели и чертежи деталей и сборки обновятся автоматически, возможна минимальная корректировка оформления чертежа.
В качестве дополнительных возможностей система T-FLEX CAD 3D позволяет получать фотореалистичное изображение еще не изготовленной конструкции. Такие изображения позволяют предоставить заказчику проекта возможность оценить внешний вид конструкции еще на этапе проектирования Рис.17.

Рисунок 17 - Фотореалистичное изображение штампа.

Проектирование параметрической 3D модели штампа, с учетом всех изменений заняло 7 дней, оформление чертежей – более длительный процесс на него потрачено 10 дней. Внесение изменений в штамп на уровне схемы обработки – не более одного дня. Таким образом, на выходе проектирования мы имеем 3D модели деталей для передачи в CAM систему, например T-FLEX ЧПУ, чертежи и спецификацию. При необходимости в дальнейшем внесения изменений, новый комплект моделей и КД будет получен не позже чем через один день, что весьма неплохо, учитывая размеры и сложность штампа.

Контрольные вопросы:

1 Какие программы существуют для проектирования сложных штампов?

2 Назовите этапы проектирования сложных штампов?

3 Основные задачи системы T-FLEX CAD

Список литературы:

1 Лямбах Р.В.   Автоматизация технологических процессов холодной прокатки листов.  / Шишкинский В.И. -  М.:  Металлургия,  1991

2 Шестаков Н.А.   Моделирование процессов обработки металлов давлением в программном комплексе FORMING: учеб. пособие для вузов.  / Власов А.В. - М.:  МГИУ,  2006   Гриф УМО

3 Демин В.А.   Проектирование процессов толстолистовой штамповки на основе прогнозирования технологических отказов: моногр. -  М.:  Машиностроение-1,  2002