Қазақстан Республикасы  Білім және ғылым министрлігі

А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

Инженерлік-физика институты

«Техникалық сервис» кафедрасы

«Бөлшектерді қосындының астыңғы қабатынанавтоматты түрде балқытып қаптастыру »

Б. Р Салықов., П.В.Великий

«Машина және жабдықтар жөндеу технологиясы» пәні бойынша зертханалық-практикалық жұмыс

Қостанай-2014

Кафедра отырысында бекітілді

№7 Хаттама,   2005 жылғы 31 наурыз

Құрастырушылар:Б.Р.Салықов, т.ғ.к, доцент

П.В. Великий, зертхана меңгерушісі

Б.Р.Салықов, П.В. Великий

«Бөлшектерді қосындының астыңғы қабатынан автоматты түрде балқытып қаптастыру»

«Ауылшаруашылығы өндірісін механикаландыру» және «Агротехникалық сервис» мамандықтарының студенттерінеарналған зертханалық-тәжірибелік жұмыс.Қостанай. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ баспасы. 2004 ж.

Әдістемелік ұсынымдар бөлшектерді қосындының астыңғы қабатынанавтоматты түрде балқытып қаптастырубойынша  зертханалық жұмыстарды  орындайтын студенттерге арналады.

Ұсынымдарда бөлшектерді қосындының астыңғы қабатынанавтоматты түрде балқытып қаптастырудыңинженерлік негіздері айтылады.

Тақырып: Бөлшектерді қосындының астыңғы қабатынан автоматты түрде балқытып қаптастыру

Жұмыстың мақсаты: Бөлшектерді қосындының астыңғы қабатынанавтоматты түрде балқытып қаптастыруүдерісінің мәнін зерттеу.Балқытып қаптастырудың оңтайлы тәртібін белгілеу бойынша тәжірибелік дағдыларды алу.

Тапсырма. Жұмыс орнындағы  жабдықтармен, құралдармен, материалдармен танысу және  оларды қолдануды үйрену.

- балқытып қаптастырудыңтәртібін  таңдау және  есептеу.

- Бөлшекті дайындау және орнату.

- Бөлшекті балқытып қаптастыруды өткізу.

Жұмыс орнын жарақтандыру.Қосындының астыңғы қабатынан балқытып қаптастырубойынша А-409 автоматы немесе ОКС-6569 әмбебап балқытып қаптастырудыңбастиегі.ВДУ-500 дәнекерлеу түрлендіргіші, 200гр слесарьлық балға метал щеткасы; қалпына келтірілетін бөлшектер(диаметрі 70-100 мм); штангенциркуль; 1.2;...3.0 мм,(Св-0.8, Нп3ОХГСА немесе басқа маркідегі) электродтық сым, АН-348А, АНК-18 қосындысы(флюсі) немесе  қаттылықты анықтайтын басқа аспап.

Жұмысты орындаудың мазмұны мен  реті. Балқытып қаптастырурежимін таңдау барысында  үстіңгі жағының бастапқы тозу қаттылығына, тозу көлеміне, қалпына келтірілетін үстіңгі жағы бөлшектерінің көлемі мен формасына сүйену керек.

Осыған байланысты сым материалдары, қосынды(флюс) маркасы, токтың шамасы, электродтық сым диаметрі мен  беру жылдамдығы, балқытып қаптастыружылдамдығы,   бойлық беру шамасы, шығарық шамасы және электродтың зениттен жылжуы,  мундштуктың көлбеу бұрышы таңдалады.

Балқытылған  қабаттыңқажетті  қаттылығын алу үшін  бірінші кезекте сым мен қосындының (флюстің)  дұрыс маркасын  таңдау керек.

№1 таблицада  болат бөлшектер үшін балқытылған қабаттың қаттылығына  сымдар мен  қосынды (флюс) маркасы материалдарының әсер беретіндігін сипаттайтын кейбір эксперименталдық деректер келтірілген

№1 таблица

| Бөлшектер материалы | Электродтық сымның таңбасы | Қосындының(флюстың) таңбасы | Ерітілген қабаттың қаттылығы |
| --- | --- | --- | --- |
| Болат 40 | Нп-30ХГСА | АН-348А | 280-300 НВ |
| Болат 40 | Нп-65. Нп-80 | АН348А | 280-300НВ |
| Болат 40 | Св-08 | АН348 | 170-220НВ |
| Болат 40 | Св-08 | АНК-18 | 40-42НRС |
| Болат 40 | Св-08 | Жартылай метал | 400-500НВ |

Токтың көлемібалқытылған бөлшектің диаметріне немесебалқытып қаптастыру орын қабырғасының қалыңдығына  байланысты таңдалады(1 сур.)Токтың ұлғаюына байланысты сұйық ваннаның көлемі де ұлғаяды, балқытылатын бөлшектің тереңдігі мен ауқымы өседі, ал  ені аз ғана өзгереді.

J A

0   100  200        400       600       800   dмм

1 Сурет. Сым диаметрінен ток қуатының тәуелділігі

Сондықтан токтың шамасы ең аз болуға, бірақ доғаның қалыпты жануын қамтамасыз етуітиіс. Бөлшектің диаметрі  кішкентай болса, электродтық сымның диаметрі де  кішкентай болуы керек (1 сурет). Сызықталған зонада ең жақсы балқытылған білікше жасалады.Үзік-үзік сызықтармен токтың  мүмкіндік шегі көрсетілген. Токтың мәніне қарай, үзік-үзік сызықтардың төменгі жағындағы доға  бір қалыпты жанбайды.

Таңдалған ток шамасы бойынша сымның қажетті диаметрі таңдалады.

| А токтың шамасы | 90-100 | 120-300 | 160-400 | 180-450 | 220-500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электродтық сымның диаметрі,мм | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |

Электродтық сымның беру жылдамдығы мына формула бойынша анықталады

ϑ=An*I πd2/4*γ

an-балқытып қаптастыру коэффициенті, г/Aч (a11 =7-16 г/Aч)

I-Ток шамасы,A

d  -Сымның ұзындығы, mm

-Сым материалының тығыздығы г/см

Балқытып қаптастырудың жылдамдығы балқытылған білікше қимасының мөлшері мен қалыбын анықтайды. Ұзындық бірлігіне 20м/сағ кем жылдамдықта  біршама көп металл балқытылады.  Сұйық металл ваннасы деңгейінің жоғарлауы салдарынан  доға металдың бетіне ықсырылады, білікшенің  ені өседі және бөлшектің балқытылуы  кішірейеді.  1м/сағ кем жылдамдықта негізгі металл балқымайды.

Балқытып қаптастыру жылдамдығының әрі қарай ұлғаюы білікше балқу тереңдігі мен енін азайтады. 80-100 м/сағ астам жылдамдықта балқитын металл бөлшекпен қорытылмайды. Сондықтан  балқытып қаптастырудың жылдамдығы мына формула бойынша анықталады:

ϑн= An*IδS

δ - балқытып қаптастырудан соң қабат қалыңдығы,мм( тозу көлеміне

байланыстылығы ол 1-ден 4 мм-ге дейін бірдей қабылдануы мүмкін)

S-балқу бастиек  бойлай беру көлемі 1 айналымға, мм(балқытып қаптастырудан соң шамамен екі еселенген қабат қалыңдығы теңдей алынады).

Бөлшектің айналыс жиілілігі.

ϑн=5,3VnD

Мұнда, D- балқытылатын бөлшек диаметрі, мм.

Электордтың шығарығы, әсіресе  жіңішке сыммен балқытып қаптастыруда жапсарласқан жердің балқу тереңдігі мен қалыбына әсер етеді.

Шығарық көлемі  формула бойынша қабылданады:

h=(10.12)d мм

электродты зениттен жылжытукөлемі мүмкін байланыстылығына қарай анықталады:

е=(0,05-0,07) D мм

Электродты зениттен жылжытубалқу тереңдігін  азайтуға мүмкіндік береді, өйткені сұйық металл аз жылуөткізгіштігі бола тұра, доғаның астынан  ағады және  негізгі металды оның жылу әсерінен қорғайды.

Электродтық сымның ұшы  бөлшектің айналу жағына қарай 6-8° бұрышта көлбеу болуы қажет. Электродтық сым көлбеуі дұрыс балқытылған білікшені алуға болады. Әрі қарай көлбеу бұрышының ұлғаюынан білікшенің жапсарласқан жерінде пісірілмеген ақау пайда болады.

Балқыту қондырғысы өзіне айналдырғышты (токарь станогын)  бекітетін, айналдыратын бөлшектерді және оған салыстырмалы балқыту бастиегін ығыстыруды қамтамасыз етуді  қосады.

Суретте автоматты балқыту үшін қондырғының сұлбасы көрсетілген.

Балқыту бастиегі  сатылы немесе электрод беру жылдамдығын  бірқалыпты өзгертетін беріс сым механизмінен, бөлшекке сым жеткізу үшін мундштугынан, берілетін флюс(қосынды) мөлшерін реттеу үшін бункер секілді ысырма тиегі барфлюсаппаратынан тұрады.

Сонымен бірге осындай тәсілмен доғаның жану зонасына  түйіршіктелген қосынды(флюс) үздіксіз беріледі(1 сурет). Қосындының жартысы доғаның жоғары температурасының әсерінен балқып,оның айналасына қабық икемділігін түзе отырып, балқитын металлды ауаның  әсерінен және көміртек пен басқа да элементтердің  жанып кетуінен берік қорғайды.

Бөлшектің жай айналуынан  сұйық металл доғаның жану зонасынан шығып, қатаяды. Қосынды дақатайып, балқыған қабатты тығыз қабықпен қаптайды.

Тұрақты токта балқытып қаптастыру ең көп таралды, өйткені  ол ең жоғары тұрақтылық пен сапа   үдерісін алуға  мүмкіндік туғызды.

Әдетте балқытып қаптастыру барысында кері полярлықтық  қолданылады, яғни  бөлшекке теріс, ал, электродқа- оң потенциал  беріледі, сонда оның қызуын төмендетеді және жылуды  ұтымды пайдалануға  мүмкіндік тудырады.

Электродтар.Автоматты балқытып қаптастырудақосындының(флюстің) астыңғы қабатынан электрод ретінде(Св-0,8, Св-0,8 А)аз  көміртекті, (Св-0,8ГА,Св-10Г2)марганецті,(Св-10ГС)  кремниймарганецтіболаттан жасалған диаметрі 1-3 мм сымды қолданады. Тозу төзімділігі мықты қаптама алу үшін (Нп-40, Нп-50) орташа көміртекті, (Нп-60, Нп-80) жоғары көміртекті және (Св-18ХГСА, Нп-30ХГСА, Нп08Х14) легирленген(қоспаланған) болат  сымдарды қолданады.

АН-348А Қосындыларықолданылады, автоматты  балқытып қаптастыруға 0,4 мм-ден 2,5 мм-ге дейінгі ірі түйірлі және жартылай автоматты балқытып қаптастыруға  0,25 мм-ден 1,6 мм-ге дейінгі ұсақтүйіршіктіекі сорты(сұрпы)  шығарылады, АН-348А қосындысынқолдану барысында  балқытылған қабат алынады, қаттылығы 300-380НВ сирек асады.

Балқытып қаптастыру қондырғысын дайындау үшін  төмендегідей операциялар орындалады. Дәнекерлеушібастиекке электродтық сыммен қондырылған кассетаны салып, ролик арқылы(шығыршық) мундуштукқа  сымды тартады. Ауыстырмалы тістегеріш (тісті доңғалақ) беру механизмнің көмегіменқажетті электродтық сымның беру жылдамдығыорнатылады. Қорректор арқылы мундштукты тиісті бұрышқа  еңкейтіп, пісіруші бастиекті балқытылған бөлшекке  жақындатады. Электродтың шығарығы мен ығысуын қондырады; Елеуіште еленіп, алдын ала 200-250°С кептірлген қосындымен бункерді толтырады; Электродқа құюшы кете құбырды бекітеді.  Бөлшектің айналу жылдамдығы және бойлық беру мөлшері белгіленіп, орнатылады.Балқытып қаптастыруды жасайды.

82 сурет. Қосындының(флюстің) астыңғы қабатынанбалқытып  қаптастырудың сұлбасы:

1-доғаның ток көзі; 2- қосындыны беру құрылғысы; 3- сұйық қосындыдан жасалған қабық; 4-мундштук; 5-электродтық сым; 6-электродтық доға; 7-шлак қабыршағы: 8- балқытылған қабат; 9- бөлшек; 10- бөлшекке токты жақындату; 11- зениттен электродты жылжыту.

83 сурет. Қосындының астынғы қабатынан целиндр бөлшектері үшін автоматты балқытып қаптастыру қондырғысының сұлбасы:

1-редуктор; 2-электрқозғатқыш; 3-бақылау жетегі; 4-дәнекерлеу түрлендіргіші; 5-аппарат жәшігі; 6-токарь станогының қысқысы(патрон); 7-балқытылатың бөлшек; 8-ұстағыш; 9-бункер; 10-сымды беру механизмы; 11-тазартқыш; 12-сымды кассет.

Жұмыс туралы есеп

1.Қосындының(флюстің) астыңғы қабатынан балқытып  қаптастыруда балқыту терендігіне әсер беретін негізгі параметрлерді атаныз.

2.Қосындының астыңғы қабатынанбалқытып  қаптастыруда қандай жабдықтар қолданылады.

3.Қосындының астыңғы қабатынанбалқытып  қаптастырудың режимдерін атаныз.

4. Қосындының астыңғы қабаты қондырғысының принцптілік электр және кинематикалық сұлбасын құрастырыныз.

Әдебиет

1.И.С.Ловитский. Практикум по ремонту машин.

2.Н.Ф.Тельнова. Ремонт машин.

3.Н.В.Молодык. Восстановление деталей машин.